|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ классов точности В и С. ГОСТ 10299-80 (СТ СЭВ 1019-78) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙклассов точности В и С. Техническиеусловия Button-head rivets classes В and С. Specifications ГОСТ 10299-80* (СТ СЭВ 1019-78) Взамен ГОСТ 10299-68 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 мая 1980 г. № 2009 срок введения установлен с 01.01.81 Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 23.04.85 № 1138 срок действия продлен до 01.01.91 (Измененная редакция, Изм. № 2). Настоящий стандарт распространяется на заклепки с полукруглой головкой общемашиностроительного применения с диаметром стержня от 1 до 36 мм классов точности В и С. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1019-78. Заклепки с полукруглой головкой должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 10304-80 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта. 1. РАЗМЕРЫ 1.1. Размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2. __________ * Размер для справок (Измененная редакция, Изм. № 2). 1.2. Длина заклепок должна выбираться из следующего ряда: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 мм. Таблица 1 мм Диаметр стержня d 1 1,2 (1,4) 1,6 2 2,5 3 (3,5) 4 5 6 8 10 Диаметр головки D 1,8 2,1 2,5 2,9 3,5 4,4 5,3 6,3 7,1 8,8 11 14 16 Высота головки Н 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 3,0 3,6 4,8 6,0 Радиус под головкой r, не более 0,2 0,4 0,5 0,6 Радиус сферы головки R 1 1,2 1,4 1,6 1,9 2,4 2,9 3,4 3,8 4,7 6 7,5 8,3 Расстояние от основания головки до места замера диаметра l 1,5 3 4 6 Продолжение табл. 1 мм Диаметр стержня d 12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 30 36 Диаметр головки D 19 22 25 27 30 35 37 45 55 Высота головки Н 7,2 8,4 9,5 11 12 13 16 20 24 Радиус под головкой r, не более 0,8 1,0 1,2 1,6 Радиус сферы головки R 9,8 11,4 13 13,8 15,4 18,3 18,7 22,7 27,8 Расстояние от основания головки до места замера диаметра l 6 8 10 Примечание. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется. Таблица 2 Диаметр стержня d Длина L Диаметр стержня d Длина L 1,0 2-8 10 14-100 1,2 2-10 12 18-110 (1,4) 3-12 (14) 20-140 1,6 3-12 16 20-140 2,0 3-16 (18) 28-140 2,5 3-20 20 34-160 3,0 4-40 (22) 38-170 (3,5) 5-40 24 40-180 4,0 5-50 30 55-180 5,0 7-60 36 55-180 6,0 7-60 8,0 9-70 (Измененная редакция, Изм. № 2). Пример условного обозначения заклепки с полукруглой головкой класса точности В диаметром стержня d = 8 мм, длиной L = 20 мм, из материала группы 00, без покрытия: Заклепка 8  20.00 ГОСТ 10299-80 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 1.3. Теоретическая масса заклепок указана в справочном приложении. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Предельные отклонения высоты головки для размеров Н < 1 мм-плюс 0,28, минус 0,16 мм; для Н = 1 мм-0,28 мм. ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Масса стальных заклепок Длина L, мм Теоретическая масса 1000 шт. заклепок, кг, при номинальном диаметре стержня d, мм 1 1,2 (1,4) 1,6 2 2,5 3 (3,5) 4 5 6 8 10 12 (14) 16 (18) 20 (22) 21 30 36 2 0,019 0,029 3 0,025 0,038 0,054 0,077 0,127 0,218 4 0,031 0,047 0,066 0,093 0,151 0,257 0,401 5 0,038 0,056 0,078 0,109 0,176 0,295 0,457 0,670 0,924 6 0,044 0,064 0,090 0,125 0,201 0,334 0,512 0,746 1,023 7 0,050 0,073 0,102 0,140 0,225 0,372 0,568 0,821 1,121 1,906 3,084 8 0,056 0,082 0,114 0,156 0,251 0,411 0,623 0,896 1,220 2,060 3,306 9 0,091 0,126 0,172 0,275 0,449 0,679 0,972 1,319 2,214 3,528 6,902 10 0,100 0,138 0,188 0,299 0,488 0,734 1,048 1,417 2,368 3,751 7,296 12 0,163 0,219 0,349 0,565 0,845 1,199 1,615 2,676 4,194 8,085 14 0,398 0,642 0,956 1,350 1,812 2,985 4,638 8,874 14,23 16 0,447 0,737 1,067 1,501 2,009 3,293 5,082 9,663 15,47 18 0,796 1,178 1,652 2,207 3,601 5,526 10,452 16,70 25,50 20 0,873 1,289 1,803 2,404 3,909 5,970 11,242 17,93 27,28 39,11 53,33 22 1,400 1,954 2,601 4,218 6,414 12,203 19,17 29,05 41,53 56,49 24 1,511 2,105 2,798 4,526 6,858 12,820 20,40 30,83 43,94 59,65 26 1,622 2,256 2,996 4,834 7,302 13,609 21,63 32,61 46,36 62,80 28 1,733 2,407 3,193 5,142 7,746 14,398 22,87 34,38 48,78 65,96 86,07 30 1,844 2,558 3,390 5,451 8,190 15,187 24,10 36,16 51,19 69,12 90,07 32 1,955 2,709 3,588 5,759 8,633 15,977 25,33 37,93 53,61 72,27 94,06 34 2,065 2,860 3,785 6,067 9,077 16,766 26,56 39,71 56,03 75,43 98,06 124,2 36 2,177 3,011 3,982 6,375 9,521 17,555 27,80 41,48 58,44 78,59 102,10 129,1 38 2,288 3,162 4,179 6,684 9,965 18,344 29,03 43,26 60,86 81,74 106,04 134,0 171,4 40 2,399 3,313 4,377 6,992 10,40 19,13 30,26 45,03 63,28 84,90 110 139,0 177,3 226,2 42 4,574 7,300 10,85 19,92 31,50 46,81 65,69 88,06 114 143,9 192,3 233,3 45 4,870 7,763 11,52 21,11 33,35 49,47 69,32 92,80 120 151,3 201,2 244,0 48 5,166 8,225 12,19 22,29 35,20 52,14 72,95 97,53 126 158,7 207,2 254,6 50 5,363 8,533 12,63 23,08 36,43 53,91 75,36 100,70 130 163,6 213,1 261,8 52 8,842 13,07 23,87 37,66 55,69 77,78 103,80 134 168,6 222,1 268,9 55 9,304 13,74 25,05 39,51 58,35 81,40 108,60 140 176,0 231,1 279,5 462,7 719,7 58 9,766 14,40 26,24 41,36 61,02 85,03 113,30 146 183,3 237,0 290,6 481,5 743,7 60 10,075 14,85 27,03 42,59 62,79 87,45 116,50 150 188,3 251,9 297,3 490,5 759,7 65 29,00 45,68 67,23 93,49 124,40 160 200,6 266,9 315,0 518,2 799,6 70 30,97 48,76 71,67 99,53 132,20 170 213,0 281,8 332,8 546,0 839,6 75 51,84 76,11 105,60 140,10 180 225,3 296,7 350,5 573,7 879,5 80 54,93 80,55 111,60 148,00 190 237,6 311,6 368,3 601,5 919,6 85 58,01 84,99 117,70 155,90 200 250,0 326,5 386,0 629,2 959,4 90 61,09 89,43 123,70 163,80 210 262,3 341,5 403,8 657,0 999,4 95 64,17 93,86 129,70 171,70 220 274,6 356,4 421,6 684,7 1039,3 100 67,25 98,30 135,80 179,60 230 287,0 386,2 439,3 712,4 1079,3 110 107,20 147,90 195,40 250 311,6 416,1 474,8 769,9 1159,2 120 160,00 211,20 270 336,3 445,9 510,3 823,4 1239,1 130 172,00 226,90 290 360,9 475,7 545,8 878,9 1319,0 140 184,10 242,74 310 385,6 505,6 581,4 934,4 1398,9 150 410,2 535,6 616,9 989,9 1478,8 160 434,9 565,3 652,4 1045,4 1558,7 170 595,1 687,9 1100,9 1638,6 180 723,4 1156,3 1718,5 Примечание. Для определения массы других заклепок, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициенты: 0,356-для алюминиевого сплава; 1,080-для латуни; 1,134-для меди, (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). |  |
| --- | --- | --- |