|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ НИЗКОЙ ГОЛОВКОЙ классов точности В и С. ГОСТ 10302-80 (СТ СЭВ 1023-78) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ НИЗКОЙ ГОЛОВКОЙ классов точности В и С. Техническиеусловия Brazier-head rivets classes В and С. Specifications ГОСТ 10302-80 (СТ СЭВ 1023-78) Взамен ГОСТ 10302-68 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 мая 1980 г. № 2009 срок введения установлен с 01.01.81 Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 23.04.85 № 1138 срок действия продлен до 01.01.91 (Измененная редакция, Изм. № 1). Настоящий стандарт распространяется на заклепки с полукруглой низкой головкой общемашиностроительного применения с диаметром стержня от 2 до 10 мм классов точности В и С. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1023-78. Заклепки с полукруглой низкой головкой должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 10304-80 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта. 1. РАЗМЕРЫ 1.1. Размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2. * Размер для справок. (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.2. Параметр шероховатости всех поверхностей заклепок класса точности С-Rа 50 мкм. Таблица 1 мм Диаметр стержня d 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Диаметр головки D 4 5 6 8 10 12 16 20 Высота головки Н 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3 4 Радиус под головкой r, не более 0,2 0,4 0,5 0,6 Радиус сферы головки R 2,9 3,6 4,4 5,8 7,3 8,5 12,2 14,5 Расстояние от основания головки до места замера l 1,5 3 4 6 (Измененная редакция, Изм. № 1). Таблица 2 мм Диаметр стержня d Длина L 2,0 3-10 2,5 4-18 3,0 4-38 4,0 6-50 5 8-50 6 8-50 8 10-50 10 16-50 (Измененная редакция, Изм. № 1). Длина заклепок должна выбираться из следующего ряда: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50 мм. Пример условного обозначения заклепки с полукруглой низкой головкой класса точности В диаметром стержня d = 8 мм, длиной L = 20 мм, из материала группы 00, без покрытия: Заклепка 8  20.00 ГОСТ 10302-80 (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.3. Теоретическая масса заклепок указана в справочном приложении. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Предельные отклонения высоты головки для размеров H < 1 мм-плюс 0,28, минус 0,16 мм; для H = 1 мм-0,28 мм. ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Масса стальных заклепок Длина L, мм Теоретическая масса 1000 шт., кг, при номинальном диаметре d, мм 2 2,5 3 4 5 6 8 10 2 3 0,115 4 0,139 0,235 0,360 5 0,164 0,273 0,416 6 0,189 0,312 0,471 0,921 7 0,213 0,350 0,527 1,020 8 0,238 0,389 0,582 1,119 1,878 2,941 9 0,263 0,427 0,638 1,217 2,032 3,163 10 0,287 0,466 0,693 1,316 2,186 3,386 6,415 12 0,543 0,804 1,513 2,495 3,829 7,204 14 0,620 0,915 1,710 2,803 4,273 7,993 16 0,697 1,026 1,908 3,111 4,717 8,782 15,03 18 0,774 1,137 2,105 3,419 5,161 9,571 16,26 2U 1,248 2,302 3,728 5,605 10,361 17,49 22 1,359 2,500 4,036 6,049 11,150 18,72 24 1,470 2,697 4,344 6,493 11,939 19,96 26 1,581 2,894 4,652 6,937 12,728 21,19 28 1,692 3,091 4,961 7,381 13,517 22,42 30 1,802 3,289 5,269 7,825 14,306 23,66 32 1,914 3,486 5,577 8,268 15,096 24,89 34 2,025 3,683 5,885 8,712 15,885 26,12 36 2,136 3,881 6,194 9,156 16,674 27,36 38 2,247 4,078 6,502 9,600 17,663 28,59 40 4,275 6,810 10,044 18,252 29,82 42 4,472 7,118 10,488 19,041 31,06 45 4,768 7,581 11,154 20,225 32,90 48 5,064 8,043 11,820 21,409 34,75 50 5,261 8,351 12,264 22,198 35,99 (Измененная редакция, Изм. № 1). Примечание. Для определения массы заклепок, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициенты: 0,356-для алюминиевого сплава, 1,080-для латуни, 1,134-для меди. |  |
| --- | --- | --- |