|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА НА Ру от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2) КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 12817-80 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА на Ру от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2) Конструкцияиразмеры Cast gray iron flanges for Pnom from 0,1 to 1,6 MPa (from 1 to 16 kgf/cm2). Design and dimensions ГОСТ 12817-80 Срок действия с 01.01.83 до 01.01.93 Изменение № 2 ГОСТ 12817-80фланцы литые из серого чугуна на Pу от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2) Конструкция и размеры Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 15.04.92 № 402 Дата введения 01.10.92 1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы литой арматуры, соединительных частей, машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров из серого чугуна на условное давление Ру от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2) и температуру среды от 258 К до 573 К (от минус 15 до плюс 300 °С). Требования пп. 1-4, 6, 7 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования-рекомендуемыми. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2. Пределы применения фланцев, в зависимости от величины условного давления и температуры среды, должны соответствовать указанным в табл. 1. Таблица 1 Давление условное Ру, МПа (кгс/см2) Проход условный Dy, мм, для температур среды, к (°С) до 393 (120) до 473 (200) до 523 (250) до 533 (300) 0,25 (2,5) 15-3000 15-2400 15-800 15-800 0,6 (6) 15-2400 15-800 15-500 15-500 0,1 (10) 15-2000 15-600 15-500 15-300 1,6 (16) 15-1000 15-300 15-200 15-200 3. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 2. 4. Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80. Таблица 2 Размеры, мм Проход условный Dy Ру, МПа (кгс/см2) 0,1 и 0,25 (1 и 2,5) 0,6 (6) 1,0 (10) 1,6 (16) b Dm b Dm b Dm b Dm 15 10 31 10 31 12 37 12 37 20 12 38 12 38 14 42 14 42 25 47 47 49 49 32 13 56 13 56 16 60 16 60 40 64 64 68 68 50 74 74 17 80 17 80 65 94 94 100 100 80 15 108 15 108 19 114 19 114 100 128 128 134 21 136 125 17 155 17 155 21 161 23 165 150 180 180 186 25 192 (175) 19 209 19 209 23 215 217 200 234 234 240 27 246 (225) 261 259 265 271 250 20 286 20 286 25 292 29 298 300 336 336 342 30 352 350 22 390 22 390 26 396 34 498 400 24 442 24 442 28 448 36 460 (450) 492 492 498 40 516 500 25 546 25 546 30 552 42 570 600 646 646 31 654 49 682 (700) 746 27 738 35 760 782 800 848 29 852 39 866 882 (900) 948 31 954 41 970 982 1000 1048 1054 45 1076 1090 1200 1250 35 1260 51 1284 55 - 1400 1452 39 1466 57 1494 - - 1600 27 1654 43 1672 63 1702 - - (1800) 29 1856 45 1876 67 1910 - - 2000 2056 49 2082 69 2116 - - (2200) 30 2260 54 2292 - - - - 2400 32 2464 56 2496 - - - - (2600) 34 2670 - - - - - - (2800) 38 2872 - - - - - - 3000 40 3072 - - - - - - Примечание. Фланцы, с условными проходами, указанными в скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения. 5. Предельные отклонения размеров отливок-по 9 классу точности ГОСТ 26645-85. (Измененная редакция, Изм. № 2). 6. Неуказанные размеры и предельные отклонения-по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. 7. Технические требования, материалы фланцев, крепежных деталей, прокладок-по ГОСТ 12816-80. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР. ИСПОЛНИТЕЛИ М. И. Власов, О. Н. Шпаков, Р. И. Хасанов, О. И. Федоров (руководитель темы), Б. В. Бурмистров, А. П. Келка, Н. С. Сизова. 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.80 № 2238. 3. Срок первой проверки-1991 г.; периодичность проверки-5 лет. 4. ВЗАМЕН ГОСТ 1235-67, ГОСТ 12815-67, ГОСТ 12816-87. 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта ГОСТ 26645-85 5 ГОСТ 12815-80 4 ГОСТ 12816-80 7 6. Переиздание (ноябрь 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1987 г., апреле 1992 г. (ИУС 4-88, 7-92) |  |
| --- | --- | --- |