|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ШВЕЛЛЕР С ОТОГНУТОЙ ПОЛКОЙ ДЛЯ ВАГОНЕТОК СОРТАМЕНТ ГОСТ 21026-75 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ С ОТОГНУТОЙ ПОЛКОЙ ДЛЯ ВАГОНЕТОК Сортамент Hot-roller channel sections with outward flanges for trolleys. Dimensions ГОСТ 21026-75 Взамен ГОСТ 5157-53 в части швеллера с отогнутой полкой для вагонеток Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 июля 1975 г. № 1957 срок действия установлен с 01.01. 1977 г. до 01.01. 1982 г. la. Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, соответствуют требованиям высшей и первой категорий качества. Примечание. Категория качества определяется с учетом качества стали, использованной для изготовления швеллеров. 1. Поперечное сечение швеллеров с отогнутой полкой должно соответствовать указанному на чертеже. Обозначение к чертежу и табл. 1 и 2: h-высота швеллера; b-ширина полки; b1-ширина отогнутой полки; s-толщина стенки; t-средняя толщина полки; R-радиус внутреннего закругления; r-радиус закругления полки; -внутренний угол наклона полки; I-момент инерции; i-радиус инерции; Zx-расстояние центра тяжести до оси х-х; Zу-расстояние центра тяжести до оси у-у. 2. Размеры швеллеров, предельные отклонения размеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м длины и справочные величины должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2. Предельные отклонения для швеллеров высшей категории качества должны быть не более: по высоте мм, по толщине ± 0,7 мм. Таблица 1 Обозна- h b b1 s  Площадь Масса чение Номин. Пред. Номин. Пред. Номин. Пред. Номин. Пред. t R r Номин. Пред. сечения, см2 1 м, кг профи- откл. откл. откл. откл. откл. ля мм град СП-10 100 ± 2 55 ± l,5 40 ± l,5 9 + 0,7 -1,0 11 23,0 15,5 11 5,5 123 ±30' 18,6 14,6 СП-12 120 ± 2 60 ± l,5 45 ± l,5 1 + 0,7 -1,0 13 24,5 17,0 13 6,5 126 ±30' 25,5 20,0 Примечание. Площадь поперечного сечения и масса 1 м швеллера вычислены по номинальным размерам, при этом плотность стали принята равной 7,85 г/см3. Таблица 2 Обозна чение Ось х-х Ось у-у Ось и-и Ось w-w Угол наклона Zx, см Zy, см профиля Ix, см4 ix, см Iy, см4 iy, см Iu, см4 iu, см Iw, см4 iw, см осей tg СП-10 305,50 4,10 33,48 1,36 304,19 4,09 34,89 1,38 0,064 4,96 1,50 СП-12 594,75 4,87 55,86 1,49 589,93 4,85 61,72 1,57 0,059 6,025 1,62 3. Швеллеры изготовляют длиной от 2 до 9 м: мерной длины; кратной мерной длины. 5. Предельные отклонения по длине швеллера мерной и кратной мерной длины не должны превышать: для высшей категории качества: +40 мм для швеллеров длиной свыше 4 м до 7 м и +5 мм на каждый метр свыше 7 м; для первой категории качества: + 40 мм-для швеллеров длиной до 4 м, + 60 мм-для швеллеров длиной св. 4 до 6 м, + 80 мм-для швеллеров длиной св. 6 м. 6. Кривизна швеллера в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать: для высшей категории качества 0,3 % длины; для первой категории качества 0,4 % длины 7. Контроль размеров производят на расстоянии не менее 500 мм от торца штанги. Толщину стенки швеллера измеряют у торца штанги, высоту-в плоскостях у-у. Контроль толщины полок швеллеров производится по калибрам в валках при их расточке. 8. Скручивание вокруг продольной оси не допускается |  |
| --- | --- | --- |