|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В Конструкция и размеры ГОСТ 22353-77 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В Конструкция и размеры Hight strength bolts of product grade B. Constructionanddimensions Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 февраля 1977 г. № 309 срок введения установлен с 01.01.79 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Стандарт распространяется на болты с шестигранной головкой класса точности В, предназначенные для стальных строительных конструкций (в том числе мостовых), а также для металлических конструкций, применяемых в тяжелом машиностроении. 2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2. Таблица 1 мм Номинальный диаметр резьбы d 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 36 42 48 Шаг резьбы 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Диаметр стержня d1 16 18 20 22 24 27 30 36 42 48 Размер «под ключ» S 27 30 32 36 41 46 55 65 75 Высота головкиК 12,0 13,0 14,0 15,0 17,0 19,0 23,0 26,0 30,0 Диаметр описанной окружности е, не менее 29,9 33,3 35,0 39,6 45,2 50,9 60,8 72,1 83,4 Радиус под головкой r От 1,5 до 2,0 От 2,0 до 2,5 От 3,0 до 4,0 От 4,0 до 5,0 Примечание. Размеры, заложенные в скобки, применять не рекомендуется. Таблица 2 мм Номинальная длина Длина резьбы b при номинальном диаметре резьбы d стержня l 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 36 42 48 40 х - - 45 38 х - - - 50 38 42 х - 55 38 42 46 х - 60 38 42 46 50 х - 65 38 42 46 50 54 70 38 42 46 50 54 60 - 75 38 42 46 50 54 60 66 80 38 42 46 50 54 60 66 - 85 38 42 46 50 54 60 66 90 38 42 46 50 54 60 66 78 (95) 38 42 46 50 54 60 66 78 100 38 42 46 50 54 60 66 78 (105) 38 42 46 50 54 60 66 78 90 110 38 42 46 50 54 60 66 78 90 (115) 38 42 46 50 54 60 66 78 90 120 38 42 46 50 54 60 66 78 90 102 (125) 38 42 46 50 54 60 66 78 90 102 130 38 42 46 50 54 60 66 78 90 102 140 38 42 46 50 54 60 66 78 90 102 150 38 42 46 50 54 60 66 78 90 102 160; 170; 180; 190; 200; 220; 240; 260; 280; 300 44 48 52 56 60 66 72 84 96 108 Примечания: 1. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется. 2. Знаком х отмечены болты с резьбой по всей длине стержня. Пример условного обозначения болта диаметром резьбы d = 20 мм, полем допуска 6 g, длиной l = 100 мм, с наименьшим временным сопротивлением = 1100 МПа (110 кгс/мм2), климатического исполнения У, категории размещения 1: Болт М 20-6 g100.110 ГОСТ 22353-77 То же, климатического исполнения ХЛ, категория размещения 1: Болт М 20-6 g100.110 ХЛ 1 ГОСТ 22353-77 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1). 3. (Исключен, Изм. № 1). 4. Допускается по соглашению между изготовителем и потребителем изготовлять болты с уменьшенной длиной резьбы. 5. Резьба-по ГОСТ 24705-81. 6. Размеры сбегов резьбы, недорезов и фасок на конце резьбы-по ГОСТ 10549-80. При выполнении резьбы методом накатки допускается концевую фаску не выполнять. 4-6. (Измененная редакция, Изм. № 1). 7. Способ нанесения резьбы выбирается предприятием-изготовителем. По соглашению между изготовителем и потребителем резьба может наноситься только нарезкой. 8. Вариант исполнения головки устанавливает предприятие-изготовитель. 8а. Допуски, не указанные на чертеже и в таблицах, а также методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей-по ГОСТ 1759.1-82. 8б. Дефекты поверхности болтов и методы контроля-по ГОСТ 1759.2-82. 8а, 8б. (Введены дополнительно, Изм. № 1). 9. Технические требования-по ГОСТ 22356-77. 10. Теоретическая масса болтов приведена в справочном приложении. ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Теоретическая масса болтов Длина болта l, мм Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 36 42 48 40 111 45 118 151 50 126 161 198 55 134 171 211 267 60 141 180 223 282 367 65 149 190 235 297 386 70 157 200 247 312 404 538 75 164 210 259 326 421 560 621 80 172 219 271 341 438 582 648 85 180 229 283 355 456 604 676 90 188 239 295 370 473 627 703 1081 95 195 249 307 384 491 649 730 1120 100 203 258 319 399 508 671 758 1159 105 210 268 331 414 525 693 785 1199 1723 110 218 278 343 428 543 715 812 1238 1776 115 226 288 355 443 560 737 839 1277 8130 120 233 297 367 457 578 759 867 1316 1884 2462 125 241 307 379 472 595 781 894 1356 1937 2532 130 249 317 391 487 612 803 921 1395 1991 2602 140 264 336 415 516 646 847 976 1474 2098 2743 150 279 356 439 545 682 891 130 1552 2205 2883 160 293 373 461 572 714 932 1080 1625 2304 3004 170 309 393 485 601 748 976 1135 1703 2412 3145 180 324 412 509 630 783 1020 1189 1782 2519 3285 190 340 432 533 659 818 1064 1244 1860 2626 3425 200 355 451 557 688 853 1108 1299 1939 2733 3566 220 386 490 605 747 922 1196 1408 2096 2948 3846 240 416 529 654 805 992 1285 1517 2253 3162 4127 260 447 568 702 863 1061 1303 1626 2410 3377 4408 280 478 607 750 922 1131 1461 1735 2568 3591 4688 300 509 646 798 980 1200 1549 1844 2725 3806 4969 |  |
| --- | --- | --- |