|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 28778-90 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Технические условия Self-anchoring expansion bolts for building. Specifications ГОСТ 28778-90 Дата введения 01.07.91 Настоящий стандарт распространяется на стальные самоанкерующиеся распорные болты (далее-БСР), с заклинивающим элементом (ЗЭ) видов климатических исполнений У3.1, У3 и УХЛ3 по ГОСТ 15150, предназначенные для закрепления деталей строительных конструкций, трубопроводов, оборудования и др. к бетонным, железобетонным и кирпичным конструкциям зданий и сооружений. 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1.1. БСР должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденной в установленном порядке. 1.2. Детали БСР вида климатического исполнения У3.1 должны изготавливаться из сталей, применяемых для болтов класса прочности 4.6 и выше по ГОСТ 1759.4, а исполнений У3 и УХЛ3-из сталей, применяемых для фундаментных болтов, по ГОСТ 24379.0. 1.3. Конструкция и основные размеры БСР должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1. Таблица 1 Размеры, мм Типоразмер БСР Код ОКП Номинальный диаметр резьбы d Диаметр головки D +1,0 Длина болта L Длина ЗЭ Н Теоретическая масса 1000 шт., кг М665 128000 0001 6 9,0 65 45 31,92 М885 128000 0002 8 11,0 85 60 60,92 М10100 128000 0003 10 13,0 100 70 90,61 M12110 128000 0004 12 15,0 110 75 134,02 М16150 128000 0004 16 19,0 150 100 192,29 М20200 128000 0005 20 23,0 200 125 456,90 М22250 128000 0006 22 25,0 250 150 740,6 М24300 128000 0007 24 27,0 300 180 1159,52 1-болт; 2-ЗЭ; 3-шайба; 4-гайка Черт. 1 При технико-экономическом обосновании допускается изменение длины болтов и ЗЭ. Пример условного обозначения самоанкерующегося распорного болта диаметром резьбы d = 8 мм, длиной L = 85 мм исполнения УЗ: БСР 8Х85 УЗ ГОСТ 28778-90 1.4. Конструкция и размеры болта, входящего в состав БСР, должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2. 1.5. Увеличение длины L допускается при соответствующем увеличении длины резьбы l, указанной в табл.2. 1.6 Требования к стержню и резьбе болта должны соответствовать ГОСТ 1759.0, ГОСТ 1759.1, ГОСТ 1759.4. 1.7. Поле допуска резьбы-6g или 8g по ГОСТ 16093. 1.8. Остальные требования не нормируются. Болт Черт. 2 Таблица 2 Размеры, мм Типоразмер БСР d L D +1,0 h, не более l Теоретическая масса 1000 шт., кг M665 6 65 9,0 5 30 16,47 M885 8 85 11,0 5 35 35,22 М10100 10 1000 13,0 5 45 60,24 M12110 12 110 15,0 5 50 100,18 M16150 16 150 19,0 5 70 152,12 M20200 20 200 23,0 5 100 408,61 M22250 22 250 25,0 5 110 590,58 M24300 24 300 27,0 5 150 1099,52 1.9. Конструкция и размеры ЗЭ, входящего в состав БСР, должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3. Черт. 3 Таблица 3. Размеры, мм Типоразмер d D Н b t s Теоретическая БСР Номин. Пред. откл. масса, 1000 шт., кг M665 6,2 9,8 45 10 6,0 + 3,0 0,6 15,45 М885 8,2 11,8 60 12 7,0 + 3,0 0,8 25,70 М10100 10,2 13,8 70 12 7,0 +3,0 0,8 30,30 M12110 12,2 15,8 75 14 8,0 + 5,0 0,8 34,20 M16150 16,2 19,8 100 14 8,0 + 5,0 0,9 40,17 M20200 202 23 8 125 16 9,0 + 6,0 1,0 48,29 М22250 22,2 25.8 I50 16 9,0 + 6,0 1,0 60,02 M24300 24,2 27,8 180 20 11,0 + 8,0 1,2 60,22 1.10. ЗЭ представляет собой спираль, навитую из ленты по ГОСТ 503. 1.11. БСР по согласованию с заказчиком могут покрываться цинковым хроматированием (Ц. хр.) или кадмиевым хроматированием (Кд. хр.) по ГОСТ 9.306. При технико-экономическом обосновании допускаются другие виды металлических антикоррозионных покрытий по ГОСТ 9.303. 1.12. Расчетная нагрузка на БСР не должна превышать 0,6 ВР металла, из которого изготовлены болты. 1.13. БСР поставляют в сборе: болт, заклинивающий элемент, плоская шайба по ГОСТ 6958, гайка по ГОСТ 6402. 1.14. Объем партии и тип тары-по согласованию с заказчиком, но не более 1 т. 1.15 Каждая партия БСР должна быть снабжена паспортом в котором указывают: номер и дату заполнения документа; номер партии; массу партии нетто; копию сертификатов на материалы, из которых изготовлены БСР. 1.16. Маркировка и упаковка БСР-по ГОСТ 18160. 1.17. К каждой упаковке должна быть прикреплена этикетка по ГОСТ 2601. 2. ПРИЕМКА При приемке БСР контролю подвергают выборку не менее 10 % объема партии БСР. При приемке проверяют комплектность, внешний вид, геометрические параметры, качество покрытия и сертификаты на материалы деталей БСР. 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 3.1. Геометрические параметры болтов и ЗЭ проверяют с помощью шаблонов или универсальных измерительных приборов. 3.2. Контроль БСР в сборе производят визуально путем сравнения их с образцом-эталоном. 3.3. Методы проверки качества покрытий-по ГОСТ 9.302. 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 4.1. Доставка БСР допускается транспортом любого вида. 4.2. Хранение БСР-по группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150. 5. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 5.1. БСР устанавливают в несущих конструкциях зданий и сооружений из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В15 или марки М150. 5.2. Для закрепления БСР в несущей конструкции сверлят отверстие глубиной, обеспечивающей выступление резьбового конца болта, достаточной для закрепления конструкции, и диаметром, превышающем не более чем на 2 мм диаметр заклинивающего элемента (черт. 4). Сверление отверстия Черт. 4 5.3 БСР устанавливают в образованное отверстие головкой болта вперед. Перед установкой БСР следует убедиться, что ЗЭ широкой частью витков обращен в сторону головки болта. 5.4. На стержень болта устанавливают инвентарную втулку. Постукиванием молотка по свободному торцу втулки осаживают ЗЭ до прекращения осадки (черт. 5). Затем втулку снимают со стержня болта. 5.5. На выступающий резьбовой конец болта с помощью шайбы и гайки закрепляют детали строительных конструкций, трубопроводов, различного оборудования и др. (черт. 6). Осаживание ЗЭ Черт. 5 Закрепление деталей строительных конструкций Черт. 6 5.6. Для обеспечения несущей способности БСР к гайке прикладывают крутящий момент затяжки, превышающий 20 % расчетного. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом организации, механизации и технической помощи строительству Госстроя СССР РАЗРАБОТЧИКИ Ю.К. Жебелев, канд. техн. наук (руководитель темы); Р.А. Каграманов, канд. техн. наук; Б.А. Старшев; В.А. Вальков; В.П. Сахарчук; В.П. Манин; В.В. Баконин 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 04.12.90 № 106 3. Срок первой проверки-1993 г. 4. Авторское свидетельство № 1287692. Патент ФРГ № 3720740 5. Введен впервые 6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ (НТД) Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта ГОСТ 2.601-68 1.17 ГОСТ 1759.4-87 1.2, 1.6 ГОСТ 9.302-88 3.3 ГОСТ 6402-70 1.13 ГОСТ 9.303-84 1.11 ГОСТ 6958-78 1.13 ГОСТ 9.306-85 1.11 ГОСТ 15150-69 Вводная часть, 4.2 ГОСТ 503-81 1.10 ГОСТ 16093-81 1.7 ГОСТ 1769.0-87 1.6 ГОСТ 18160-72 1.16 ГОСТ 1759.1-82 1.6 ГОСТ 24379.0-80 1.2 |  |
| --- | --- | --- |