|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ СОРТАМЕНТ КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 619 (1+6+12)+119 (1+6+12) ГОСТ 3067-88 Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1996 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 619 (1+6+12)+119 (1+6+12) Сортамент Two lay steel rope type ТК construction 619 (1+6+12)+119 (1+6+12). Dimensions ГОСТ 3067-88* Взамен ГОСТ 3067-74 Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.09.88 № 3131 Срок действия с 01.07.90 Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-92) 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные двойной свивки канаты с точечным касанием проволок в прядях типа ТК с металлическим сердечником. Стандарт не распространяется на канаты, применяемые на грузоподъемных кранах. 2. Канаты подразделяются: по назначению: грузовые-Г; по механическим свойствам: марка ВК, марка В, марка 1; Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок в канате, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) каната проволоки 1570(160) 1670(170) 1770(180) 1860(190) 1960(200) 2060(210) 2160(220) центральной в слоях Расчетное разрывное усилие, Н, не менее 7 проволок 126 проволок суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом 3,1 0,22 0,20 4,22 37,8 - - - - 7440 5950 7855 6280 8270 6615 8680 6940 9095 7275 3,4 0,24 0,22 5,10 45,7 - - - - 8995 7195 9495 7595 9995 7995 10450 8360 10950 8760 3,7 0,26 0,24 6,07 54,4 - - - - 10700 8560 11300 9040 11850 9480 12450 9960 13050 10400 4,0 0,28 0,26 7,12 63,9 - - - - 12550 10000 13250 10600 13950 11150 14650 11700 15350 12250 4,3 0,30 0,28 8,26 74,1 - - - - 14550 11600 15350 12250 16150 12900 16950 13550 17800 14200 4,6 0,32 0,30 9,47 85,0 14800 11800 15750 12600 16700 13350 17600 14050 18550 14800 19450 15550 20400 16300 5,2 0,36 0,34 12,15 109,0 19050 15200 20200 16150 21400 17100 22600 18050 23800 19000 25000 20000 26150 20900 5,8 0,40 0,38 15,17 136,5 23750 19000 25250 20200 26750 21400 28200 22550 29700 23750 31200 24950 32700 26150 6,2 0,45 0,40 16,95 152,0 26550 21200 28200 22550 29850 23850 31550 25200 33200 26550 34850 27850 36500 29200 7,6 0,55 0,50 26,41 237,0 41400 33100 43950 35150 46550 37200 49150 39300 51750 41400 54350 43450 - - 8,4 0,60 0,55 31,92 286,5 50050 40000 53150 42500 56300 45000 59400 47500 62550 50000 65650 52500 - - 9,2 0,65 0,60 37,94 340,5 59450 47550 63200 50550 66900 53500 70600 56450 74350 59450 78050 62400 - - 9,9 0,70 0,65 44,50 399,5 69750 55800 74100 59250 78450 62750 82850 66250 87200 69750 - - - - 10,5 0,75 0,70 51,80 465,0 81200 64950 86250 69000 91350 73050 96450 77150 101500 81200 - - - 12,0 0,85 0,80 67,31 604,0 105500 84400 112000 89600 118500 94800 125000 100000 131500 105000 - - - - 13,5 0,95 0,90 85,12 763,5 133000 106500 141500 113000 150000 120000 158000 126500 166500 133000 - - - - 15,0 1,05 1,00 105,02 942,0 164500 131500 174500 139500 185000 148000 195500 156000 205500 164500 - - - - 16,5 1,15 1,10 127,01 1140,0 199000 159000 211500 169000 224000 179000 236000 189000 248500 199000 - - - - 18,5 1,30 1,20 151,80 1365,0 238000 190000 252500 202000 267500 214000 282500 226000 297500 238000 - - - - Примечания: 1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготавливают из проволоки без покрытия и оцинкованной. При этом канаты из оцинкованной проволоки группы Ж диаметрами 12,0-16,5 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготавливают по согласованию изготовителя с потребителем 2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм. 3. Допускается изготовление канатов с утолщенным сердечником, при этом диаметр каната не должен выходить за пределы, установленные ГОСТ 3241-91. (Измененная редакция, Изм. № 1). по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия; из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж; по направлению свивки каната: правой, левой-Л; по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой; по способу свивки: раскручивающиеся, нераскручивающиеся-Н; по точности изготовления: нормальной, повышенной-Т; по степени уравновешенности: рихтованные-Р, нерихтованные. (Измененная редакция, Изм. № 1). Примеры условных обозначений Канат диаметром 8,4 мм, грузового назначения, марки 1, из проволоки без покрытия, левой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2): Канат 8,4-Г-1-Л-Н-1770 ГОСТ 3067-88 Канат диаметром 4,0 мм, грузового назначения, марки В, оцинкованный по группе Ж, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2): Канат 4-Г-В-Ж-Н-Т-1960 ГОСТ 3067-88 3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать приведенным в таблице. 4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 3241-91. |  |
| --- | --- | --- |