|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ СОРТАМЕНТ КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 637(1+6+12+18)+137(1+6+12+18) ГОСТ 3068-88 Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1996 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 637(1+6+12+18)+137(1+6+12+18) Сортамент Two lay steel горе type ТК construction 637(1+6+12+18)+137(1+6+12+18). Dimensions ГОСТ 3068-88* Взамен ГОСТ 3068-74 Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.09.88 № 3131 Срок действия с 01.01.90 Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-92) 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные двойной свивки канаты с точечным касанием проволок в прядях типа ТК с металлическим сердечником. Стандарт не распространяется на канаты, применяемые на грузоподъемных кранах. 2. Канаты подразделяются: по назначению: грузовые-Г; по механическим свойствам марка ВК, марка В, марка 1; по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок в канате, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) каната проволоки 1570(160) 1670(170) 1770(180) 1860(190) 1960(200) 2060(210) 2160(220) центральной в слоях Расчетное разрывное усилие, Н, не менее 7 проволок 252 проволоки суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом 4,7 0,24 0,22 9,89 87,7 - - - - 17400 13350 18400 14150 19350 14850 20350 15650 21300 16400 5,1 0,26 0,24 11,76 104,5 - - - - 20700 15900 21850 16800 23000 17770 24200 18600 25350 19500 5,5 0,28 0,26 13,81 122,5 - - - - 24350 18700 25700 19750 27050 20800 28400 21850 29750 22900 5,9 0,30 0,28 16,02 142,5 - - - - 28250 21750 29800 22900 31350 24100 32950 25350 34500 26550 6,4 0,32 0,30 18,38 163,0 28800 22150 30600 23550 32400 24900 34200 26300 36000 27800 37800 29100 39600 30450 7,2 0,36 0,34 23,59 209,5 36950 28450 39300 30250 41600 32000 43900 33800 46200 35550 48500 37300 50850 39150 8,0 0,40 0,38 29,46 261,5 46150 35500 49050 37750 51950 40000 54850 42200 57700 44400 60600 46650 63500 48850 8,6 0,45 0,40 32,79 291,0 51400 39550 54600 42000 57800 44500 61050 47000 64250 494501 67450 51900 70650 54400 10,5 0,55 0,50 51,16 454,0 80200 61750 85200 65500 90200 69450 95250 73300 100000 770001 105000 80850 - - 13,0 0,65 0,60 73,56 652,5 115000 88550 122500 94300 129500 99700 136500 105000 144000 10500 151000 16000 - - Примечания: 1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной, справа от жирной линии-из проволоки без покрытия. По согласованию изготовителя с потребителем канаты изготовляют из оцинкованной проволоки. 2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм. 3. Допускается изготовление канатов с утолщенным сердечником, при этом диаметр каната не должен выходить за пределы, установленные ГОСТ 3241-91. (Измененная редакция, Изм. № 1). плотности цинка: С, Ж; из оцинкованной проволоки; для жестких агрессивных условий работы-Ж, для средних агрессивных условий работы- С; по направлению свивки каната: правой, левой-Л; по сочетанию направленной свивки элементов каната: крестовой; по способу свивки: раскручивающиеся, нераскручивающиеся-Н; по точности изготовления: нормальной, повышенной-Т; по степени уравновешенности: рихтованные-Р, нерихтованные. Примеры условных обозначений Канат диаметром 13,0 мм, грузового назначения, марки 1, из проволоки без покрытия, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2): Канат-13-Г-1-Н-1770 ГОСТ 3068-88 Канат диаметром 7,2 мм, грузового назначения, марки В, оцинкованный по группе С, левой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2): Канат 7,2-Г-В-С-Л-Н-Т-1960 ГОСТ 3068-88 (Измененная редакция, Изм. № 1). 3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице. 4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 3241-91. |  |
| --- | --- | --- |