|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ СОРТАМЕНТ КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 619(1+6+12)+1 о.с. ГОСТ 3070-88 Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1996 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 619(1+6+12)+1 о.с. Сортамент Two lay steel rоре type ТК construction 619(1+6+12)+1 о.с. Dimensions ГОСТ 3070-88* Взамен ГОСТ3070-74 Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.09.88 № 3132 Срок действия с 01.07.90 Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-92) 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные двойной свивки канаты с точечным касанием проволок в прядях типа ТК с органическим сердечником. Стандарт не распространяется на канаты, применяемые на кранах грузоподъемных. 2. Канаты подразделяются: по назначению: грузовые-Г; по механическим свойствам: марка ВК, марка В, марка 1; Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок в канате, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркированная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) каната проволоки 1570(160) 1670(170) 1770(180) 1860(190) 1960(200) 2060(210) 2160(220) центральной в слоях Расчетное разрывное усилие, Н, не менее 6 проволок 108 проволок суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом 3,3 0,22 0,20 3,62 35,5 6385 5490 6740 5795 7095 6100 7445 6400 7800 6705 3,6 0,24 0,22 4,38 42,9 - - - - 7725 6640 8155 7010 8580 7375 9010 7745 9440 8115 3,9 0,26 0,24 5,20 51,0 - - - - 9170 7885 9680 8320 10150 8725 10700 9200 11200 9630 4,2 0,28 0,26 6,10 59,8 - - - - 10750 9245 11350 9760 11950 10250 12550 10750 13150 11300 4,5 0,30 0,28 7,07 69,3 - - - - 12450 10700 13150 11300 13850 11900 14550 12500 15200 13050 4,8 0,32 0,30 8,12 79,6 12700 10900 13500 11600 14300 12250 15100 12950 15900 13650 16700 14350 17500 15050 5,5 0,36 0,34 10,42 102,6 16300 14000 17350 14900 18350 15750 19400 16650 20400 17500 21400 18400 22450 19300 5,8 0,38 0,36 11,67 114,5 18250 15650 19400 16650 20550 17650 21700 18650 22850 19650 24001 20600 25150 21600 6,5 0,45 0,40 14,53 142,5 22750 19550 24200 20800 25600 22000 27060 23250 28450 24450 29900 25700 31300 26900 8,1 0,55 0,50 22,64 222,0 35450 30450 37700 32400 39900 34300 42150 36200 44350 38100 46550 40000 - - 9,7 0,65 0,60 32,52 319,0 50950 43800 54150 46550 57350 49300 60550 52050 63700 54750 66900 57500 - - 13,0 0,85 0,80 57,70 565,5 90450 77750 96100 82600 101500 87250 107400 92350 113000 97150 - - - - Примечания: 1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. При этом канат из оцинкованной проволоки группы Ж диаметром 13,0 мм маркировочной группы 1960 Н/мм (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем. Канаты, разрывное усилие которых указано справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия, по согласованию изготовителя c потребителем канаты изготовляют из оцинкованной проволоки. 2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм. 3. Диаметр каната рассчитан с учетом обеспечения зазора между прядями. (Измененная редакция, Изм. № 1). по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж; по направлению свивки каната: правой, левой-Л; по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой; по способу свивки: раскручивающиеся, нераскручивающиеся-Н; по точности изготовления: нормальной, повышенной-Т; по степени уравновешенности: рихтованные-Р, нерихтованные. Примеры условных обозначений Канат диаметром13,0 мм, грузового назначения, марки 1, из проволоки без покрытия, левой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2): Канат 13-Г-1-Л-Н-1770 ГОСТ 3070-88 Канат диаметром 6,5 мм, грузового назначения, марки В, оцинкованный по группе С, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1860 Н/мм2 (190 кгс/мм2): Канат 6,5-Г-В-С-Н-Т-1860 ГОСТ 3070-88 (Измененная редакция, Изм. № 1). 3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице. 4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 3241-91. |  |
| --- | --- | --- |