| ФЕРРОХРОМ Технические требования и условия поставки Ferrochromium. Specification and conditions of delivery | ГОСТ 4757-91 (ИСО 5448-81) |
| --- | --- |

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает технические требования и условия поставки феррохрома, поставляемого для металлургической и литейной промышленности.

Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства, набраны курсивом.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Феррохром — легирующий сплав железа и хрома с минимальным содержанием хрома 45,0 % по массе и максимальным — 95,0 % по массе, полученный восстановлением соответствующих сырых материалов или их концентратов.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Заказ на феррохром должен содержать:

а) количество;

б) формирование партии;

и) химический состав в соответствии с табл. 2—13;

г) диапазоны размеров частиц в соответствии с табл. 14 и (или) табл. 15;

д) необходимые требования к отчету об анализе и к упаковке.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Формирование партии

Феррохром поставляется партиями, составленными одним из трех методов.

4.1.1. Поплавочный метод

Партия, составленная поплавочным методом, состоит из массы феррохрома одной плавки (или одной части непрерывной плавки).

4.1.2. Помарочный метод

Партия, составленная помарочным методом, состоит из нескольких плавок (или частей непрерывных плавок) одной марки феррохрома.

Массовая доля хрома в плавках (или частях непрерывных плавок), составляющей партию, не должна отличаться друг от друга более чем на 4%.

4.1.3*. Смешанный метод

Партия, составленная смешанным методом, состоит из нескольких плавок (или частей непрерывных плавок) одной марки феррохрома, который измельчен до частиц менее X** мм и тщательно перемешан.

Содержание основного элемента в плавках (или частях непрерывных плавок), составляющих партию, не должно отличаться друг от друга более чем на 10 %.

4.2. Химический состав

4.2.1. Марки и химический состав феррохрома должны соответствовать приведенным в табл. 2—9 или табл. 10—13.

4.2.2*. Стандартные диапазоны содержания хрома, установленные в табл. 1, и их обозначения распространяются на все диапазоны содержания хрома от 45,0 % до 95,0 %, как установлено в разд. 2.

Эти значения действительны для феррохрома качества, установленного в табл. 2—9 и должны входить в соответствующие обозначения марок.

Таблица1*

| Диапазоны хрома, % | Обозначение |
| --- | --- |
| 45,0-55,0 55,0-65,0 65,0-75,0 75,0-85,0 85,0-95,0 | FeCr50... FeCr60... FeCr70... FeCr80... FeCr90... |

* Рекомендуемые требования.

** Величина будет установлена после дополнительных исследований.

ГОСТ 4757-91 С.3

| Для обозначения конкретных марок дополняется величиной содержания углерода и других элементов, если необходимо, в соответствии с табл. 2—9. Высокоуглеродистый феррохром, повышенное содержание фосфора Таблица 2 | Химический состав, % | S | не более | 0,10 0,05 0,10 0,05 0,10 0,05 0,05 | 0,10 0,05 0,10 0,05 0,10 0,05 0,05 | 0,10 0,05 0,10 0,05 0,10 0,05 | 1 В обозначение марки включается показатель конкретного стандартного диапазона содержания хрома, взятый из табл.1. Пример: Феррохром марки FeCr…С70Si2 а) при диапазоне 45,0-55,0 %: FeCr50С70Si2; б) при диапазоне 65,0-75,0 %: FeCr70C70Si2. 2 При отклонении внутри партии содержания хрома от среднего значения – см. п. 4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | Sl | до и включ. | 1,5 3,0 5,0 10,0 | 1,5 3,0 5,0 8,0 | 1,5 3,0 5,0 |  |
|  |  |  | более | - 1,5 3,0 5,0 | - 1,5 3,0 5,0 | - 1,5 3,0 |  |
|  |  | C | Св. 4,0 до 6,0 включ. | Св. 6,0 до 8,0 включ. | Св. 8,0 до 10,0 включ. |  |
|  |  | Cr2 | В диапазоне от 45,0 до 75,0 включ. По табл. 1 выбирается один из установленных стандартных диапазонов содержания хрома |  |
|  | Обозначение 1 | (FeCr...C50) (FeCr...C50LS) (FeCr...C50Si2) (FeCr...C50Si2LS) (FeCr...C50Si4) (FeCr...C50Si4LS) (FeCr...C50Si7) | (FeCr...C70) (FeCr...C70LS) (FeCr...C70Si2) (FeCr...C70Si2LS) (FeCr...C70Si4) (FeCr...C70Si4LS) (FeCr...C70Si6) | (FeCr...C90) (FeCr...C90LS) (FeCr...C90Si2) (FeCr...C90Si2LS) (FeCr...C90Si4) (FeCr...C90Si4LS) |  |

С. 4 ГОСТ 4757-91

| Высокоуглеродистый феррохром, низкое содержание фосфора Таблица 3 | Химический состав, % | S | не более | 0,10 0,05 0,10 0,05 0,10 0,05 0,05 | 0,10 0,05 0,10 0,05 0,10 0,05 0,05 | 0,10 0,05 0,10 0,05 0,10 0,05 | 1 В обозначение марки включается показатель конкретного стандартного диапазона содержания хрома, взятый из табл.1. Пример: Феррохром марки FeCr…С70Si2LP а) при диапазоне 45,0-55,0 %: FeCr50С70Si2LP; б) при диапазоне 65,0-75,0 %: FeCr70C70Si2LP. 2 При отклонении внутри партии содержания хрома от среднего значения – см. п. 4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  |  | Sl | до и включ. | 1,5 3,0 5,0 10,0 | 1,5 3,0 5,0 8,0 | 1,5 3,0 5,0 |  |
|  |  |  | более | - 1,5 3,0 5,0 | - 1,5 3,0 5,0 | - 1,5 3,0 |  |
|  |  | C | Св. 4,0 до 6,0 включ. | Св. 6,0 до 8,0 включ. | Св. 8,0 до 10,0 включ. |  |
|  |  | Cr2 | В диапазоне от 45,0 до 75,0 включ. По табл. 1 выбирается один из установленных стандартных диапазонов содержания хрома |  |
|  | Обозначение 1 | FeCr...C50LP FeCr...C50LSLP FeCr...C50Si2LP FeCr...C50Si2LSLP FeCr...C50Si4LP FeCr...C50Si4LSLP FeCr...C50Si7LP | FeCr...C70LP FeCr...C70LSLP FeCr...C70Si2LP FeCr...C70Si2LSLP FeCr...C70Si4LP FeCr...C70Si4LSLP FeCr...C70Si6LP | FeCr...C90LP FeCr...C90LSLP FeCr...C90Si2LP FeCr...C90Si2LSLP FeCr...C90Si4LP FeCr...C90Si4LSLP |  |

ГОСТ 4757-91 С. 5

4.2.3*. Установленные в табл. 2—9 пределы соответствуют диапазонам размеров частиц классов 1—7 в соответствии с табл. 14.

4.2.4*. В табл. 2—9 указаны только основные элементы и обычные примеси. По требованию покупателя и при согласии поставщика устанавливаются более узкие диапазоны содержания основных элементов и (или) пределы содержания неустановленных, элементов.

4.2.5*. Химический состав, указанный в табл. 2—9, приведен с точностью методов опробования и анализа феррохрома.

Таблица 4

Среднеуглеродистый феррохром, повышенное содержание фосфора

| Обозначение1 | Химический состав, % |
| --- | --- |
|  | Cr2 | С | Sl | Р | S |
|  |  | более | до и включ. | не болee |
| FeCr...Cl0 FeCr...C20 FeCr...C40 | В диапазоне от 45,0 до 75,0 включ. По табл. 1 выбирается один из установленных стандартных диапазонов содержания хрома | 0,5 1,0 2,0 | 1,0 2,0 4,0 | 1,5 | 0,05 | 0,05 |

1 В обозначение марки включается показатель конкретного стандартного диапазона содержания хрома, взятый из табл. 1.

Например: Феррохром марки FeCr…С20

а) при диапазоне 45,0—55,0 %: FeCr5OC20;

б) при диапазоне 65,0—75,0 %: FeCr70C2O.

2 При отклонении внутри партии содержания хрома от среднего значения — см п. 4.

* Рекомендуемые требования.

С. 6 ГОСТ 4757-91

Таблица 5

Среднеуглеродистый феррохром, низкое содержание фосфора

| Обозначение1 | Химический состав, % |
| --- | --- |
|  | Cr2 | С | Sl | Р | S |
|  |  | более | до и включ. | не болee |
| FeCr...Cl0LP FeCr...C20LP FeCr...C40LP | В диапазоне от 45,0 до 75,0 включ. По табл. 1 выбирается один из установленных стандартных диапазонов содержания хрома | 0,5 1,0 2,0 | 1,0 2,0 4,0 | 1,5 | 0,03 | 0,03 |

1 В обозначение марки включается показатель конкретного стандартного диапазона содержания хрома, взятый из табл. 1.

Пример: Феррохром марки FeСг...C20LP

а) при диапазоне 45,0—55,0 %: FeCr50C20LP;

б) при диапазоне 65,0—75,0 %: FeCr70C20LP.

2 При отклонении внутри партии содержания хрома от среднего значения — см. п. 4.

Таблица 6

Низкоуглеродистый феррохром, повышенное содержание фосфора

| Обозначение1 | Химический состав, % |
| --- | --- |
|  | Cr2 | С | Sl | Р | S | N |
|  |  | более | до и включ. | не болee |
| FeCr...С01 FeCr...С03 FeCr...С05 FeCr...С1 FeCr...С2 FeCr...С5 | В диапазоне от 45,0 до 75,0 включ. По табл. 1 выбирается один из установленных стандартных диапазонов содержания хрома | - 0,015 0,030 0,050 0,10 0,25 | 0,015 0,030 0,050 0,10 0,25 0,50 | 1,5 | 0,05 | 0,03 | 0,15 |

1 В обозначение марки включается показатель конкретного диапазона содержания хрома, взятый из табл. 1.

Пример: Феррохром FeCr…Cl

а) при диапазоне 45,0—55,0 %: FeCr50Cl;

б) при диапазоне 65,0—75,0%: FeCr70Cl.

2 При отклонении внутри партии содержания хрома от среднего значения – см. п. 4.

ГОСТ 4757-91 С. 7

Таблица 7

Низкоуглеродистый феррохром, низкое содержание фосфора

| Обозначение1 | Химический состав, % |
| --- | --- |
|  | Cr2 | С | Sl | Р | S | N |
|  |  | более | до и включ. | не болee |
| FeCr...С01LP FeCr...С03LP FeCr...С05LP FeCr...С1LP FeCr...С2LP FeCr...С5LP | В диапазоне от 45,0 до 75,0 включ. По табл. 1 выбирается один из установленных стандартных диапазонов содержания хрома | - 0,015 0,030 0,050 0,10 0,25 | 0,015 0,030 0,050 0,10 0,25 0,50 | 1,5 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |

1 В обозначение марки включается показатель конкретного диапазона содержания хрома, взятый из табл. 1.

Пример: Феррохром FeCr…ClLP

а) при диапазоне 45,0—55,0 %: FeCr50ClLP;

б) при диапазоне 65,0—75,0%: FeCr70ClLP.

2 При отклонении внутри партии содержания хрома от среднего значения – см. C. 8 ГОСТ 4757-91

| Низкоуглеродистый феррохром, высокое содержание хрома Таблица 3 | Химический состав, % | N | не более | 0,20 | 1 В обозначение марки включается показатель конкретного стандартного диапазона содержания хрома, взятый из табл.1. Пример: Феррохром марки FeCr…С03 При диапазоне 75,0-85,0 %: FeCr80C03. 2 При отклонении внутри партии содержания хрома от среднего значения – см. п. 4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Co |  | 0,02 |  |
|  |  | Nl |  | 0,15 |  |
|  |  | S |  | 0,03 |  |
|  |  | P |  | 0,02 |  |
|  |  | Sl |  | 1,5 |  |
|  |  | C | до и включ. | 0,015 0,030 0,050 |  |
|  |  |  | более | - 0,015 0,030 |  |
|  |  | Cr2 | В диапазоне от 45,0 до 75,0 включ. По табл. 1 выбирается один из установленных стандартных диапазонов содержания хрома |  |
|  | Обозначение 1 | FeCr...С01 FeCr...С03 FeCr...С05 |  |

ГОСТ 4757-91 С. 9

Таблица 9

Низкоуглеродистый феррохром, содержащий азот

| Обозначение1 | Химический состав, % |
| --- | --- |
|  | Cr2 | С | Sl | Р | S | N |
|  |  | не более |  | не болee | более | до и включ |
| Плавленый FeCr...ClN3 Спеченный FeCr...ClN7 Спеченный FeCr...ClN7Si | В диапазоне от 45,0 до 75,0 включ. По табл. 1 выбирается один из установленных стандартных диапазонов содержания хрома | 0,10 | Не более 1,5 | 0,03 | 0,025 | 2,0 | 4,0 |
|  |  |  | Не более 1,5 |  |  | 4,0 | 10,0 |
|  |  |  | Более 1,5 |  |  |  |  |

1 В обозначение марки включается показатель конкретного диапазона содержания хрома, взятый из табл. 1.

Пример: Феррохром FeCr…ClN3

а) при диапазоне 45,0—55,0 %: FeCr50ClN3;

б) при диапазоне 65,0—75,0%: FeCr70ClN3.

2 При отклонении внутри партии содержания хрома от среднего значения – см. п. 4.

Таблица 10

Феррохром низкоуглеродистый

| Марка | Массовая доля, % |
| --- | --- |
|  | хрома, не менее | углерода | кремния | фосфора | серы | алюминия |
|  |  | не более |
| ФХ001А ФХ001Б | 68 | 0,01 | 0,8 | 0,02 0,03 | 0,02 | 0,2 |
| ФХ002А ФХ002Б |  | 0,02 | 1,5 | 0,02 0,03 |  |  |
| ФХ003А ФХ003Б |  | 0,03 |  | 0,02 0,03 |  |  |
| ФХ004А ФХ004Б |  | 0,04 |  | 0,02 0,03 |  |  |
| ФХ005А ФХ005Б | 65 | 0,05 |  | 0,03 0,05 |  |  |
| ФХ006А ФХ006Б |  | 0,06 |  | 0,03 0,05 |  |  |

С. 10 ГОСТ 4757-91

Продолжение табл.10

| Марка | Массовая доля, % |
| --- | --- |
|  | хрома, не менее | углерода | кремния | фосфора | серы | алюминия |
|  |  | не более |
| ФХ010А ФХ010Б | 65 | 0,10 | 1,5 | 0,03 0,05 | 0,02 | 0,2 |
| ФХ015А ФХ015Б |  | 0,15 |  | 0,03 0,05 |  | - |
| ФХ025А ФХ025Б |  | 0,25 | 2,0 | 0,03 0,05 |  |  |
| ФХ050А ФХ050Б |  | 0,50 |  | 0,03 0,05 |  |  |

Примечания:

1. В обозначении марок феррохрома буквы означают: Ф — железо, X — хром, Н — азот. Буквы А и Б указывают на различие в массовой доле фосфора. Цифры означают максимальное содержание углерода в марках низко-, средне-и высокоуглеродистого феррохрома и минимальное содержание азота в марках азотированного феррохрома.

2. По требованию покупателя низкоуглеродистый феррохром изготовляют: с массовой долей кремния не более 0,2; 0,3; 0,6 % в марках ФХ001А, ФХ001Б; не более 0,2; 0,3; 0,6; 0,8; 1,0 % в марках ФХ002А, ФХ002Б, ФХ003А, ФХ003Б, ФХ004А, ФХ004Б, ФХ005А, ФХ006А, ФХ010А, ФХ015А; не более 1,5 % в марке ФХ025А;

при этом допускается феррохром марок ФХ001А, ФХ001Б, ФХ002А, ФХ002Б, ФХ003А, ФХ003Б, ФХ004А, ФХ004Б изготовлять с массовой долей хрома не менее 65 %;

с массовой долей фосфора не более 0,02 % в марках ФХ005А, ФХ006А, ФХ010А;

с массовой долей азота не более 0,04; 0,03; 0,02; 0,01 % и алюминия не более 0,1 % в марках ФХ001А, ФХ001Б, ФХ002А, ФХ002Б, ФХ003А, ФХ003Б, ФХ004А, ФХ004Б, ФХ005А. ФХ010А;

с массовой долей хрома не менее 60 % и кремния 6,0—12,0 % в марках ФХ005А, ФХ005Б. ФХ006А, ФК006Б, ФХ010А, ФХ010Б, ФХ015А, ФХ015Б, ФХ025А, ФХ025Б;

с массовой долей хрома не менее 90 %, фосфора не более 0,01 % в марках ФХ00ЗА и ФХ004А.

Таблица 11

Феррохром низкоуглеродистый азотированный

| Марка | Массовая доля, % |
| --- | --- |
|  | хрома, не менее | углерода | кремния | фосфора | серы | алюминия | азота, не менее |
|  |  | не более |  |
| ФХН100А ФХН100Б | 65 | 0,06 | 1,0 | 0,02 0,03 | 0,02 | 0,2 | 1,0 |

ГОСТ 4757-91 С. 11

Продолжение табл.11

| Марка | Массовая доля, % |
| --- | --- |
|  | хрома, не менее | углерода | кремния | фосфора | серы | алюминия | азота, не менее |
|  |  | не более |  |
| ФХН200А ФХН200Б | 65 | 0,06 | 1,0 | 0,03 0,04 | 0,02 | 0,2 | 2,0 |
| ФХН400А ФХН400Б |  |  |  | 0,03 0,04 | 0,04 |  | 4,0 |
| ФХН600А ФХН600Б | 60 | 0,03 |  | 0,03 0,04 |  |  | 6,0 |

Примечание. По требованию покупателя низкоуглеродистый азотированный феррохром изготовляют:

с массовой долей углерода не более 0,02 % во всех марках; не более 0,03 % в марках ФХН100А, ФХН100Б, ФХН200А, ФХН200Б, ФХН400А, ФХН400Б;

с массовой долей алюминия не более 0,1 % во всех марках.

Таблица 12

Феррохром среднеуглеродистый

| Марка | Массовая доля, % |
| --- | --- |
|  | хрома, не менее | углерода | кремния | фосфора | серы |
|  |  | не более |
| ФХ100А ФХ100Б ФХ200А ФХ200Б ФХ400А ФХ400Б | 65 | 1,0 2,0 4,0 | 2,0 | 0,03 0,05 0,03 0,05 0,03 0,05 | 0,02 0,04 0,02 0,04 0,04 0,04 |

Таблица 13

Феррохром высокоуглеродистый

| Марка | Массовая доля, % |
| --- | --- |
|  | хрома, не менее | углерода | кремния | фосфора | серы |
|  |  | не более |
| ФХ650А ФХ650Б ФХ800А ФХ800Б ФХ850А ФХ850Б ФХ900А ФХ900Б | 65 | 0,50 8,0 8,5 9,0 | 2,0 | 0,03 0,05 0,03 0,05 0,03 0,05 0,03 0,05 | 0,06 0,08 0,06 0,08 0,05 0,08 0,04 0,06 |

С. 12 ГОСТ 4757-91

Примечание. По требованию покупателя высокоуглеродистый феррохром изготовляют:

с массовой долей углерода не более 5,0 % в марках ФХ650А;

с массовой долей кремния не более 1,5 % в марках ФХ650А, ФХ800А, ФХ850А, ФХ900А;

с массовой долей кремния 5,0—10,0 % и серы не более 0,03 % в марках ФХ800А и ФХ800Б.

4.3. Диапазоны размеров частиц

4.3.1. Феррохром поставляется в кусках массой не более 20 кг или в виде дробленых и просеянных частиц. Высокоуглеродистый феррохром допускается изготовлять в чушках массой не более 30 кг. Диапазоны размеров частиц и допуски должны соответствовать таблице 14* и (или) таблице 15.

Таблица 14

Размер частиц

| Класс | Диапазон размеров частиц, мм | Подрешетный продукт, %, не более по массе | Надрешетный продукт, %, не более по массе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | менее 3,15 |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 100-315 25-200 10-100 3,15-150 3,15-50 3,15-25 до 3,15 | 20 15 15 | 5 7 7 | 10 Ни один кусок не должен превы-шать более чем в 1,15 раза макси-мальный предел установленного диапазона раз-меров в двух или трех измерениях |
|  |  | 7 7 7 - |  |

4.3.2*. Феррохром также поставляется в виде гранул, максимальный размер которых 50 мм. Требуемый размер гранул согласуется между поставщиком и покупателем.

4.3.3. Масса подрешетного продукта установлена для пункта поставки материала покупателю**. Установленные размеры частиц проверяются путем просеивания на сите со стальной сеткой с квадратными отверстиями.

4.3.4. По взаимной договоренности поставщика и покупателя устанавливаются диапазоны размеров частиц и (или) допуски ????, чем указаны в табл. 14 и (или) табл. 15.

* Рекомендуемые требования.

** Пункт поставки — пункт, в котором ответственность за поставку переходит от поставщика к покупателю. Если ни поставщик, ни покупатель не несут ответственности за транспортировку, то такой пункт поставки устанавливается по взаимной договоренности.

ГОСТ 4757-91 С. 13

4.3.5. При изготовлении феррохрома с установленной массой куска или чушки количество мелочи, проходящей через сетку с размерами ячеек 20Х20 мм, не должно превышать 10 % массы партии для высокоуглеродистого феррохрома и 5 % — для низкоуглеродистого азотированного и среднеуглеродистого феррохрома.

По согласованию поставщика и покупателя низкоуглеродистый феррохром поставляют с количеством мелочи не более 10 %.

Таблица 15

| Класс крупности | Размер кусков (частиц), мм | Массовая доля продукта в партии, %, не более |
| --- | --- | --- |
|  |  | надрешетного | подрешетного |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Св. 100 до 315 » 50 » 200 » 5 » 200 » 5 » 100 » 20 » 50 » 5 » 50 » 5 » 20 | 10 10 5 10 10 10 10 | 20 10 5 10 10 10 10 |

Примечания:

1. Первый класс крупности — для высокоуглеродистого феррохрома в чушках.

2. Размеры кусков (частиц) соответствуют номинальным размерам сторон квадратных ячеек в свету.

3. Размер кусков (частиц)  в надрешетном продукте не должен превышать более чем в 1,15 раза верхний предел установленного диапазона размеров при ручной ориентации их в наиболее благоприятное положение для прохождения через отверстия сетки.

4. По требованию покупателя феррохром 2 класса крупности поставляют с массовой долей подрешетного продукта 5—7 %.

5. Класс крупности указывают цифрой в конце обозначения марки, например, ФХ001Б-4.

4.3.6. По требованию покупателя изготовляют низко- и среднеуглеродистый феррохром средней плотности не менее 7,10 г/см3 и высокоуглеродистый феррохром средней плотности не менее 6,8 г/см3.

4.4. Поверхностные загрязнения

Поверхность и излом кусков феррохрома не должны иметь резко выраженных включений шлака, песка и других инородных материалов. На поверхности кусков допускается окисная пленка и следы противопригарных материалов.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Пыль феррохрома малотоксична, обладает умеренным фиброгенным действием и по степени воздействия на организм человека относится к 3-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.005.

С. 14 ГОСТ 4757-91

5.2. Предельно допустимая концентрация (ПДК) феррохрома металлического в воздухе рабочей зоны — 2 мг/м3 в соответствии ГОСТ 12.1.005.

5.3. Контроль содержания металлического феррохрома в воздухе проводят как для веществ 3-го класса опасности в соответствии с методикой определения вредных веществ в воздухе, утвержденной Минздравом СССР.

5.4. В состав аэрозоли конденсации феррохрома входят соединения Сг (VI), которые относятся к 1-му классу опасности — чрезвычайно опасные вещества в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

5.5. Предельно допустимая концентрация (ПДК) хроматов, бихроматов (в пересчете на СгО3) в воздухе рабочей зоны — 0,1  мг/м3 в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

5.6. Контроль содержания хроматов, бихроматов (в пересчете на СгО3) в воздухе проводят как для веществ 1-го класса опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007 по методике определения вредных веществ в воздухе, утвержденной Минздравом СССР.

5.7. Феррохром в кусках, гранулах и в дробленом виде негорюч, пожаро-взрывобезопасен.

6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1. Феррохром принимают партиями. Партия должна быть оформлена документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

номер партии;

марку феррохрома и класс крупности;

химический состав;

формирование партии;

массу брутто и нетто;

дату изготовления;

номер вагона;

штамп технического контроля;

обозначение настоящего стандарта;

количество грузовых мест для феррохрома, транспортируемого в упакованном виде.

6.2. Объем выборки от партии для контроля химического состава и оценки поверхности кусков по ГОСТ 24991.

Допускается на предприятии-изготовителе для контроля химического состава отбирать пробу от жидкого металла.

6.3. Объем выборки от партии для контроля размера максимального куска и количества надрешетного и подрешетного продуктов — по ГОСТ 22310.

ГОСТ 4757-91 С. 15

6.4. Определение массовой доли хрома, углерода, кремния и фосфора во всех марках феррохрома, серы в высокоуглеродистом и среднеуглеродистом феррохроме, азота в азотированном феррохроме проводят в каждой партии. Массовая доля серы в низкоуглеродистом феррохроме изготовитель определяет на каждой 400-й плавке.

6.5. Контроль максимального куска и количества надрешетного и подрешетного продуктов в партии феррохрома проводят на каждой 500-й плавке.

6.6. Среднюю плотность определяют по требованию покупателя по ГОСТ 25732 или другими методами, обеспечивающими требуемую точность определения.

6.7. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, отобранной от той же партии. При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний партию бракуют.

7. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

7.1.Испытания у поставщика

7.1.1. Отбор и подготовка проб для химического и ситового анализов.

7.1.1.1. Отбор и подготовка проб для химического и ситового анализов проводится методами, установленными в ГОСТ 17260, ГОСТ 22310, ГОСТ 24991, а также и другими методами, дающими такую же точность.

7.1.1.2. Отбор проб обычно проводится на складе поставщика, если нет какой-либо другой договоренности. Где бы пробоотбор ни проводился представители поставщика и покупателя могут присутствовать.

7.1.2. Химический анализ

7.1.2.1. Химический анализ феррохрома проводится методами, установленными в ГОСТ 27069, ГОСТ 27041, ГОСТ 21600.3, ГОСТ 21600.4, ГОСТ 21600.6, ГОСТ 21600.17, ГОСТ 21600.18, а также другими методами, дающими такую же точность.

7.2. Испытания у покупателя

7.2.1. По требованию покупателя феррохром поставляют с пробой, представляющей партию.

7.2.2. При необходимости покупатель проводит контрольные испытания химического и гранулометрического состава партии. При контроле химического состава могут быть использованы два варианта:

1) покупатель проводит анализ пробы, представленной поставщиком вместе с партией;

С. 16 ГОСТ 4757-91

2) покупатель проводит отбор проб и их анализ в соответствии с пп. 7.1.1, 7.1.2.

7.2.3. При проведении контрольных испытаний по первому варианту должно выполняться условие:

│Х1 – Х2│≤dk , 	(1)

где 	X1 — значение показателя качества по данным поставщика;

Х2 — результат контрольного анализа у потребителя;

dk — допускаемое расхождение двух результатов, установленных в стандартах на методы анализа.

7.2.4. При проведении контрольных испытаний по второму варианту должно выполняться условие:

│Х1 – Х2│≤1,4βобщ,	(2)

где βобщ — общая погрешность контроля качества, установленная в ГОСТ 24991.

7.2.5. Если по результатам контрольного анализа подтверждаются условия (1) или (2), то качество партии считается удовлетворительным, а численное значение показателя качества (X) может быть уточнено по формуле

.	(3)

7.2.6. Если по результатам контрольного анализа условие (1) или (2) не подтверждается, то покупатель может провести повторные контрольные испытания или арбитражные испытания, если нет другой договоренности.

7.3. Арбитражные испытания

7.3.1. При необходимости арбитражный отбор проб проводит арбитр, выбранный по взаимной договоренности поставщика и покупателя. Пробоотбор проводится методами, установленными в ГОСТ 17260, ГОСТ 24991, но при взаимной договоренности поставщика, покупателя и арбитра применяются методы, обеспечивающие такую же точность.

Проба, полученная при арбитражном отборе, принимается обеими заинтересованными сторонами.

7.3.2. Арбитражный анализ проводится методами, установленными в ГОСТ 27069, ГОСТ 27041, ГОСТ 21600.3, ГОСТ 21600.4, ГОСТ 21600.6, ГОСТ 21600.17, ГОСТ 21600.18. При взаимной договоренности  поставщика, покупателя и арбитра могут использоваться и другие методы.

Результат, полученный арбитром, считается окончательным, если нет другой договоренности.

7.4. Максимальную массу куска определяют взвешиванием.

7.5. Чистоту поверхности кусков оценивают визуально.

ГОСТ 4757-91 С. 17

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 26590 с дополнением.

При транспортировании нескольких партий неупакованного феррохрома одним транспортным средством должно быть предусмотрено разделение партий перегородками, исключающими возможность их перемешивания.

По требованию покупателя феррохром любой марки и класса крупности должен быть упакован.

8.2*. Феррохром упаковывают, транспортируют и хранят в соответствии с международными правилами**.

* Рекомендуемые требования.

** Международные правила, например:

РИД — Международные правила перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом. Приложение В;

ИМКО — Международные правила перевозки опасных грузов морским транспортом;

АДР — Европейские правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.