|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ЛИТЬЕМ В ПЕСЧАНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 5525-88 КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ЛИТЬЕМ В ПЕСЧАНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Технические условия Pig iron connecting parts manufactured by pouring into sand moulds for pipelines. Specifications ГОСТ 5525-88 Срок действия с 01.01.90 до 01.01.95 1.1 Наименования и обозначения раструбных (черт. 1) и фланцевых (черт. 2) соединительных частей устанавливаются в соответствии с табл. 1. Таблица 1 Наименование Эскиз Обозначения на схемах Обозначения в документах Чертеж 1. Раструбное и фланцевое соединение 1 и 2 2. Тройник фланцевый ТФ 3 3. Тройник раструбный ТР 4 4. Тройник раструб-фланец ТРФ 5 5. Крест фланцевый КФ 6 6. Крест раструбный КР 7 7. Крест раструб-фланец КРФ 8 8. Выпуск фланцевый ВФ 9 9. Выпуск раструбный ВР 10 10. Колено фланцевое УФ 11 11. Колено раструбное УР 12 12. Колено раструб-гладкий конец УРГ 13 13. Отвод раструбный ОР 14 14. Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 15 15. Переход фланцевый ХФ 16 16. Переход раструб-фланец ХРФ 17 17. Переход раструбный ХР 18 18. Переход раструб-гладкий конец ХРГ 19 19. Патрубок фланец-раструб ПФР 20 20. Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 21 21. Двойной раструб ДР 22 22. Муфта надвижная МН 23 23. Муфта свертная МС 24 24. Заглушка фланцевая ЗФ 25 25. Седелка фланцевая СФ 26 26. Седелка с резьбой СР 27 27. Пожарная подставка раструбная ППР 28 28. Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой ППТРФ 29 29. Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 30 30. Крест фланец-раструб с пожарной подставкой ППКРФ 31 31. Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ 32 1.2. Размеры и масса раструбов приведены в табл. 2 и на черт. 1. Размеры и масса фланцев приведены в табл. 3 и на черт. 2. Форма и размеры соединительных частей приведены в табл. 4-24 и на черт. 3-32. Примечания: 1. Размеры соединительных частей и допускаемые отклонения наних предусмотрены для изделий без покрытия. 2. Соединительные части с условными проходами 350 и 450 мм при новом проектировании не применять. Раструбное соединение Черт. 1 Фланцевое соединение Черт. 2 Таблица 2 Размеры, мм Условный проход D0, DH Dp D1 S2 b C f h l1 l2 l3 l4 P R R1 Масса раструба, кг 65 81 93 99 25 25 3 9,0 8 65 10 40 20 1,0 21,5 33,0 4,4 80 98 110 116 27 27 3 9,0 8 65 10 40 20 1,0 21,5 37,0 5,2 100 118 131 137 28 27 5 9,5 8 65 15 40 20 1,0 22,5 38,0 6,6 125 144 157 163 29 28 5 9,5 8 65 15 45 20 1,0 23,0 52,0 8,9 150 170 183 189 30 30 5 9,5 8 70 15 45 20 1,0 23,5 48,0 10,7 200 222 235 241 32 32 5 9,5 8 70 15 50 20 1,0 25,0 57,0 14,6 250 274 287 294 34 34 5 10,0 8 75 15 50 20 1,0 26,5 50 20,4 300 326 339 346 36 36 6 10,0 8 75 20 55 30 1,5 28,0 64 26,7 350 378 391 398 38 38 6 10,0 10 80 20 60 30 1,5 29,0 73 33,9 400 429 442 449 40 40 6 10,0 10 80 20 65 30 1,5 30,5 80 41,9 450 480 494 501 41 41 6 10,5 10 85 20 70 30 1,5 32,0 89 49,8 500 532 546 553 43 42 6 10,5 10 85 20 75 30 1,5 33,5 99 61,0 600 635 650 657 46 43 6 11,0 10 90 25 80 40 2,0 36,5 100 83,0 700 738 753 760 50 44 7 11,0 10 95 25 85 40 2,0 39,0 108 112,2 800 842 857 865 54 45 7 11,5 12 100 30 90 50 2,5 42,0 110 143,3 900 945 960 968 58 46 8 11,5 12 105 30 100 50 2,5 44,5 135 184,6 1000 1048 1064 1072 62 48 8 12,0 12 110 35 110 50 2,5 47,0 151 238,5 1200 1256 1273 1281 70 50 8 12,5 12 115 35 130 50 2,5 52,5 165 319,5 Примечания: 1. У соединительных частей переход цилиндра в раструб можно выполнить в виде уступа (вариант 1) или же с уклоном (вариант II). 2. Толщина стенок соединительных частей S1 больше толщины стенок труб S. Утолщение стенок достигается за счет уменьшения внутреннего диаметра, как показано на чертеже штрих-пунктирной линией. Таблица 3 Размеры, мм D0 b f r d D1 D2 Резиновая прокладка D5 a Болты Масса D3 D4 кол-во диаметр фланца, кг 65 21 40 6 19 140 180 69 132 132 3 4 M16 3,30 80 22 43 6 19 160 200 80 138 138 3 4 M16 4,03 100 22 43 6 19 180 220 105 158 158 3 4 M16 4,53 125 24 43 6 19 210 250 130 188 188 3 8 M16 6,00 150 24 43 6 23 240 285 156 212 212 3 8 M20 7,38 200 26 45 8 23 | 295 340 206 268 268 3 8 M20 10,30 250 28 45 8 23 350 395 256 320 320 3 12 M20 13,30 300 28 45 8 23 400 445 306 370 370 4 12 M20 15,30 350 30 50 8 23 460 505 356 430 430 4 16 M20 20,10 400 32 50 10 26 515 565 406 482 482 4 16 M22 25,40 450 32 50 10 26 565 615 456 530 530 4 20 M22 27,60 500 34 50 10 26 620 670 506 585 585 4 20 M22 32,90 600 36 55 10 31 725 780 606 685 685 5 20 M27 43,00 700 40 55 10 31 840 895 710 800 800 5 24 M27 58,10 800 44 60 10 34 950 1015 810 905 905 5 24 M30 80,10 900 46 60 10 34 1050 1115 910 1005 1005 5 28 M30 93,50 1000 50 65 10 37 1160 1230 1010 1115 1115 5 28 M30 119,00 1200 56 70 15 43 1380 1455 1210 1330 1330 5 32 M40 167,00 Примечания: 1. Болтовые отверстия на фланцах соединительных частей должны быть расположены так, чтобы их не было ни на вертикальной, ни на горизонтальной оси фланца. 2. Толщина стенок соединительных частей S1 больше толщины стенок труб S. Утолщение стенок достигается засчет уменьшения внутреннего диаметра, как показано на чертеже штрих-пунктирной линией. 3. Допускается выполнение фланцев с выступами согласно размерам Dsи а. Тройники и кресты Тройник фланцевый Обозначение фланцевого тропинка со стволом условного прохода 400 мм и с отростком условного прохода 150 мм: Тройник ТФ 400150ГОСТ 5525-88 Черт. 3 Тройник раструбный Обозначение раструбного тройника со стволом условного прохода 500 мм и с отростком условного прохода 150 мм: Тройник ТР 500150ГОСТ 5525-88 Черт. 4 Тройник раструб-фланец Обозначение тройника раструба-фланца со стволом условного прохода 100 мм и с отростком условного прохода 80 мм: Тройник ТРФ 10080 ГОCT 5525-88 Черт. 5 Крест фланцевый Обозначение фланцевого креста со стволом условного прохода 600 мм и с отростком условного прохода 300 мм: Крест КФ 600300 ГОСТ 5525-88 Черт. 6 Крест раструбный Обозначение раструбного креста со стволом условного прохода 600 мм и с отростком условного прохода 250 мм: Крест КР 600250ГОСТ 5525-88 Черт. 7 Крест раструб-фланец Обозначение креста раструба-фланца со стволом условного прохода 400 мм и с отростком условного прохода 125 мм: Крест КРФ 400125ГОСТ 5525-88 Черт. 8 Примечание. На чертежах ось ствола расположена горизонтально, ось отростков-вертикально. Таблица4 Размеры, мм Условный проход ствола Обозначение размеров Условный проход отростка d, Наружный диаметр Толщина стенки D0 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 ствола Dн ствола S l 140 l1 140 65 l2 115 81 9 l3 115 S1 9 l 150 150 l1 150 150 80 l2 125 125 98 10 l3 115 125 S1 9 10 l 200 200 200 l1 150 175 200 100 l2 125 125 150 118 10 l3 125 125 150 S1 9 10 10 l 225 225 225 225 l1 175 175 175 225 125 l2 140 150 150 200 144 11 l3 140 150 150 200 S1 9 10 10 11 l 250 250 250 250 250 l1 200 200 200 200 250 150 l2 140 150 150 200 200 170 11 l3 150 150 150 200 200 S1 9 10 10 11 11 l 300 300 300 300 300 300 l1 225 225 225 225 225 300 200 l2 140 150 200 200 200 250 222 13 l3 200 200 200 200 200 250 S1 9 10 10 11 11 13 l 300 300 300 300 300 300 l1 250 250 250 250 275 300 250 l2 150 200 200 200 250 250 274 14 l3 200 200 250 250 250 250 S1 10 10 11 11 13 14 l 300 300 300 300 300 300 300 l1 275 275 275 275 300 300 300 300 l2 150 200 200 200 250 250 300 326 15 l3 250 250 250 250 250 250 300 S1 10 10 11 11 13 14 15 l 300 300 300 300 300 300 350 l1 300 300 300 300 325 325 350 350 l2 200 200 200 250 250 300 300 378 16 l3 250 300 300 300 300 300 300 S1 10 11 11 13 14 15 16 l 300 300 300 300 300 400 400 400 l1 325 325 325 350 350 350 375 400 400 l2 200 200 250 250 250 300 300 300 429 17 l3 300 300 300 300 300 300 350 350 S1 10 11 11 13 14 15 16 17 l 300 300 300 300 300 400 400 400 450 l1 350 350 350 375 375 400 400 400 450 450 l2 200 200 250 250 250 300 300 400 400 480 18 l3 300 350 350 350 350 350 350 350 400 S1 10 11 11 13 14 15 16 17 18 l 300 300 300 300 400 400 400 400 500 500 l1 375 375 375 400 400 425 425 425 450 500 500 l2 200 200 250 250 250 300 300 400 400 400 532 19 l3 350 350 350 350 350 350 400 400 400 400 S1 12 12 12 13 14 15 16 17 18 19 l 300 300 400 400 400 400 500 500 550 l1 450 450 450 475 475 475 500 500 550 600 l2 250 250 300 300 400 400 400 400 450 635 21 l3 400 400 400 400 450 450 450 450 450 S1 14 14 14 15 16 17 18 19 21 l 400 400 400 400 400 500 500 500 600 600 l1 500 500 500 525 525 525 550 550 550 600 700 l2 250 250 300 300 400 400 450 400 500 550 738 24 l3 450 450 450 450 500 500 500 500 500 550 S1 16 16 16 16 16 17 18 19 21 24 l 400 400 400 500 500 500 500 700 700 700 l1 550 550 575 575 575 600 600 625 625 700 800 l2 300 300 300 400 400 400 500 500 600 600 842 26 l3 500 500 550 550 550 550 550 550 550 600 S1 18 18 18 18 18 18 19 21 24 26 l 400 400 400 500 500 500 500 700 700 700 750 l1 600 625 625 625 650 650 650 675 675 700 750 900 l2 300 300 300 400 400 400 500 500 600 600 650 945 28 l3 550 550 600 600 600 600 600 600 600 600 650 S1 20 20 20 20 20 20 20 21 24 26 28 l 500 500 500 500 500 700 700 700 700 800 800 l1 675 675 675 700 700 700 725 750 800 800 800 1000 l2 400 400 400 400 400 500 500 600 600 700 700 1048 30 l3 600 650 650 650 650 650 650 650 700 700 700 S1 21 21 21 21 21 21 21 24 26 28 30 l 500 500 500 700 700 700 700 800 800 1000 1000 l1 800 800 800 800 825 825 850 900 900 900 1000 1200 l2 400 400 400 400 500 500 600 600 700 700 850 1256 34 l3 750 750 750 750 750 750 750 800 800 800 850 S1 24 24 24 24 24 24 24 26 28 30 34 Таблица 5 Размеры, мм Условный проход отростка, 65 80 00 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 900 1000 1200 Наружный диаметр отростка 81 98 118 144 170 222 274 326 378 429 480 532 635 738 842 945 1048 1256 Радиус сопряжения 25 25 30 30 30 40 40 40 50 50 50 50 50 50 60 60 70 80 Высота фаски 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 25 28 31 35 40 Примечания: 1. Размеры раструбов-по черт. 1. 2. Размеры фланцев-по черт. 2. 3. При условных проходах ствола более 500 мм по согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление тройников и крестов с лазом размерами по черт. 9 и 10. Таблица 6 Масса тройников и крестов Условный Обозначение Условный проход отростка d0мм проход ствола соединительной 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 D0, мм части кг ТФ 15,2 ТРФ 16,7 65 ТР 17,4 КФ 19,7 КРФ 21,2 КР 22,6 ТФ 18,6 20,0 ТРФ 19,9 21,3 80 ТР 20,5 22,0 КФ 23,1 25,9 КРФ 24,4 27,2 КР 25,6 28,8 ТФ 23,5 | 25,0 26,6 ТРФ 23,7 25,4 28,3 100 ТР 24,5 25,6 29,1 КФ 27,4 31,2 34,3 КРФ 28,1 31,6 36,0 КР 29,6 31,9 37,6 ТФ 31,5 32,8 33,6 37,6 ТРФ 31,7 33,6 34,4 41,7 125 ТР 32,3 34,3 35,9 43,8 КФ 36,1 38,7 40,4 48,3 КРФ 36,3 39,5 41,2 52,4 КР 37,4 40,8 44,1 56,6 ТФ 39,2 40,8 41,7 44,0 48,0 ТРФ 37,2 39,4 40,3 46,6 50,6 150 ТР 37,6 39,5 41,1 49,5 | 51,9 КФ 44,1 46,8 48,6 53,3 59,0 КРФ 42,0 45,4 47,2 55,9 63,9 КР 42,7 45,8 48,9 61,7 66,6 ТФ 62,4 63,6 64,4 66,7 68,5 78,3 | ТРФ 51,2 53,6 60,6 62,9 64,7 80,7 200 ТР 51,9 54,4 62,5 65,4 67,5 81,9 КФ 67,1 69,6 71,3 75,7 79,4 98,9 КРФ 55,9 59,6 67,5 71,9 75,6 101 | КР 57,4 61,0 70,4 76,1 80,2 104 ТФ 82,2 83,0 85,1 86,9 93,2 101 ТРФ 71,5 80,6 82,8 83,6 99,1 107 250 ТР 71,7 81,4 85,7 87,8 102 110 КФ 88,1 89,7 94,0 | 97,5 110 125 КРФ 77,4 86,5 91,4 94,0 116 132 КР 77,7 88,4 97,4 102 122 137 ТФ 100 101 103 105 111 116 120 ТРФ 90,7 102 105 106 123 128 143 300 ТР 91,7 104 107 109 124 131 155 КФ 106 108 112 115 127 137 147 КРФ 96,9 108 113 116 139 149 169 КР 98,2 112 117 121 142 155 192 ТФ 126 128 130 134 140 157 168 ТРФ 127 129 130 148 154 172 183 350 ТР 128 132 134 153 160 181 190 КФ 132 136 140 148 161 182 204 КРФ 134 138 141 162 175 196 216 КР 135 143 148 171 185 214 233 ТФ 153 156 157 162 167 202 213 226 ТРФ 155 156 174 179 185 204 214 243 400 ТР 156 157 175 180 186 209 224 252 КФ | 159 163 166 178 187 226 247 273 КРФ 160 164 184 195 204 228 247 290 КР 162 167 186 196 208 239 267 307 ТФ 175 177 179 184 188 233 240 248 283 ТРФ 182 184 204 210 214 | 238 246 294 308 450 ТР 182 186 207 212 219 245 253 301 321 КФ 182 186 188 200 208 258 273 289 340 КРФ 188 192 214 223 234 265 279 334 364 КР 188 197 220 229 243 276 292 348 389 ТФ 206 208 209 214 261 272 274 283 337 359 ТРФ 217 219 243 247 251 280 286 339 349 370 500 ТР 219 221 245 249 254 283 297 351 362 376 КФ 213 216 219 229 281 293 306 322 386 430 | КРФ 224 228 253 263 271 305 318 378 398 442 ТФ 273 277 338 343 353 357 425 434 498 ТРФ 324 328 360 365 430 437 448 455 520 600 ТР 329 334 367 374 446 453 462 477 525 | КФ 285 287 357 367 379 394 470 489 583 КРФ 336 343 378 388 440 474 490 510 609 КР 338 345 384 395 481 499 517 544 630 ТФ 440 442 447 451 455 539 548 555 649 699 ТРФ | 431 435 476 481 563 569 578 585 679 768 700 ТР 432 435 479 484 574 582 590 602 704 803 КФ 453 459 465 473 482 572 588 603 713 814 КРФ 443 450 495 503 590 603 618 633 743 883 КР 445 452 500 510 611 627 644 667 794 952 ТФ 562 566 570 672 675 681 689 901 930 1003 ТРФ 592 595 597 701 705 707 812 833 960 1033 800 ТР 592 597 608 712 718 724 831 853 985 1048 КФ 579 585 594 700 708 719 731 966 1024 1171 КРФ 609 615 617 729 738 739 857 897 1054 1201 КР 609 618 641 750 762 774 891 935 1103 1230 ТФ 672 678 680 801 809 811 814 1064 1090 1134 1254 ТРФ 737 744 745 867 874 876 996 1013 1155 1199 1320 900 ТР 736 742 753 876 881 888 1012 1030 1180 1214 1352 КФ 689 702 705 830 847 850 857 1123 1177 1262 1445 КРФ 755 768 770 896 912 915 1039 1071 1239 1327 | 1500 КР 753 764 786 916 927 939 1072 1107 1289 1357 1560 ТФ 956 958 962 971 972 1253 1264 1297 1351 1523 1570 ТРФ 1056 1058 1062 1071 1073 1214 1225 1397 1451 1623 1670 1000 ТР 1054 1065 | 1071 1079 1083 1230 1243 1412 1467 1655 1725 КФ 980 983 990 1010 1011 1295 1317 1392 1491 1695 1784 КРФ 1080 1083 1090 1110 1111 1256 1278 1481 1591 1794 1882 КР 1076 1097 1110 1124 1134 1288 1314 1511 1621 | 1860 1984 ТФ 1311 1314 1318 1698 1707 1712 1729 1966 1989 2409 2603 ТРФ 1427 1430 1434 1435 1633 1638 1844 1885 2105 2146 2624 1200 ТР 1430 1434 1440 1444 1640 1654 1860 1908 2137 2196 2935 КФ 1343 1348 1357 1736 1755 1765 1798 2085 2130 2591 2960 КРФ 1459 1464 1473 1473 1681 1691 1914 2012 2246 2328 3001 КР 1464 1472 1484 1494 1695 1721 1944 2042 2311 2428 2998 Выпуски Выпуск фланцевый Обозначение фланцевого выпуска со стволом условного прохода 800 мм и отростком условного прохода 300 мм: Выпуск ВФ 800300ГОСТ 5525-88 Черт. 9 Выпуск раструбный Обозначение раструбного выпуска со стволом условного прохода 500 мм и с отростком условного прохода 100 мм: Выпуск ВР 500100ГОСТ 5525-88 Черт. 10 Таблица 7 Размеры, мм Условный проход Масса выпуска, кг ствола D0 отростка d0 d Dн dн S S1 S3 l l1 l2 l3 l4 b фланцевого раструбного 250 100 150 - 274 274 118 170 14 14 10 11 - 300 300 - 250 250 250 250 75 50 14 14 83,1 86,8 80,6 84,2 300 100 150 - 326 326 118 170 15 15 10 11 - 300 300 - 250 250 275 275 100 75 15 15 101 104 103 107 350 100 150 - 378 378 118 170 16 16 10 11 - 300 300 - 250 250 300 300 124 99 16 16 125 128 128 131 400 100 150 - 429 429 118 170 17 17 10 11 - 300 300 - 250 250 325 325 149 124 17 17 153 156 153 172 450 100 150 - 480 480 118 170 18 18 10 11 - 300 300 - 250 250 350 375 174 149 18 18 175 178 182 203 500 100 150 500 500 532 532 118 170 19 19 12 12 19 19 500 500 500 500 400 400 375 425 201 175 19 19 264 267 276 301 600 150 200 600 600 635 635 170 222 21 21 14 14 21 21 550 550 550 550 450 450 425 450 227 201 20 20 331 334 382 385 700 150 200 600 600 738 738 170 222 24 24 16 16 21 21 600 600 550 550 500 500 450 500 279 253 20 20 475 478 467 471 800 200 300 600 600 842 842 222 326 26 26 18 18 21 21 700 700 625 625 500 500 525 575 305 253 22 25 580 585 617 624 900 200 300 600 600 945 945 222 326 28 28 20 20 21 21 700 700 675 675 500 500 575 625 356 304 24 26 670 675 751 756 1000 300 400 600 600 1048 1048 326 429 30 30 21 21 21 21 700 700 725 725 500 500 675 700 326 304 26 26 918 927 1047 1055 1200 300 400 600 600 1256 1256 326 429 34 34 24 24 2 24 700 700 825 825 500 500 750 800 460 408 26 28 1215 1221 1388 1394 Колена Деталь построения. Колена фланцевые Обозначение фланцевого колена условного прохода 300 мм: Колено УФ 300 ГОСТ 5525-88 Черт. 11 Колено раструбное Обозначение раструбного колена условного прохода 150 мм: Колено УР 150 ГОСТ 5525-88 Черт. 12 Колено раструб-гладкий конец Обозначение колена раструба-гладкого конца условного прохода 300 мм: Колено УРГ 300 ГОСТ 5525-88 Черт. 13 Таблица 8 Размеры, мм Условный, Масса колена, кг проход D0 S Dн r q L L1 1 l1 2q+1 Q+l+l1 фланцевого раструбного | раструба-гладкого конца 65 9 81 108 30 138 338 168 230 228 428 10,4 12,6 11,3 80 10 98 120 30 150 350 188 230 248 448 13,0 15,5 14,2 100 10 118 160 40 200 400 251 240 331 531 17,2 21,4 19,6 125 11 144 185 40 225 425 291 240 371 571 24,3 30,1 | 27,9 150 11 170 210 40 250 450 330 240 410 610 31,1 37,7 35,0 200 13 222 260 40 300 500 408 240 488 688 50,8 59,4 57,2 250 14 275 260 40 300 500 408 240 488 688 67,1 81,3 77,5 300 15 326 260 40 300 500 408 240 488 688 82,5 105 99,8 350 16 378 300 50 350 550 471 250 571 771 115 143 136 400 17 429 350 50 400 600 550 250 650 850 155 188 178 450 18 480 400 50 450 650 628 250 728 928 193 237 226 500 19 532 450 50 500 700 707 250 807 1007 245 301 284 600 21 635 490 60 550 850 770 360 890 1190 347 427 432 700 24 738 540 60 600 900 848 360 968 1268 494 602 607 800 26 842 640 60 700 1000 1005 360 1125 1425 704 831 830 900 28 945 680 70 750 1050 1068 370 1208 1508 893 1076 1067 1000 30 1048 730 70 800 1100 1147 370 1287 1587 1133 1872 1340 1200 34 1256 920 80 1000 1300 1445 380 1605 1905 1852 2137 2121 Примечания: 1. Размеры раструбов-по черт. 1. 2. Размеры фланцев-по черт. 2 и 11. Отводы Отвод раструбный Обозначение раструбного отвода с центральным углом в 10° и с условным проходом 400 мм: Отвод ОР 10° 400 ГОСТ 5525-88 Черт. 14 Отвод раструб-гладкий конец Обозначение отвода раструба-гладкого конца с центральным углом в 15°и с условным проходом 800 мм: Отвод ОРГ 15° 800 ГОСТ 5525-88 Черт. 15 Таблица 9 Размеры, мм Условный Отвод =10° Отвод =15° Отвод =30 Отвод =45° Масса отвода, кг проход D0 S Dн q l1 r l r L r l r l L 2q+L q+L+ l1 раструбного раструба-гладкого конца 65 9 81 30 75 918 85 645 85 323 86 215 89 168 228 278 12,6 8,9 80 10 98 30 75 1080 95 720 95 360 96 240 99 188 248 293 15,4 11,1 100 10 118 40 80 1440 126 960 127 480 | 129 320 132 251 331 371 21,4 15,7 125 11 144 40 80 1665 146 1110 147 555 149 370 153 291 371 411 30,1 22,6 150 11 170 40 85 1890 165 1260 166 630 169 420 174 330 410 455 37,7 28,8 200 13 222 40 85 2340 205 1560 206 780 209 520 215 408 488 533 59,4 47,5 250 14 274 40 90 2340 205 1560 206 780 209 520 215 408 488 538 81,3 65,0 300 15 326 40 95 2340 205 1560 206 780 209 520 215 408 488 543 105 84,4 350 16 378 50 100 2700 236 1800 238 900 241 600 248 471 571 621 143 116 400 17 429 50 100 3150 276 2100 277 1050 281 700 290 550 650 700 188 154 450 18 480 50 105 3600 315 2400 317 1200 322 800 331 628 728 783 237 198 500 19 532 60 105 4050 354 2700 356 1350 362 900 373 707 807 862 301 252 600 21 635 60 115 4410 386 2940 288 1470 394 980 406 770 890 945 427 360 700 24 738 60 120 4860 425 3240 428 1620 434 1080 447 848 968 1028 602 513 800 26 842 60 130 5750 504 3840 507 1920 515 1280 530 1005 1125 1195 831 720 900 28 945 70 135 6120 536 4080 539 2040 547 1360 563 1068 1208 1273 1076 930 1000 30 1048 70 145 6570 575 4380 578 2190 587 1460 604 1147 1287 1362 1372 1186 1200 34 1256 80 155 8280 725 5520 729 2760 740 1840 762 1445 1605 1680 2157 1910 Примечание. Размеры раструбов-по черт. 1 Переходы Переход фланцевый Деталь построения Черт. 16 Обозначение фланцевого перехода условного прохода 200  100 мм: Переход ХФ 200  100ГОСТ 5525-88 Переход раструб-фланец Черт. 17 Обозначение перехода раструба-фланца условного прохода 200х100 мм: Переход ХРФ 200 100ГОСТ 5525-88 Переход раструбный Обозначение раструбного перехода условного прохода 200100 мм: Переход ХР 300  100ГОСТ 5525-88 Черт. 18 Переход раструб-гладкий конец Обозначение перехода раструба-гладкого конца прохода 200х100 мм: Переход ХРГ 200100ГОСТ 5525-88 Черт. 19 Таблица 10 Размеры, мм Обозначения Условный проход D0 (илиd0) размеров 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 D (или d) 63 78 98 122 148 196 246 296 346 395 444 494 593 690 790 889 988 1188 D (или Sd) 9 10 10 11 | 11 13 14 15 16 17 18 19 21 24 26 28 30 34 qD (или qd) 30 30 40 40 40 40 40 40 50 50 50 60 60 60 60 70 70 80 fD (или fd) 38 43 43 43 43 45 45 45 50 50 50 50 55 55 60 65 70 75 LD 80 80 90 90 90 90 90 90 100 100 150 150 160 160 160 170 170 180 с 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 17 19 20 22 25 28 31 35 40 Примечания; 1. Размеры раструбов по черт. 1. 2. Размеры фланцев-по черт. 2. Таблица 11 Размеры, мм Условный проход Обозначение Условный проход d0 D0 размеров 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 800 900 1000 80 L L1 L2 200 200 250 100 L L1 L2 250 250 300 200 200 250 125 L L1 L2 300 300 350 250 250 300 200 200 250 160 L L1 L2 300 300 350 250 250 300 200 200 250 200 L L1 L2 400 400 450 350 350 400 300 300 350 250 250 300 250 L L1 L2 450 450 500 400 400 450 350 350 400 250 250 300 300 L L1 L2 500 500 550 450 450 500 350 350 400 250 250 300 350 L L1 L2 550 550 600 450 450 500 350 350 400 250 250 300 400 L L1 L2 550 550 600 450 450 500 350 350 400 250 250 300 450 L L1 L2 650 700 750 550 600 650 450 500 550 350 400 450 250 300 350 500 L L1 L2 650 700 750 550 600 650 450 500 550 350 400 450 250 300 350 600 L L1 L2 750 800 850 650 700 750 550 600 650 450 500 500 350 400 450 700 L L1 L2 850 900 950 750 800 850 650 700 750 550 600 650 350 400 450 800 L L1 L2 950 1000 1050 850 900 950 750 800 850 550 600 650 350 400 450 900 L L1 L2 950 1000 1050 750 800 850 550 600 650 350 400 450 1000 L L1 L2 950 1000 1050 750 800 850 550 600 650 350 400 450 1200 L L1 L2 950 1000 1050 750 800 850 550 600 650 Таблица 12 Масса переходов Условный Обозначение Условный проход d0, мм проход D0 перехода 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 кг 80 ХРФ ХФ ХРГ ХР 11,35 11,25 8,3 12,5 100 ХРФ ХФ ХРГ ХР 14,05 11,95 9,9 15,2 15,1 13,0 10,9 16,3 125 ХРФ ХФ ХРГ ХР 18,65 15,75 12,6 19,8 19,6 16,7 13,6 20,8 19,2 16,3 14,1 21,3 150 ХРФ ХФ ХРГ ХР 23,7 20,3 16,2 24,8 23,2 19,9 16,7 25,3 23,9 20,6 18,2 26,8 200 ХРФ ХФ ХРГ ХР 34,5 30,2 24,6 35,7 33,9 29,6 25,1 36,0 34,7 30,4 26,3 37,6 34,6 30,3 26,6 37,9 250 ХРФ ХФ ХРГ ХР 48,1 41,0 35,0 50,2 49,1 42,0 36,2 52,0 48,9 41,8 36,4 52,2 48,8 42,7 37,0 53,1 300 ХРФ ХФ ХРГ ХР 66,4 55,0 48,4 69,3 66,0 54,6 48,5 69,3 66,2 54,8 49,4 70,5 63,6 52,2 49,1 70,7 350 ХРФ ХФ ХРГ ХР 86,1 72,3 63,2 89,4. 87,4 73,6 64,9 91,7 84,4 71,0 65,5 91,9 79,2 65,4 63,4 90,6 400 ХРФ ХФ ХРГ ХР 112 94,4 83,0 116 109 92,6 83,3 116 104 87,2 81,5 115 98 81,9 78,5 112 450 ХРФ ХФ ХРГ ХР 138 116 115 149 137 115 115 151 131 109 113 150 126 104 110 148 119 96,6 105 144 500 ХРФ ХФ ХРГ ХР 172 144 142 186 165 138 139 186 160 132 136 183 153 125 131 179 140 112 124 173 600 ХРФ ХФ ХРГ ХР 244 204 205 266 238 199 202 263 232 192 196 265 219 179 189 253 205 166 181 247 700 ХРФ ХФ ХРГ ХР 346 292 294 373 338 284 285 368 325 271 277 361 312 257 269 354 275 220 243 331 800 ХРФ ХФ ХРГ ХР 463 400 388 494 449 385 380 487 434 371 372 480 397 334 346 457 364 291 314 430 900 ХРФ ХФ ХРГ ХР 589 498 492 620 552 461 471 613 508 417 411 588 452 361 390 542 1000 ХРФ ХФ ХРГ ХР 740 620 617 804 700 581 589 780 642 522 539 734 556 436 480 679 1200 ХРФ ХФ ХРГ ХР 1073 920 917 1169 984 831 956 1112 889 737 788 1050 Патрубки Патрубок фланец-раструб Обозначение патрубка фланца-раструба условного прохода 400 мм: Патрубок ПФР 400 ГОСТ 5525-88 Черт. 20 Патрубок фланец-гладкий конец Обозначение короткого патрубка фланца-гладкого конца условного прохода 200 мм: Патрубок ПФГ 200 ГОСТ 5525-88 Обозначение того же патрубка длинного: Патрубок дл. ПФГ 200 ГОСТ 5525-88 Черт. 21 Таблица 13 Размеры, мм Условный Масса патрубка, кг проход D0 S DH l L L1 фланца-раструба фланца-гладкого конца 65 9 81 75 100 300 и 1200 9,2 8,1 и 22,5 80 10 98 75 100 300 и 1200 11,2 10,0 и 28,1 100 10 118 80 100 350 и 1200 13,6 13,1 и 34,0 126 11 144 80 100 350 и 1200 18,2 17,7 и 46,0 150 11 170 85 100 350 и 1200 22,1 21,3 и 55,2 200 13 222 85 100 350 и 1200 31,1 32,0 и 84,5 250 14 274 90 150 350 и 1200 46,2 42,3 и 113 300 15 326 95 150 400 и 1200 58,0 57,8 и 143 360 16 378 100 150 400 и 1200 73,8 72,8 и 178 400 17 429 100 150 400 и 1200 91,2 89,2 и 217 450 18 480 105 150 450 и 1200 106 113 и 255 500 19 532 105 150 450 и 1200 127 133 и 299 600 21 635 115 250 500 и 1200 200 190 и 395 700 24 738 120 250 500 и 1200 268 253 и 526 800 26 842 130 250 600 и 1200 345 370 и 660 900 28 945 135 300 600 и 1200 453 444 и 795 1000 30 1048 145 300 600 и 1200 566 536 и 953 1200 34 1256 155 300 600 и 1200 770 734 и 1302 Примечания: 1. Размеры раструбов-по черт. 1. 2. Размеры фланцев-по черт. 2. 3. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление патрубков фланец-гладкий конец длиной 2000 мм-для труб с условным проходом 100-300 и 2500 мм-для труб с условным проходом 350-1200 мм. Двойные раструбы Обозначение двойного патруба условного прохода 150 мм: Раструб ДР 150 ГОСТ 5525-88 Черт. 22 Таблица 14 Размеры, мм Условный проход D0 D DH l L Масса, кг 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 71 85 106 130 156 206 260 310 360 410 460 510 600 710 810 920 1020 1230 122 140 163 194 220 276 330 385 438 492 546 600 710 822 930 1040 1150 1370 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 40 40 50 170 170 180 180 190 190 200 210 220 220 230 240 260 270 290 310 330 350 9,5 11,0 14,8 18,9 23,2 31,7 42,5 55,1 66,0 76,0 93,8 115 156 210 259 345 415 658 Муфты надвижные Обозначение надвижной муфты условного прохода 300 мм: Муфта МН 300 ГОСТ 5525-88 Черт. 23 Таблица 15 Размеры, мм Условный проход D0 D S2 b с k r S L Масса, кг 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 99 116 137 163 189 241 294 346 398 449 501 553 657 760 865 968 1072 1290 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 41 43 46 50 54 58 62 70 25 27 27 28 30 32 34 36 38 40 41 42 43 44 45 46 48 50 72 72 75 75 80 80 85 89 94 94 99 99 109 113 123 127 137 147 8 8 8 8 8 8 8 28 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 21 22 23 23 24 25 26 28 31 32 33 34 36 38 41 43 45 52 9 10 10 11 11 13 14 15 16 17 18 19 21 24 26 28 30 34 260 260 265 265 280 285 300 305 320 325 340 350 370 390 410 430 450 490 10,2 12,0 15,2 19,5 24,2 33,0 46,9 57,1 76,5 91,0 108 133 178 249 310 397 486 679 Примечание. Размеры раструбов-по черт. 1. Муфты свертные Обозначение свертной муфты условного прохода 200 мм: Муфта МС 200 ГОСТ 5525-88 Черт. 24 Таблица 16 Условный Болты проход D0 D L l l1 l2 l3 H h1 t S S1 d Количество Диаметр резьбы 65 99 260 18 112 157 169 43 20 1 9 15 18 6 M16 80 116 260 22 108,0 174 184 52 23 2 10 16 22 6 M20 100 137 265 22 110,5 200 212 56 29 6 10 16 22 6 M20 125 163 265 22 110,5 228 240 60 29 7 11 17 22 6 M20 150 189 280 22 118,0 254 270 66 35 13 11 17 22 6 M20 200 241 285 22 120,5 308 326 72 37 14 13 18 22 6 M20 250 294 300 25 125,0 365 385 83 43 17 14 19 25 6 M22 Заглушки фланцевые Обозначение фланцевой заглушки условного прохода 400 мм: Заглушка ЗФ 400 ГОСТ 5525-88 Черт. 25 Седелки фланцевые Для D0 до 150мм включ. Для D0 более 150 мм Обозначение седелки фланцевой на трубу с внутренним диаметром 400 мм: Седелка СФ 400 ГОСТ 5525-88 Черт. 26 Таблица 17 Размеры, мм Условный Болты Масса, кг проход D0 b D D1 D2 d r h Количество Диаметр резьбы 65 21,0 - 140 180 18 - - 4 M16 3,75 80 21,0 - 160 200 18 - - 4 M16 4,63 100 - - 180 220 18 - - 4 M16 5,74 125 22,5 - 210 250 18 - - 8 M16 7,68 150 23,0 - 240 285 22 - - 8 M20 10,1 200 24,5 - 295 340 22 - - 8 M20 15,7 250 26,0 - 350 395 22 - - 12 M20 22,2 300 27,5 - 400 445 22 - - 12 M20 30,1 350 29,5 - 460 505 22 - - 16 M20 40,8 400 30,0 388 515 565 25 808 22 16 M22 53,2 450 32,0 432 565 615 25 878 26 20 M22 67,1 500 33,0 482 620 670 25 890 32 20 M22 82,8 600 36,0 560 725 780 30 964 40 20 M27 122 700 38,5 660 840 895 30 1074 50 24 M27 173 800 41,5 758 950 1015 34 1100 60 24 М30 241 900 44,0 858 1050 1115 34 1218 75 28 М30 309 1000 47,0 966 1160 1230 37 1264 90 28 М30 404 Таблица 18 Размеры, мм Условный Бандажи проход D0 h l d l1 l2 l3 R a b b1 с k d1 n m r Количество Диаметр резьбы 100 100 170 105 - 133 66 64 - 18 21 10 3,5 20 - - 10 2 M16 125 100 200 115 - 159 70 77 - 19 22 8 3,5 20 - - 10 2 Ml6 150 100 230 130 - 185 80 90 - 21 25 6 3,5 20 - - 10 2 M16 200 100 280 140 150 225 90 117 28 23 27 - 4,5 20 24 20 12 2 Ml6 250 115 300 140 160 246 90 143 35 26 30 - 4,5 20 24 20 12 2 Ml6 300 120 320 140 170 264 90 169 43 28 34 - 4,5 20 24 20 12 2 Ml6 350 125 340 145 180 276 95 195 51 30 38 - 5,0 20 24 20 16 2 Ml6 400 130 360 145 190 288 95 221 59 32 42 - 5,0 20 24 25 16 2 Ml6 450 135 380 145 200 300 95 247 67 34 45 - 5,0 24 30 25 16 2 M20 500 140 390 150 210 315 95 273 75 36 48 - 5,0 24 30 25 20 2 M20 600 140 410 150 230 336 95 325 92 38 52 - 5,0 24 30 30 20 2 M20 700 145 420 155 250 356 95 378 110 40 54 - 5,0 24 30 30 20 2 M20 800 150 430 155 265 268 95 431 128 42 56 - 5,0 24 30 30 20 2 M20 900 155 440 160 280 380 100 484 146 44 58 - 5,0 24 30 30 20 2 M20 1000 155 450 160 290 390 100 537 160 46 60 - 5,0 24 30 30 20 2 M20 Примечание. Размеры фланцев-по черт. 2. Седелки с резьбой Для Do до 150 мм включ. Для Do более 150 мм Обозначение седелки срезьбой на трубу с внутренним диаметром 300 мм: Седелка ОР 300 ГОСТ 552.5-88 Черт. 27 Пожарная подставка раструбная Обозначение пожарной подставки раструбной со стволом условного прохода 200 мм: Подставка ППР 200 ГОСТ 5525-88 Черт. 28 Таблица 19 Размеры, мм Условный Бандажи проход D0 h l d l1 l2 l3 R a b b1 с k d1 n т r Количество Диаметр резьбы 100 50 170 105 - 133 66 64 - 18 21 10 3,5 20 - - 10 2 M16 125 60 200 115 - 159 70 77 - 19 22 8 3,5 20 - - 10 2 Ml6 150 60 230 130 - 185 80 90 - 21 25 6 3,5 20 - - 10 2 M16 200 70 280 140 150 225 90 117 28 23 27 - 4,5 20 24 20 12 2 Ml6 250 70 300 140 160 246 90 143 35 26 30 - 4,5 20 24 20 12 2 M16 300 80 320 140 170 264 90 169 43 28 34 - 4,5 20 24 20 12 2 Ml6 350 80 340 145 180 276 95 195 51 30 38 - 5,0 20 24 20 16 2 Ml6 400 80 360 145 190 288 95 221 59 32 42 - 5,0 20 24 25 16 2 M16 450 90 380 145 200 300 95 247 67 34 45 - 5,0 24 30 25 16 2 M20 500 90 390 150 210 315 95 273 75 36 48 - 5,0 24 30 25 20 2 M20 600 100 410 150 230 336 95 325 92 38 52 - 5,0 24 30 30 20 2 M20 700 100 420 155 250 355 95 378 110 40 54 - 5,0 24 30 30 20 2 M20 800 100 430 155 265 368 95 431 128 42 56 - 5,0 24 30 30 20 2 M20 900 100 440 160 280 380 100 484 146 44 58 - 5,0 24 30 30 20 2 M20 1000 100 450 160 290 390 100 537 160 46 60 - 5,0 24 30 30 20 2 M20 Примечание. Резьба седелки должна соответствовать размеру резьбы ответвления, но не превышать 2". Таблица 20 Размеры, мм Условный проход ствола D0 DH S l l1 Mаcca, кг 100 118 10 200 225 38,0 125 144 11 200 250 48,0 150 170 11 200 250 52,5 200 222 13 250 275 75,0 250 274 14 250 300 97,0 300 326 15 250 325 121 Примечание. Размеры раструбов-по черт. 1. Деталь построения фланца под пожарный кран Черт. 28a Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой Обозначение тройника раструба-фланца с пожарной подставкой со стволом условного прохода 250 мм и с отростком условного прохода 200 мм: Тройник ППТРФ 250200ГОСТ 5525-88 Черт 29 Тройник фланцевый с пожарной подставкой Обозначение фланцевого тройника с пожарной подставкой со стволом условного прохода 300 мм н с отростком условного прохода 250 мм: Тройник ППТФ 300250ГОСТ 5525-88 Черт. 30 Таблица21 Размеры, мм Условный проход DH dH S S1 l l1 l2 Масса, кг ствола D0 отростка d0 100 100 118 118 10 10 200 200 225 46,0 150 100 170 118 11 10 200 200 250 55,5 150 150 170 170 11 11 200 250 250 65,0 200 100 222 118 13 10 200 225 275 76,0 200 150 222 170 13 11 200 225 275 79,0 200 200 222 222 13 13 250 300 275 94,0 250 150 274 170 14 11 200 250 300 99,0 250 200 274 222 14 13 250 275 300 112 250 250 274 274 14 14 250 300 300 127 300 200 326 222 15 13 250 300 325 137 300 250 326 274 15 14 250 300 325 141 300 300 326 326 15 15 300 300 325 154 Примечания: 1. Размеры раструбов-по черт. 1. 2. Размеры фланца под пожарный кран-по чертежу детали построения к черт. 28. Таблица 22 Размеры, мм Условный проход DH dH S S1 l l1 l2 Масса, ствола D0 отростка d0 кг 100 100 118 118 10 10 200 200 225 42 150 100 170 118 11 10 250 200 250 57 150 150 170 170 11 11 250 250 250 62 200 100 222 118 13 10 300 225 275 79 200 150 222 170 13 11 300 225 275 83 200 200 222 222 13 13 300 300 275 92 250 150 274 170 14 11 300 250 300 103 250 200 274 222 14 13 300 275 300 108 250 250 274 274 14 14 300 300 300 111 300 200 326 222 15 13 300 300 325 124 300 250 326 274 15 14 300 300 325 128 300 300 326 326 15 15 300 300 325 131 Примечания: 1. Размеры фланцев тройника-по черт. 2. 2. Размеры фланца под пожарный кран-по чертежу детали построения к черт. 28. Крест раструб-фланец с пожарной подставкой Обозначение креста раструба-фланца с пожарной подставкой со стволом условного прохода 200 мм и с отростком условного прохода 150 мм: Крест ППКРФ 200х150 ГОСТ 5525-88 Черт. 31 Крест фланцевый с пожарной подставкой Обозначение фланцевого креста с пожарной подставкой со стволом условного прохода 250 мм и с отростком условного прохода 200 мм: Крест ППКФ 250х200 ГОСТ 5525-88 Черт. 32 Таблица 23 Размеры, мм Условный проход DH dH S S1 l l1 l2 Масса, ствола D0 отростка d0 кг 100 100 118 118 10 10 200 200 225 50,0 150 100 170 118 11 10 200 200 250 62,5 150 150 170 170 11 11 200 250 250 77,5 200 100 222 118 13 10 200 225 275 83,0 200 150 222 170 13 11 200 225 275 90,0 200 200 222 222 13 13 250 300 275 113 250 150 274 170 14 11 200 250 300 100 250 200 274 222 14 13 250 275 300 128 250 250 274 274 14 14 250 300 300 137 300 200 326 222 15 13 250 300 325 137 300 250 326 274 15 14 250 300 325 160 300 300 326 326 15 15 300 300 325 177 Примечания: 1. Размеры раструбов-по черт. 1. 2 Размеры фланцев креста-по черт. 2. 3. Размеры фланца под пожарный кран-по чертежу детали построения к черт. 28. Таблица 24 Размеры, мм Условный проход DH dH S S1 l l1 l2 Масса, ствола D0 отростка d0 кг 100 100 118 118 10 10 200 200 225 53 125 125 144 144 11 11 225 225 250 75 150 100 170 118 11 10 250 200 250 63 150 150 170 170 11 11 250 250 250 79 200 150 222 170 13 11 300 225 275 94 200 200 222 222 13 13 300 300 275 111 250 150 274 170 14 11 300 250 300 111 250 200 274 222 14 13 300 275 300 124 250 250 274 274 14 14 300 300 300 131 300 200 326 222 15 13 300 300 325 140 300 250 326 274 15 14 300 300 325 148 300 300 326 326 15 15 300 300 325 154 Примечания: 1 Размеры фланцев креста-по черт. 2. 2. Размеры фланца под пожарный кран-по чертежу детали построения к черт. 28. 1.3. Допускаемые отклонения устанавливаются 1) по длине соединительной части в соответствии с табл. 25. Таблица 25 Вид отливки Условный проход, мм Допускаемые отклонения, мм Соединительные части с раструбами, с фланцем и До 450 включ. ±20 раструбом, с фланцем и гладким концом Св. 450 +20 -30 Соединительные части с фланцами Все диаметры ±10 2) по толщине стенки соединительной части (S1)-(20,05S1), мм; 3) по толщине фланца соединительной части (b) + (30,05b) мм; 4) по наружному диаметру и гладкому концу соединительной части (Dh+ (4,5+0,0015D0) мм; 5) по внутреннему диаметру раструба (Dр) ± (1,5+0,001D0) мм: до 600 мм включ. ±5 мм; 6) по глубине раструба (l1+l2) для условного прохода ствола: до 600 мм включ. ±5; свыше 600 мм± 10 мм; 7) по диаметру центровых отверстий во фланцах (D1)+l мм; 8) по расстоянию между центрами отверстий ±0,5 мм; 9) по смещению центра окружности расположения центров болтовых отверстий относительно центра внутреннего диаметра фланца для условного прохода ствола: от 50 до 150мм включ.-не более 1 мм; св. 150 до 500 мм включ.-не более 1,5 мм; св. 500 мм-не более 2 мм. Примечания: 1. Плюсовой допуск по толщине стенки соединительной части ограничивается допуском по массе. 2. На отдельных участках толщина стенки соединительной части может быть меньше, но не менее чем минимальная толщина стенки трубы класса Б того же диаметра, при условии, что площадь такого участка не превышает 1/10 площади поперечного сечения в свету. 3. Допускаемые отклонения по размерам наружного диаметра цилиндрической части трубы или гладкого конца соединительной части (Dh), а также по внутреннему диаметру раструба (Dp) не распространяются на соединительные части с резиновым уплотнением. 1.4. Отклонения фактической массы от теоретической не должно превышать: для соединительных частей, за исключением отливок, приведенных ниже, + 8 %; для колен соединительных частей с двумя и более ответвлениями и нестандартных соединительных частей + 12 % Примечания: 1. Допускается в партии 5 % соединительных частей, утяжеленных более чем указано. 2. По согласованию изготовителя с потребителем допускается увеличение максимальной массы соединительных частей при условии соблюдения всех остальных требований настоящего стандарта. 3. При подсчете массы изделий относительная масса чугуна принята равной 7,25. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Соединительные части изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке. Соединительные части должны изготовляться из серого чугуна по ГОСТ 1412-85 и иметь однородную плотность. 2.2. Характеристики 2.2.1. Предел прочности разрыву металла соединительных частей при растяжении должен быть не менее 140 МПа (14 кгс/см2). Твердость в центре толщины стенки отливки не должна превышать 250 единиц по Бринеллю. 2.2.2. Наружная и внутренняя поверхности соединительных частей должны быть чистыми и гладкими, без дефектов. Допускаются мелкие дефекты, обусловленные способом производства. На внутренней и наружной поверхности соединительных частей допускается местный пригар песка толщиной не более 2 мм. 2.2.3. Соединительные части должны выдерживать гидравлическое давление, приведенное в табл. 26. Таблица 26 Вид отливки Условный проход, мм Испытательное давление, МПа (кг с/см2) Соединительные части До 300 включ. Св. 300 2,5 (25) 2,0 (20) 2.2.4. Допускается заварка дефектов на соединительных частях, а также на обработанных фланцах, при условии, что соединительные части будут подвергнуты в месте заварки зачистке и повторному гидравлическому испытанию давлением, повышенным на 0,5 МПа (5 кгс/см2) по сравнению с нормами, приведенными в табл. 26. 2.2.5. Торцы гладких концов соединительных частей, а также торцевые поверхности фланцев должны быть перпендикулярны к осям приведенных соединительных частей. 2.2.6. Оси болтовых отверстий фланцев на противоположных концах соединительной части должны составлять одну прямую линию. Отверстия могут быть просверлены или получены при отливке. 2.2.7. Соединительные части должны быть покрыты нефтяным битумом. Покрытие должно быть прочным, гладким, не должно иметь видимых трещин, не должно быть липким, растворяться в воде или придавать ей запах, размягчаться при температурах ниже + 60 °С. По требованию потребителя соединительные части должны быть без покрытия. 2.3. Маркировка и упаковка-по ГОСТ 10692-80 с дополнениями: на каждой соединительной части должны быть приведены товарный знак предприятия-изготовителя, условный проход (мм) и год отливки. Маркировка наносится на наружной поверхности соединительной части. 3. ПРИЕМКА 3.1. Изделия принимают партиями. Партия должна состоять из изделий одной формы, одного размера, одной величины испытательного давления и оформлена одним документом о качестве R соответствии с ГОСТ 10692-80. 3.2. Осмотру, обмеру и гидравлическому испытанию должны быть подвергнуто каждое изделие. 3.3. Механические испытания чугуна изготовитель проводит в процессе производства от первого и последнего ковша каждой новой шихты или плавки. 3.4. Механические испытания и химический анализ на содержание углерода, кремния, марганца, фосфора и серы проводят на одних и тех же образцах. 3.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторное испытание на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию. 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 4.1. Осмотр соединительных частей проводят без применения увеличительных приборов. 4.2. Химический анализ чугуна проводят по ГОСТ 22536.0-77-ГОСТ 22536.6-77. 4.3. Гидравлическое испытание соединительных частей проводят по ГОСТ 3845-75 с выдержкой под давлением в течение 15 с. При испытании изделие обстукивают стальным молотком. 4.4. Отбор образцов для механических испытаний-по ГОСТ 24648-81. Образцы для испытания на растяжение (черт. 33) должны быть механически обработаны таким образом, чтобы диаметр был равен 20-25 мм. Концы образцов выполняются в соответствии с конструкцией испытательной машины. 4.5. Испытание на твердость должно проводиться по ГОСТ 9012-59. При разногласиях в оценке качества замеру твердости в центре толщины стенки отливки подвергается 1 % изделий от партии. 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ Транспортирование и хранение-по ГОСТ 10692-80. Черт. 33 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ В. И. Стрижак, В. М. Ворона, Г. А. Карпов, И. Г. Панюхно 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.88 №2516 3. ВЗАМЕН ГОСТ 5525-61 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта ГОСТ 1412-85 2.1 ГОСТ 3845-75 4.3 ГОСТ 9012-59 4.5 ГОСТ 10692-80 3.1, 5.1 ГОСТ 22536.0-87 4.2 ГОСТ 22536.1-88 4.2 ГОСТ 22536.2-87 4.2 ГОСТ 22536.3-88 4.2 ГОСТ 22536.4-88 4.2 ГОСТ 22536.5-87 4.2 ГОСТ 22536.6-88 4.2 ГОСТ 24648-90 4.4 5. Переиздание. Ноябрь 1991 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |