|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СТАЛЬ КАЛИБРОВАННАЯ КРУГЛАЯ СОРТАМЕНТ ГОСТ 7417-75 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СТАЛЬ КАЛИБРОВАННАЯ КРУГЛАЯ Сортамент Calibrated round steel. Dimensions Срок действия с 01.01.76 до 01.01.97 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Настоящий стандарт распространяется на калиброванную холоднотянутую или холоднокатаную сталь круглого сечения диаметром от 3 до 100 мм. 2. Диаметры стали и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1. Таблица 1 Диаметр, мм Предельные отклонения, мм Площадь поперечного Масса 1 м, кг h9 hl0 h11 h12 сечения,мм2 3,0 -0,025 -0,040 -0,060 -0,100 7,07 0,056 3,1 7,55 0,059 3,2 8,04 0,063 3,3 8,55 0,067 3,4 9,08 0,071 3,5 9,62 0,076 3,6 10,18 0,080 3,7 10,75 0,084 3,8 11,34 0,089 3,9 11,95 0,094 4,0 12,56 0,099 4,1 13,20 0,104 4,2 13,85 0,109 4,4 -0,030 -0,048 -0,075 -0,120 15,21 0,119 4,5 15,90 0,125 4,6 16,62 0,130 4,8 18,10 0,142 4,9 18,86 0,148 5,0 19,63 0,154 5,2 21,24 0,167 5,3 22,06 0,173 5,5 23,76 0,186 5,6 24,63 0,193 5,8 26,42 0,207 6,0 28,27 0,222 6,1 29,22 0,229 6,3 31,17 0,215 6,5 33,17 0,260 6,7 35,26 0,277 6.9 37,39 0,294 7,0 38,48 0,302 7,1 39,59 0,311 7,3 41,85 0,329 7,5 44,18 0,347 7.7 46,57 0,366 7,8 47,78 0,375 8,0 50,27 0,395 8,2 52,81 0,415 8,5 56,75 0,145 8,8 60.82 0,477 9,0 63,62 0,500 9,2 66,48 0,522 9,3 67,93 0,533 9,5 70,88 0,556 9,8 75,43 0,592 10,0 78,54 0,616 10,2 81,71 0,641 10,5 86,59 0,680 10,8 91,61 0,719 11,0 95,03 0,746 11,2 98,52 0,773 11.5 103,90 0,815 11,8 109,36 0,858 12,0 113,10 0,890 12,2 116.90 0,918 12,5 122,72 0,963 12,8 128,68 1,010 13,0 132,70 1,042 13,2 136,85 1,074 13,5 143,14 1,124 13,8 149,57 1,174 14,0 153,90 1,208 14,2 -0,043 -0,070 -0,110 -0,180 158,37 1,243 14,5 165,13 1,296 14,8 172,03 1,350 15,0 176,7 1,387 15,2 181,5 1,42 15,5 188,7 1,48 15,8 196,1 1,54 16,0 201,1 1,58 16.2 206,1 1,62 16,5 213,8 1,68 16,8 221,7 1,74 17,0 227,0 1,78 17,2 232,3 1,82 17,5 240,5 1,89 17,6 243,2 1,91 17,8 248,8 1,95 18,0 254,5 2,00 18,5 268,8 2,11 19,0 283,5 2,23 19,5 298,6 2,34 20,0 314,2 2,47 20,5 330,1 2,59 21.0 346,4 2,72 21,5 363,1 2,85 22,0 -0,052 -0,081 -0,130 -0,210 380,1 2,98 23,0 415,5 3,26 24,0 452,4 3,55 25,0 490,9 3,85 26,0 530,9 4,17 27,0 572,0 4,49 28,0 615,7 4,83 29,0 660,5 5,18 30,0 706,9 5,55 31,0 754,8 5,93 32,0 804,2 6,31 33,0 855,3 6,71 34,0 907,9 7,13 35,0 962,1 7,55 36,0 1018 7,99 37,0 1075 8,44 38,0 1134 8.90 39,0 -0,062 -0,100 -0,160 -0,250 1195 9,38 40,0 1257 9,86 41,0 1320 10,36 42,0 1385 10,87 44,0 1521 11,94 45,0 1590 12,48 46,0 1662 13,05 48,0 1810 14.21 49,0 1886 14,80 50,0 1963 15,41 52,0 2124 16,67 53,0 2206 17,32 55,0 2376 18,65 56,0 2463 19,33 58,0 -0,074 -0,120 2642 20,74 60,0 2827 22,19 61,0 2922 22,94 62,0 3019 23,70 63,0 3117 24,47 65,0 -0,190 -0,300 3317 26,04 67,0 3526 27,68 69,0 3739 29,35 70,0 3848 30,21 71,0 3959 31,08 73,0 - - 4185 32,85 75,0 4418 34,68 78,0 4778 37,51 80,0 5027 39,46 82,0 5281 41,45 85,0 5674 44,54 88,0 6082 47,74 90,0 6362 49,94 92,0 - - -0,220 -0,350 6648 52,19 95,0 7088 55,64 98,0 7543 59,21 100,0 7854 61,65 Примечания: 1. Калиброванная сталь, предназначенная для холодной высадки, с техническими требованиями по ГОСТ 10702-78, кроме размеров, предусмотренных табл. 1, должна поставляться следующих размеров (диаметров) в миллиметрах: 4,35; 4,42; 4,70; 5,27; 5,70; 7,27; 7,4; 8,94; 9,10; 9,65; 10,65; 10,72; 11,10; 11,60; 12,56; 12,90; 13,60; 14,56; 14,90; 15,60; 16,24; 16,90; 18,24; 18,90; 19,55; 20,24; 21,55; 21,90; 22,55; 22,80; 23,55; 24,90; 25,20; 25,55; 26,55; 27,40; 27,58; 28,55; 29,55; 33,25; 33,90; 34,60; 35,55; 38,93; 39,90; 44,60; 45,89. 2. Площадь поперечного сечения и масса 1 м прутка вычислены по номинальному размеру; при этом плотность стали принята равной 7,85 г/см3. 3. По требованию потребителей калиброванную сталь изготовляют диаметров, не указанных в табл. 1. Предельные отклонения в этом случае должны соответствовать нормам, установленным для ближайшего большего диаметра. 4. По требованию потребителей прутки диаметром 7,5 мм изготовляют с предельными отклонениями - 0,015 мм. 3. Овальность сечения (разность между наибольшим и наименьшим диаметром одного сечения) не должна превышать предельных отклонений по диаметру, указанных в табл. 1. По требованию потребителя овальность сечения не должна превышать половины предельного отклонения по диаметру. 1-3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 4. Сталь диаметром 5 мм и выше изготавливается в прутках, диаметром менее 5 мм изготавливается в прутках по согласованию изготовителя с потребителем. По требованию потребителя сталь диаметром по 25 мм включительно должна изготовляться в мотках. По согласованию потребителя с изготовителем в мотках может изготовляться сталь диаметром свыше 25 мм. 5. В зависимости от назначения прутки изготовляются: мерной длины; кратной мерной длины; немерной длины. 6. Прутки изготовляются длиной: от 2 до 6,5 м из качественной углеродистой, автоматной, низколегированной и легированной стали; от 1,5 до 6,5 м-из высоколегированной стали. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовлять прутки больших длин. 7. При изготовлении прутков немерной длины допускается наличие прутков длиной не менее 1,5 м из качественной углеродистой, автоматной, низколегированной и легированной стали и не менее 1 м из высоколегированной стали в количестве не более 10 % массы партии. 5-7. (Измененная редакция, Изм. № 1). 8. (Исключен, Изм. № 1). 9. Предельные отклонения по длине прутков мерной или кратной мерной длины не должны быть более: +30 мм-при длине прутков до 4 м; +50 мм-при длине прутков свыше 4 м. По требованию потребителей предельные отклонения по длине прутков мерной или кратной мерной длины не должны превышать + 10 мм. (Измененная редакция, Изм. № 1). 10. Кривизна прутков не должна превышать значений, указанных в табл. 2. Таблица 2 Диаметр, Предельная кривизна в зависимости от поля допуска мм на 1 м длины в мм на полную длину в % h9 h10 и h11 h12 h9 h10 и h11 h12 До 25 1,00 2,00 3,00 0,10 0,20 0,30 Св. 25 до 50 0,75 1,00 2,00 0,075 0,10 0,20 Св. 50 0,50 1,00 1,00 0,050 0,10 0,10 Для прутков диаметром до 25 мм с полем допуска h10 и h11 по требованию потребителя кривизна на 1 м длины не должна превышать 1 мм. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 11. Рез прутка должен быть под прямым углом к его продольной оси. Допустимая косина реза не должна превышать: 0,2 d-для прутков диаметром до 15 мм; 3 мм-для прутков диаметром свыше 15 до 30 мм; 5 мм-для прутков диаметром свыше 30 мм. 12. Марки стали и технические требования устанавливаются соответствующими стандартами. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ И. Н. Недовизий, А. М. Павлов, Б. М. Минц 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 04.04.75 № 865 3. ВЗАМЕН ГОСТ 7417-57 4. Срок проверки 1986 г. 5. Переиздание (декабрь 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1986 г. и марте 1989 г. (ИУС 4-87, 5-89) 6. Срок действия продлен до 01.01.97 Постановлением Госстандарта от 30.12.86 № 4589 |  |
| --- | --- | --- |