| ГОСТ 7511–73 Профили стальные для оконных и фонарных переплетов и оконных панелей пром. зданий ТУ |  |
| --- | --- |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ФОНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ И ОКОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ Технические условия Steel sections for window and lantern transoms and window panels of industrial buildings. Specifications ГОСТ 7511-73 Взамен ГОСТ 7511-58 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 июня 1973 г. № 1644 дата введения установлена 01.01.75 Ограничение срока действия снято по протоколу № 4–93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94) Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные и гнутые профили, предназначенные для изготовления оконных и фонарных переплетов и оконных панелей промышленных зданий. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 1.1а. По точности профилирования гнутые профили изготовляют: А — высокой точности; В — обычной точности. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 1.1. Размеры и форма сечений горячекатаных профилей № 1; 5; 6 должны соответствовать указанным на черт. 1, 5, 6. Профиль № 1 Черт. 1 Профиль № 5 Черт. 5* ___________ * Черт. 2–4. (Исключены, Изм. № 1). Профиль № 6 Черт. 6 1.2. Предельные отклонения размеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные значения моментов инерции и сопротивления горячекатаных профилей должны соответствовать указанным в табл. 1. Таблица 1 Номер профиля Предельное отклонение размеров профилей, мм Площадь сечения, см2 Масса 1 м, кг Справочное значение моментов инерции и сопротивления Высота Толщина Ширина х-х у-у Ix, см4 Wx, см3 Iу, см4 Wr, см3 1 ±1,5 +0,3 -0,5 ± 1,0 3,88 3,05 1,78 0,97 16,39 5,95 5 + 1,0 3,63 2,85 2,88 1,28 6,69 2,09 6 2,42 1,90 1,17 0,67 2,66 1,07 Условные обозначения к табл. 1 и 2: W — момент сопротивления; I — момент инерции. Пример условного обозначения профиля № 5: Профиль № 5 ГОСТ 7511-73 1.3. Смещение стенок относительно полок профилей № 5 и 6 не должно превышать предельных отклонений по ширине полки. 1.1 — 1.3. (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.4. Уклон наружной грани каждой полки для профиля № 1 не должен превышать 1,5%; кривизна стенки по высоте сечения — 0,6 мм; притупление наружных кромок полок — 1,2 мм. 1.5. Размеры и форма сечений гнутых профилей должны соответствовать указанным на черт. 7, 8, 10 и 12. 1.6. Предельные отклонения размеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные значения моментов инерции и сопротивления гнутых профилей № 7, 8 и 10 должны соответствовать указанным в табл. 2 и на черт. 7, 8 и 10. Таблица 2 Номер профиля Размер и предельное отклонение, мм Площадь сечения, см2 Масса 1 м, кг Справочное значение моментов инерции и сопротивления обычной точности высокой точности х-х у-у Ix, см4 Wx, см3 Iу, см4 Wr, см3 7 - - 35 ± 1,0 50 ± 1,0 2,60 2,04 6,77 2,01 2,81 1,07 8 10 ± 1,0 70 ± 2,0 10 ± 1,0 70 ± 1,5 5,52 4,33 40,45 7,38 21,96 4,52 10 80 ± 2,5 80 ± 1,5 4,66 3,66 5,60 2,15 68,50 9,63 Профиль № 7 Черт. 7 Профиль № 8 Черт. 8 Профиль № 10 Черт. 10* _____________ * Черт. 9. (Исключен, Изм. № 2). 1.5, 1.6. (Измененная редакция, Изм. № 2). 1.7. Предельные отклонения размеров, площадь поперечного сечения и масса 1 м гнутого профиля № 12 должны соответствовать указанным в табл. 3 и на черт. 12. Профиль № 12 Черт. 12* _____________ Черт. 11. (Исключен, Изм. № 2). Таблица 3 Номер профиля Размер и предельное отклонение, мм Площадь сечения, см2 Масса 1 м, кг 12 10 ± 1,0 2,0 1,57 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 1.8. (Исключен, Изм. № 2). 1.9. Площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные значения моментов инерции и сопротивления профиля вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м профиля плотность стали принята равной 7,85 г/см3. 1.10. Горячекатаные профили изготовляются длиной от 1,8 до 10 м, гнутые — от 4 до 12 м. 1.11. Профили изготовляются: мерной длины; кратной мерной длины; немерной длины. По соглашению сторон допускается изготовление профилей ограниченной длины в пределах немерной. Длина горячекатаных профилей, порезанных на прессах, измеряется без учета смятой части. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 1.12. При изготовлении профилей немерной длины допускается наличие остатка в количестве не более 10% массы партии. (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.13. Предельные отклонения по длине мерной и кратной мерной длины не должны превышать: +40 мм для профилей длиной до 7 м, +5 мм на каждый метр свыше 7м — для высокой точности порезки; +80 мм — для профилей длиной свыше 7 м — для обычной точности порезки. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Общие технические требования — по ГОСТ 535–88 и ГОСТ 11474–76. 2.2. Профили должны изготовляться из стали марки Ст3кп с химическим составом и нормируемыми показателями для горячекатаных профилей — 2 категории ГОСТ 535–88, для гнутых профилей — 4 категории ГОСТ 16523–97, 2 категории ГОСТ 14637–89. Допускается изготовление профилей из стали других марок. (Измененная редакция, Изм. № 3). 2.3. Скручивание горячекатаных профилей не допускается. 2.4. Скручивание гнутых профилей не должно превышать 1° на 1 м. Общее скручивание гнутых профилей не должно превышать произведения допустимого скручивания 1 м на длину профиля в метрах, но не более 10°. 2.5. Кривизна профилей на 1 м не должна превышать: 2 мм — для горячекатаных; 1 мм — для гнутых. 2.6. Волнистость гнутых профилей по кромкам не должна превышать 2 мм на 1 м. 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 3.1. Правила приемки — по ГОСТ 535–88 и ГОСТ 11474–76. 3.2. (Исключен, Изм. № 1). 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 4.1. Контроль размеров поперечного сечения горячекатаных профилей производят на расстоянии 300 мм от торцов, гнутых профилей — на расстоянии 300 мм при поштучном профилировании и 50 мм при непрерывном профилировании. 4.2–4.6. (Исключены, Изм. № 1). 4.7. Схема измерения высоты и ширины профилей представлена на черт. 13. (Измененная редакция, Изм. № 1). 4.8. Методы испытаний — по ГОСТ 535–88 и ГОСТ 11474–76. 4.9. Геометрические размеры и форму профилей проверяют при помощи измерительных инструментов по ГОСТ 162–90, ГОСТ 166–89, ГОСТ 427–75, ГОСТ 5378–88, ГОСТ 6507–90, ГОСТ 7502–98, ТУ 2-034-228–88. Черт. 13 4.10. Размеры профилей, для которых не установлены предельные отклонения, на готовом профиле не контролируют. Они обеспечиваются технологией изготовления. Контроль толщины полок профиля № 1 проводится по калибрам валков. 4.8–4.10. (Введены дополнительно, Изм. № 1). 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 535–88 и ГОСТ 11474–76. (Измененная редакция, Изм. № 1). 5.2. (Исключен, Изм. № 1). СОДЕРЖАНИЕ 1. Основные параметры и размеры.. 1 2. Технические требования. 4 3. Правила приемки. 5 4. Методы испытаний. 5 5. Маркировка, упаковка и транспортирование. 5