|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8946-75* (СТ СЭВ 3298-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. УГОЛЬНИКИПРОХОДНЫЕ Основные размеры Ductile iron and steel fittings with parallel thread for pipelines. Union passage elbews. Basic dimensions. ГОСТ 8946-75* (CTСЭВ 3298-81) Взамен ГОСТ8946-59 Постановлением Государственного комитета ставдартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) Настоящий стандарт распространяется на проходные угольники с углом 90° и 45° из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 3298-81. (Введено дополнительно, Изм. № 2). la. Угольники с углом 90° должны изготовляться двух исполнений: 1- с внутренней резьбой; 2- с наружной резьбой. (Введен дополнительно, Изм.№ 2). 1. Основные размеры угольников с углом 90° должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1. Исполнение 1 Исполнение 2 Черт. 1 Примечание. Чертеж не определяет конструкцию угольника. Таблица 1 Размеры в мм Условный Масса без покрытия, кг, не более* проход Резьба d L L1 Вариант по ГОСТ 8944-75 Dу 1 2 8 G ј-В 21 28 0,042 0,045 10 G 3/8-В 25 32 0,059 0,064 15 G Ѕ-В 28 37 0,094 0,103 20 G ѕ-В 33 43 0,146 0,152 25 G 1-В 38 52 0,229 0,241 32 G 1ј-В 45 60 0,352 0,351 40 G 1Ѕ-В 50 65 0,494 0,438 50 G 2-В 58 74 0,790 0,720 (65) G 2Ѕ-В 69 88 1,141 1,030 (80) G 3-В 78 98 1,521 1,409 (100) G 4-В 96 - 3,079 2,680 * Для справок Примечания: 1. Угольники с Dу, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется. 2. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %. Примеры условных обозначений Проходного угольника с углом 90° исполнения 1 без покрытия с Dу = 40 мм: Угольник 90°-1-40 ГОСТ 8946-75 То же, с цинковым покрытием: Угольник 90°-1-Ц-40 ГОСТ 8946-75. (Измененная редакция, Изм.№ 1,2). 1б. Угольники с углом 45° должны изготовляться двух исполнений: 1- с внутренней резьбой; 2- с наружной резьбой. 1в. Основные размеры угольника с углом 45° должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2. Исполнение 1 Исполнение 2 Черт. 2 Примечание. Чертеж не определяет конструкцию угольника. Таблица 2 Размеры в мм Условный проход Dу Резьба d L L1 10 G 1/8-В 0 25 15 G Ѕ-В 22 28 20 G ѕ-В 25 32 25 G 1-В 28 37 32 G 1ј-В 33 43 40 G 1Ѕ-В 36 46 50 G 2-В 43 55 Примеры условных обозначений Проходного угольника с углом 45° исполнения 1 без покрытия с Dу = 40 мм: Угольник 45°-1-40 ГОСТ 8946-75 То же, с цинковым покрытием: Угольник 45°-1-Ц-40 ГОСТ 8946-75. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |