|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ 8947-75* (СТ СЭВ 3298-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. УГОЛЬНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ Основныеразмеры Ductile iron and steel fittings with parallel thread for pipelines. Transition angles. Basic dimensions ГОСТ 8947-75* (СТ СЭВ 3298-81) Взамен ГОСТ 8947-59 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) la. Угольники должны изготовляться двух исполнений: 1 - с внутренней резьбой; 2- с наружной резьбой. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3298-81. (Введено дополнительно, Изм. № 2). 1. Основные размеры угольников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Исполнение 1 Исполнение 2 Черт. 1 Примечание. Чертеж не определяет конструкцию угольника. Размеры в мм Условный Резьба Масса без покрытия, кг, не более* проход d d1 L L1 L2 Вариант по ГОСТ 8944-75 DyDy1 1 2 108 G3/8-В G2/4-В 23 23 - 0,052 0,058 1510 G Ѕ -В G3/8-В 26 26 33 0,077 0,084 2010 G3/4-В G3/8-В 28 28 - 0,103 0,111 2015 G ѕ -В G Ѕ-В 30 31 40 0,134 0,148 2515 G 1-В G Ѕ-В 32 34 - 0,173 0,193 2520 G 1-В G ѕ-В 35 36 46 0,204 0,228 3215 G 1 ј-В G Ѕ-В 34 38 - 0,234 0,261 3220 G 1 ј-В G ѕ-В 36 41 - 0,260 0,289 3225 G 1 ј-В G 1-В 40 42 56 0,321 0,364 4025 G 1 Ѕ-В G 1-В 42 46 - 0,415 0,468 4032 G 1 Ѕ-В G 1 ј-В 46 48 - 0,459 0,515 5040 G 2-В G 1 Ѕ-В 52 55 - 0,598 0,669 6550 G 2 Ѕ-В G 2-В 61 66 - 0,794 0,855 * Для справок Примечание. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %. Примеры условных обозначений Переходного угольника исполнения 1 без покрытия с Dу= 40 мм на Dу1 = 25 мм: Угольник 1-40  25 ГОСТ 8947-75 То же, с цинковым покрытием: Угольник 1-Ц-40  25ГОСТ 8947-75. (Измененная редакция, Изм. №1,2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |