|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8948-75* (СТ СЭВ 3300-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ТРОЙНИКИПРЯМЫЕ Основныеразмеры Ductile iron and steel fittings with parallel thread for pipelines. Straight tees. Basic dimensions ГОСТ 8948-75* (CT СЭВ 3300-81) Взамен ГОСТ 8948-59 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 3300-81. Примечание: Чертеж не определяет конструкцию тройника. Размеры в мм Проход условный Масса без покрытия, кг, не более* Dу Резьба d L Вариант по ГОСТ 8944-75 1 2 8 G1/4-В 21 0,064 0,063 10 G3/8-В 25 0,085 0,092 15 G1/2-В 28 0,133 0,143 20 G3/4-В 33 0,206 0,210 25 G 1-В 38 0,318 0,330 32 G 11/4-В 45 0,490 0,475 40 G 11/2-В 50 0,673 0,594 50 G 2-В 58 1,088 0,962 (65) G 2 1/2-В 69 1,524 1,422 (80) G 3-В 78 2,013 1,850 (100) G 4-B 96 3,980 3,460 * Для справок Примечания: 1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%. 2. Тройники с Dу , указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется. Примеры условных обозначений Прямого тройника без покрытия с Dу 40 мм: Тройник 40 ГОСТ 8948-75 То же, с цинковым покрытием: Тройник Ц-40 ГОСТ 8948-75 (Измененная редакция, Изм.№ 1,2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |