|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8949-75* (СТ СЭВ 3300-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ Основныеразмеры Ductile iron and steel fittings with parallel thread for pipelines. Transition tees. Basic dimensions ГОСТ 8949-75* (СТ СЭВ 3300-81) Взамен ГОСТ 8949-59 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3300-81. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию тройников. Размеры в мм Условный Резьба Масса без покрытия, кг, не более* проход, d d1 L L1 Вариант по ГОСТ 8944-75 DyDy1 1 2 108 G3/8-В G1/4-В 23 23 0,103 0,101 158 G1/2-В G1/4-В 24 24 0,115 0,111 1510 G1/2-В G3/8-В 26 26 0,119 0,115 1520 G1/2-В G3/4-В 31 30 0,163 0,158 1525 G1/2-В G 1-В 34 32 0,199 0,193 208 G3/4-В G1/4-В 26 27 0,152 0,148 2010 G3/4-В G3/8-В 28 28 0,168 0,160 2015 G3/4-В G1/2-В 30 31 0,183 0,178 2025 G3/4-В G 1-В 36 35 0,198 0,193 2032 G3/4-В G 1 1/4-В 41 36 0,206 0,202 258 G 1 – В G1/4-В 28 31 0,228 0,219 2510 G 1 – В G3/8-В 30 32 0,235 0,227 2515 G 1 – В G1/2-В 32 34 0,255 0,246 2520 G 1 – В G3/4-В 35 36 0,285 0,277 2532 G 1 – В G 1 1/4-В 42 40 0,304 0,315 2540 G 1 1/4-В G 1 1/2-В 46 42 0,315 0,308 3210 G 1 1/4-В G3/8-В 32 36 0,342 0,334 3215 G 1 1/4-B G1/2-В 34 38 0,352 0,340 3220 G 1 1/4-В G3/4-В 36 41 0,382 0,370 3225 G 1 1/4-В G 1-В 40 42 0,430 0,418 3240 G 1 1/4-В G 1 1/2-В 40 46 0,434 0,424 3250 G 1 1/4-В G 2-В 54 48 0,444 0,429 4015 G 1 1/2-В G 1/2-В 36 42 0,459 0,442 4020 G 1 1/2-В G3/4-В 38 44 0,494 0,474 4025 G 1 1/2-В G 1-В 42 46 0,552 0,531 4032 G 1 1/2-В G 1 1/4-В 46 48 0,616 0,557 4050 G 1 1/2-В G 2-В 55 52 0,650 0,628 5015 G 2-В G1/2-В 38 48 0,672 0,646 5020 G 2-В G3/4-В 40 50 0,714 0,685 5025 G 2-В G 1-В 44 52 0,788 0,752 5032 G 2-В G 1 1/4-В 48 54 0,867 0,832 5040 G 2-В G 1 1/2-В 52 55 0,940 0,914 6525 G 2 1/2-В G 1-В 47 60 0,091 0,080 (6532) G 2 1/2-В G 1 1/4-В 52 62 1,124 1,085 (6540) G 2 1/2-В G 1 1/2-В 55 63 1,192 1,160 (6550) G 2 1/2-В G 2-В 61 66 1,345 1,330 8025 G 3-В G 1-В 51 67 1,375 1,369 8032 G 3-В G 1 1/4-В 55 70 1,390 1,368 (8040) G 3-В G 1 1/2-В 58 71 1,484 1,450 (8650) G 3-В G 2-В 64 73 1,646 1,630 (8065) G 3-В G 2 1/2-В 72 76 1,860 1,840 (10050) G 4-В G 2-В 70 86 2,826 2,765 (10065) G 4-В G 2 1/2-В 78 89 3,150 3,040 (10080) G 4-В G 3-В 84 92 3,421 3,290 * Для справок: Примечания: 1. Тройники с Dу, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется. 2. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%. Примеры условных обозначений Переходного тройника без покрытия с Dу 40 мм на Dу1 32 мм: Тройник 40  32ГОСТ 8949-75 То же, с цинковым покрытием: Тройник Ц-4032ГОСТ 8949-75 (Измененная редакция, Изм.№ 1, 2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |