|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8957-75* (СТ СЭВ 3303-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ Основныеразмеры Dictile iron fittings with parallel thread for pipelines. Transition sockets. Basic dimensions ГОСТ 8957-75* (CT СЭВ 3303-81) Взамен ГОСТ 8957-59 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры муфт должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 3303-81. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию муфты. Размеры в мм Условный проход Резьба Число Масса без покрытия, кг, не более* Dy Dy1 d d1 L ребер Вариант по ГОСТ 8944-75 1 2 108 G 3/8-B G 1/4-B 30 2 0,040 0,041 158 G1/2-В G 1/4-B 36 2 0,061 0,065 1510 G 1/2-B G 3/8-B 36 2 0,064 0,068 208 G 3/8-B G 1/4-B 39 2 0,081 0,084 2010 G 3/4-B G 3/8-B 39 2 0,086 0,091 2015 G 3/4-B G1/2-В 39 2 0,095 0,105 2510 G 1-B G 3/8-B 45 4 0,122 0,129 2515 G 1-B G1/2-В 45 4 0,134 0,144 2520 G 1-B G 3/4-B 45 4 0,147 0,155 3210 G 11/4-B G 3/8-B 50 4 0,176 0,186 3215 G 11/4-B G1/2-В 50 4 0,185 0,200 3220 G 11/4-B G 3/4-B 50 4 0,209 0,218 3225 G 11/4-B G 1-В 50 4 0,218 0,234 4015 G 11/2 -B G1/2-В 55 4 0,243 0,262 4020 G 11/2-B G 3/4-B 55 4 0,258 0,276 4025 G 11/2-B G 1-B 55 4 0,280 0,298 4032 G 11/2-B G 11/4-B 55 4 0,325 0,324 5015 G 2-B G1/2-В 65 6 0,402 0,422 5020 G 2-B G 3/4-B 65 6 0,411 0,428 5025 G 2-B G 1-B 65 6 0,416 0,446 5032 G 2-B G 11/4-B 65 6 0,447 0,476 5040 G 2-B G 11/2-B 65 6 0,473 0,500 (6532) G 21/2 -В G 11/4-B 74 6 0,656 0,580 (6540) G 21/2- В G 11/2-B 74 6 0,679 0,600 (6550) G 21/2 -В G 2-B 74 6 0,740 0,650 (8040) G 3-B G 11/2-B 80 6 0,844 0,750 (8050) G 3-В G2-B 80 6 0,903 0,800 (8065) G 3-В G 21/2 -B 80 6 0,970 0,855 (10050) G 4-В G 2-B 94 6 1,572 1,365 (10065) G 4-В G 21/2 -В 94 6 1,677 1,440 (10080) G 4-В G 3-В 94 6 1,778 1,530 * Для справок. Примечания: 1. Муфты с Dу, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется. 2. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %. , Примеры условных обозначений Переходной муфты без покрытия с Dу 32 мм на Dу1 25мм: Муфта 32  25ГОСТ 8957-75 То же, с цинковым покрытием: Муфта Ц-32  25ГОСТ 8957-75 (Измененная редакция, Изм. № 1,2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |