|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ 8962-75* (СТ СЭВ 3305-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. КОЛПАКИ Основныеразмеры Dictile iron fittings with parallel thread for pipelines. Caps. Basic dimensions ГОСТ 8962-75* (CT СЭВ 3305-81) Взамен ГОСТ 8962-59 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) la. Колпаки должны изготовлять двух исполнений: 1-с ребрами; 2-шестигранный. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 3305-81. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 1. Основные размеры колпаков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Исполнение 1 Исполнение 2 Примечание. Чертеж не определяет конструкцию колпака. Размеры в мм Условный проход Dу Резьба d L Число ребер S Теоретическая масса* без покрытия, кг, не более Исполнение Вариант по ГОСТ 8944-75 1 2 1 2 8 G 1/4-В 15 15 2 19 0,038 0,035 10 G 1/8-В 17 17 2 22 0,044 0,042 15 G 1/2-B 19 19 2 27 0,053 0,053 20 G 3/4-B 22 22 2 32 0,089 0,083 25 G 1-B 24 24 4 41 0,138 0,123 32 G 11/4-B 27 27 4 50 0,221 0,186 40 G l1/2-B 27 27 4 55 0,251 0,221 50 G 2-B 32 32 6 70 0,454 0,411 65 G 21/2 В - 35 - 85 - - 80 G 3-B - 38 - 100 - - * Для справок. Примечание. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%. Примеры условных обозначений Колпаков исполнения 1 без покрытия с Dу= 25 мм: Колпак 1-25 ГОСТ 8962-75 То же, с цинковым покрытием: Колпак 1-Ц-25 ГОСТ 8962-75 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |