|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р=1,6 МПа. КОНТРГАЙКИ Основные размеры Pipe steel connections with cylindrical thread for pipelines P=1,6 МPа. Lock-nuts. Basic dimensions ГОСТ 8968-75 Взамен ГОСТ 8968-59 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.12.75 № 4062 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 30.10.91 № 1679 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные контргайки с цинковым покрытием и без покрытия с цилиндрической резьбой, служащие для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.) при температуре проводимой cреды не выше 175 С и давлении Р=1,6 МПа. 2. Основные размеры контргаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Условный проход Dу, мм Резьба d H S D Масса без покрытия, кг мм 8  трубы 6 22 22,4 0,014 10  трубы 6 27 31,2 0,021 15  трубы 8 32 36,9 0,037 20  трубы 9 36 41,6 0,044 25 1” трубы 10 46 53,1 0,076 32  трубы 10 55 63,5 0,105 40  трубы 10 60 69,4 0,113 50 2 трубы 10 75 68,5 0,174 (65)  трубы 12 95 110,0 0,334 (80) 3 трубы 12 105 121,0 0,347 (100) 4 трубы 14 135 156,0 0,660 Примечания: 1. Контргайки с Dу, указанными в скобках, изготавливаются по требованию потребителя. 2. Отклонения размера S-по ГОСТ 6424-73. Примеры условных обозначений Контргайки без покрытия с Dу=40 мм: Контргайка 40 ГОСТ 8968-75 То же, с цинковым покрытием: Контргайка 40-Ц ГОСТ 8968-75 3. Контргайки изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 8965-75. |  |
| --- | --- | --- |