|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р=1,6 МПа. СГОНЫ Основные размеры Pipe steel connections with cylindrical thread for pipelines P=1,6 МPа. Adapter couplings. Basic dimensions ГОСТ8969-75 Взамен ГОСТ 8969-59 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.12.75 № 4062 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 30.10.91 № 1676 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные сгоны с цинковым покрытием и без покрытия с цилиндрической резьбой, служащие для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.) при температуре проводимой cреды не выше 175 С и давлении Р=1,6 МПа. 2. Основные размеры сгонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Условный проход Dу, мм Резьба d l l1 L Масса без покрытия, кг но-мин. пред. откл. мм 8  трубы 7,0 38 80 0,04 10  трубы 8,0 42 90 0,062 15  трубы 9,0 40 110 0,094 20  трубы 10,5 45 110 0,134 25 1” трубы 11,0 50 130 0,243 32  трубы 13,0 55 +5 130 0,336 40  трубы 15,0 60 150 0,463 50 2 трубы 17,0 65 150 0,608 (65)  трубы 19,5 75 170 1,027 (80) 3 трубы 22,0 85 180 1,229 Примечания: 1. Сгоны с Dу, указанными в скобках, изготавливаются по требованию потребителя. 2. По требованию потребителя длина резьбы может быть уменьшена. Примеры условных обозначений Сгона без покрытия с Dу=40 мм: Сгон 40 ГОСТ 8969-75 То же, с цинковым покрытием: Сгон 40-Ц ГОСТ 8969-75 3. Сгоны изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 8965-75 из труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91. 4. Сбег резьбы-по ГОСТ 10549-80. |  |
| --- | --- | --- |