|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ СОРТАМЕНТ ГОСТ 10506-76 ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ Сортамент Hoistclosedwireropes. Assortment ГОСТ 10506-76 Срок действия с 01.01.78 до 01.07.96 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные закрытые подъемные спиральные канаты с одним слоем z-образных и одним, двумя или тремя слоями х-образных проволок. Канаты диаметром от 20 до 38 мм изготавливаются с одним слоем х-образных проволок (черт. 1), диаметром от 40 до 46 мм-с двумя слоями х-образных проволок (черт. 2), диаметром 50 мм-с тремя слоями х-образных проволок (черт. 3). Черт. 1 Черт. 2 Черт. 3 2. Конструкция, основные размеры и параметры канатов должны соответствовать указанным в табл. 1-3. Таблица 1 Диаметр каната, мм Площадь поперечного Расчетная масса 1000 м Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Кн (кгс), не менее, для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) сечения всех проволок в канате, мм2 смазанного каната, кг 1270 (130) 1370 (140) 1470 (150) 1570 (160) 20 266,3 2438 339 (34600) 365 (37250) 391 (39900) 417 (42600) 22 318,5 2911 405 (41400) 437 (44550) 468 (47750) 499 (50950) 25 391,9 3590 499 (50900) 537 (54850) 576 (58750) 614 (62700) 27 467,2 4260 595 (60700) 641 (65400) 686 (70050) 732 (74750) 30 574,6 5260 732 (74650) 788 (80400) 844 (86150) 901 (91900) 33 689,7 6320 878 (89650) 946 (96550) 1013 (103000) 1081 (110000) 36 824,1 7540 1049 (107000) 1130 (115000) 1211 (123500) 1292 (131500) 38 920,6 8425 1172 (119500) 1263 (128500) 1353 (138000) 1443 (147000) 40 1036,3 9025 1320 (134500) 1421 (145000) 1520 (155000) 1623 (165500) 43 1164,3 10140 1483 (151000) 1598 (163000) 1711 (174500) 1824 (186000) 46 1393,0 12130 1774 (181000) 1912 (105000) 2044 (208500) 2182 (222500) 50 1626,9 14170 2072 (211000) 2231 (227500) 2393 (244000) 2550 (260000) Таблица 2 Характеристика каната Диаметр, мм Количество, шт. Конструкция каната слоев проволок 20 5 78 z26 + X8/8 + (14 + 7/7 + 7 + 1) 22 5 83 z29 + X9/9 + (14 + 7/7 + 7 + 1) 25 5 84 z28 + X10/10 + (14 + 7/7 + 7 + 1) 27 5 91 z31 + X12/12 + (14 + 7/7 + 7 + 1) 30 6 110 z29 + X13/13 + 19 + (14 + 7/7 + 7 + 1) 33 6 119 Z31 + X15/15 + 22 + (14 + 7/7 + 7 + 1) 36 7 143 z29 + X17/17 + 25 + 19 + (14 + 7/7 + 7 + 1) 38 7 153 z31 + X18/18 + 28 + 22 + (14 + 7/7 + 7 + 1) 40 10 253 z40 + X21/21 + 35 + X17/17 + 28 + 22 + 16 + (14 + 7/7 + 7 + 1) 43 10 249 z42 + X21/21 + 34 + X16/16 + 27 + 21 + 15 + (14 + 7/7 + 7 + 1) 6 9 209 z33 + X19/19 + 28 + X16/16 + 24 + 18 + 15 + (14 + 7/7 + 7 + 1) 50 11 279 Z36 + X20/20 + 32 + X19/19 + 29 + X14/14 + 23 + 17 + (14 + 7/7 + 7 + 1) Таблица 3 Диа- Цент- Характеристика и размеры проволок по слоям метр раль- 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й каната, мм ная проволока Круглые Круглые х-образные Круглые Диаметр, мм Количество, шт. Диаметр, мм Количество, шт. Диаметр, мм Количество, шт. Диаметр, мм Количество, шт. Диаметр, мм Количество, шт. Высота, мм Сечение проволоки, мм2 Количество, шт. Диаметр, мм 20 2,5 7 1,7 7/7 1,6/1,2 14 1,8 8 2,5 8 2,5 5,96 - - 22 3,0 7 2,0 7/7 1,9/1,4 14 2,1 9 2,5 9 2,5 5,96 - - 25 3,4 7 2,3 7/7 2,2/1,6 14 2,3 10 2,5 10 2,5 5,96 - - 27 3,8 7 2,6 7/7 2,5/1,8 14 2,6 12 2,5 12 2,5 5,96 - - 30 3,2 7 2,2 7/7 2,0/1,5 14 2,2 19 2,5 - - - 13 2,5 33 3,8 7 2,6 7/7 2,5/1,9 14 2,6 22 2,6 - - - 15 2,5 36 3,2 7 2,3 7/7 2,1/1,5 14 2,2 19 2,5 - - - 25 2,5 38 3,6 7 2,5 7/7 2,4/1,8 14 2,5 22 2,5 - - - 28 2,5 40 1,8 7 1,3 7/7 1,3/0,95 14 1,6 16 2,0 - - - 22 2,0 43 1,8 7 1,3 7/7 1,3/0,95 14 1,6 15 2,2 - - - 21 2,2 46 2,4 7 1,8 7/7 1,8/1,3 14 2,2 18 2,3 - - - 24 2,3 50 1,9 7 1,4 7/7 1,4/1,0 14 1,7 17 1,9 - - - 23 1,9 Продолжение табл. 3 Диа- Характеристика и размеры проволок по слоям метр 5-й 6-й 7-й кана- x-образные z-образные Круглые x-образные z-образные Круглые та, мм Количество, шт. Высота, мм Сечение проволоки, мм2 Количество, шт. Высота, мм Сечение проволоки, мм2 Количество, шт. Диаметр, мм Количество, шт. Высота, мм Сечение проволоки, мм2 Количество, шт. Высота, мм Сечение проволоки, мм2 Количество, шт. Высота, мм 20 - - - 26 2,0 3,88 - - - - - - - - - - 22 - - - 29 2,0 3,88 - - - - - - - - - - 25 - - - 28 2,5 5,22 - - - - - - - - - - 27 - - - 31 2,5 5,22 - - - - - - - - - - 30 13 2,5 5,96 - - - - - - - - 29 3,0 7,51 - - 33 15 2,5 5,96 - - - - - - - - 31 3,0 7,51 - - 36 - - - - - - 17 2,5 17 2,5 5,96 - - - - - 38 - - - - - - 18 2,5 18 2,5 5,96 - - - - - 40 - - - - - - 28 2,0 - - - - - - 17 1,9 43 - - - - - - 27 2,2 - - - - - - 16 2,3 46 - - - - - - 16 2,3 16 2,3 5,26 - - - 28 3,0 50 - - - - - - 14 1,9 14 1,9 4,34 - - - 29 2,3 Продолжение табл. 3 Диа- Характеристика и размеры проволок по слоям метр 7-й 8-й 9-й кана- x-образные z-образные Круглые x-образные z-образные Круглые та, мм Количество, шт. Высота, мм Сечение проволоки, мм2 Количество, шт. Высота, мм Сечение проволоки, мм2 Количество, шт. Диаметр, мм Количество, шт. Высота, мм Сечение проволоки, мм2 Количество, шт. Высота, мм Сечение проволоки, мм2 Количество, шт. Высота, мм 20 - - - - - - - - - - - - - - - - 22 - - - - - - - - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - - - - - - - - 27 - - - - - - - - - - - - - - - - 30 - - - - - - - - - - - - - - - 33 - - - - - - - - - - - - - - - - 36 - - - 29 3,5 10,22 - - - - - - - - - - 38 - - - 31 3,5 10,22 - - - - - - - - - - 40 17 1,9 4,34 - - - 35 2,3 - - - - - - 21 2,3 43 16 2,3 5,26 - - - 34 2,5 - - - - - - 21 2,5 46 - - - - - - 19 3,0 19 3,0 839 - - - - - 50 - - - - - - 19 2,3 19 2,3 5,26 - - - 32 3,0 Продолжение табл. 3 Диа- Характеристика и размеры проволок по слоям метр 9-й 10-й 11-й кана- x-образные z-образные Круглые x-образные z-образные z-образные та, мм Количество, шт. Высота, мм Сечение проволоки, мм2 Количество, шт. Высота, мм Сечение проволоки, мм2 Количество, шт. Диаметр, мм Количество, шт. Высота, мм Сечение проволоки, мм2 Количество, шт. Высота, мм Сечение проволоки, мм2 Количество, шт. Высота, мм Сечение проволоки, мм2 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 - - - - - - - - - - - - - - - - - 38 - - - - - - - - - - - - - - - - 40 21 2,3 5,26 - - - - - - - - 40 3,8 7,74 - - - 43 21 2,5 5,96 - - - - - - - - 42 3,0 7,74 - - - 46 - - - 33 4,0 14,35 - - - - - - - - - - - 50 - - - - - - 20 3,0 20 3,0 8,39 - - - 36 4,0 14,35 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 3). 3. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 10505-76. Пример условного обозначения каната диаметром 30 мм, грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки В, левой свивки, раскручивающегося, нормальной точности, маркировочной группы по временному сопротивлению разрыву 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2): Канат 30-Г-В-Л-Р-1370 ГОСТ 10506-76 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ: И. Н. Недовизий, Н. А. Галкина, И. А. Лобанков 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственногокомитета стандартов Совета Министров СССР от 02.06.76 № 1367 3. ВЗАМЕН ГОСТ 10506-63, ГОСТ 10507-63 и ГОСТ 10508-63 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта ГОСТ 10505-76 3 5. Срок действия продлен до 01.07.96 Постановлением Госстандарта СССР от 27.12.90 № 3372 ' 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1983 г., мае 1986 г., декабре 1990 г. (ИУС 11-83, 8-86, 4-91) |  |
| --- | --- | --- |