|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ НА Ру от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см2) КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 12819-80 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ НА Ру от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см2) Конструкцияиразмеры Cast steel flanges for Pnom from 1,6 to 20,0 MРa (from 16 to 200 kgf/cm2). Design and dimensions ГОСТ 12819-80 Срок действия с 01.01.83 до 01.01.93 Изменение № 2 ГОСТ 12819-80фланцы литые стальные на Pу от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см2) Конструкция и размеры Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 15.04.92 № 403 Дата введения 01.10.92 1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы литой стальной арматуры, соединительных частей, машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное давление Ру от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С). Требования пп. 1-3; 5; 6 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования-рекомендуемыми. (Измененная редакция, Изм. № 2). 2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Примечание. Допускается обработка поверхностей А с шероховатостью Ra 100 мкм. мм Проход условный Dy Py, МПа (кгс/см2) 1,6 (16) 2,5 (25) 4,0 (40) 6,3 (63) b Dm b Dm b Dm b Dm 15 12 39 14 39 14 39 16 45 20 44 44 44 18 52 25 49 49 49 20 61 32 14 56 16 62 16 62 22 68 40 64 70 70 80 50 74 17 80 17 80 23 90 65 15 100 19 106 19 106 25 114 80 17 110 116 116 27 128 100 130 21 136 21 140 29 152 125 19 161 25 169 25 169 33 181 150 21 186 27 198 27 198 35 210 (175) 23 215 29 223 31 231 39 239 200 240 31 252 35 256 41 268 (225) 269 33 281 37 285 43 301 250 27 298 306 39 314 45 326 300 348 36 360 42 368 50 384 350 30 402 40 418 48 430 56 442 400 32 456 44 472 54 488 62 500 (450) 36 510 46 522 56 542 - - 500 40 564 48 580 58 592 66 610 600 43 672 51 684 696 71 720 (700) 45 776 55 792 63 804 - - 800 47 880 59 896 71 920 (900) 49 984 61 1000 - - 1000 51 1084 63 1104 1200 53 1288 67 1308 1400 55 1492 73 1516 1600 63 1704 - - Продолжение мм Проход условный Dy Py, МПа (кгс/см2) 10,0 (100) 16,0 (160) 20,0 (200) b Dm b Dm b Dm 15 18 45 18 45 24 51 20 20 54 20 54 26 60 25 22 61 22 61 28 67 32 68 68 30 78 40 23 80 25 80 31 90 50 25 94 27 94 37 108 65 29 118 31 118 45 140 80 31 132 33 132 51 160 100 35 160 37 160 63 204 125 39 189 41 189 73 237 150 43 222 47 222 79 270 (175) 45 251 51 251 81 301 200 51 284 57 284 89 340 (225) 53 313 60 313 97 377 250 57 346 65 346 107 448 300 66 408 74 408 - - 350 72 466 - - 400 76 520 Примечание. Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения. 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 3. Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1 (кроме фланцев на Ру 10,0; 16,0 и 20,0 МПа), (100, 160 и 200 кгс/см2), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80. 4. Предельные отклонения размеров отливок-по 9 классу точности ГОСТ 26645-85. (Измененная редакция, Изм. № 2). 5. Неуказанные размеры и предельные отклонения-по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. 6. Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей, прокладок-по ГОСТ 12816-80. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР. ИСПОЛНИТЕЛИ М. И. Власов, О. Н. Шпаков, Р. И. Хасанов, О. И. Федоров (руководитель темы), Б. В. Бурмистров, А. П. Келка, Н. С. Сизова. 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.80 № 2238. 3. Срок первой проверки-1991 г.; периодичность проверки-5 лет. 4. ВЗАМЕН ГОСТ 12820-67, ГОСТ 12821-67, ГОСТ 12822-67, ГОСТ 12823-67, ГОСТ 12824-67, ГОСТ 12825-67. 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта ГОСТ 26645-85 4 ГОСТ 12815-80 3 ГОСТ 12816-80 6 6. Переиздание (ноябрь 1989 г.) с Изменениями № 1, 2 утвержденными в декабре 1987 г., апреле 1992 г. (ИУС 4-88, 7-92). |  |
| --- | --- | --- |