|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШАЙБЫ КЛАССА ТОЧНОСТИ С К ВЫСОКОПРОЧНЫМ БОЛТАМ Конструкция и размеры ГОСТ 22355-77 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШАЙБЫ КЛАССА ТОЧНОСТИ С К ВЫСОКОПРОЧНЫМ БОЛТАМ Конструкция и размеры Product grade C washes for hight strength bolts. Constructionanddimensions Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 февраля 1977 г. № 309 срок введения установлен с 01.01.79 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. мм Номинальный диаметр резьбы болта d1 d2 s 16 18 37 (18) 20 39 4 20 22 44 (22) 24 50 5; 6* 24 26 56 (27) 30 66 30 33 66 6 36 39 78 42 45 90 8 48 52 100 --------------- * Толщина шайб, применяемых в мостостроении. Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется. Пример условного обозначения шайбы для болта диаметром резьбы 20 мм: Шайба 20 ГОСТ 22355-77 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Технические требования-по ГОСТ 22356-77 2а. Предельные отклонения размеров и допуски формы и расположения поверхностей-по ГОСТ 18123-82. 2б. Шероховатость и допускаемые дефекты поверхности шайб-по ГОСТ 18123-82. 2а, 2б. (Введены дополнительно, Изм. № 1). 3. Теоретическая масса шайб приведена в справочном приложении. ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Теоретическая масса шайб Номинальный диаметр резьбы болта, мм Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг Номинальный диаметр резьбы болта, мм Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг 16 25,8 (27) 127,8 (18) 27,6 30 120,7 20 35,8 36 168,7 (22) 59,3 42 299,5 24 75,8 48 359,7 (Измененная редакция, Изм. № 1). |  |
| --- | --- | --- |