|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТИПЫ ГОСТ 2333-80 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗАССР ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ Типы Steelwire. Types ГОСТ 2333-80* Взамен ГОСТ 2333-57 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 апреля 1980 г. № 1941 срок введения установлен с 01.01.82 Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 17.06.86 № 1507 срок действия продлен до 01.01.97 1. Настоящий стандарт устанавливает типы проволоки, классифицированные по основным эксплуатационным характеристикам. 2. Проволока подразделяется по признакам, указанным в пп. 2.1-2.6. 2.1. По форме поперечного сечения: круглая; фасонного профиля; квадратная, прямоугольная, трапециевидная, трехгранная, шестигранная, овальная, сегментная, зетобразная, иксобразная, клиновидная, периодического профиля, специального профиля. (Измененная редакция, Изм. № 1). 2.2. По размерам на группы: 1-й группы менее 0,10 мм; 2-й группы от 0,10 до 0,20 мм; 3-й группы от 0,20 до 0,40 мм; 4-й группы от 0,40 до 0,80 мм; 5-й группы от 0,80 до 1,60 мм; 6-й группы от 1,60 до 4,00 мм; 7-й группы от 4,00 до 6,00 мм; 8-й группы от 6,00 до 8,00 мм включ.; 9-й группы свыше 8,00 мм. Примечания: 1. Размеры круглой проволоки и проволоки периодического профиля определяют номинальным диаметром. 2. Размеры проволоки фасонного профиля определяют по максимальному размеру профиля. 2.3. По химическому составу стали: из низкоуглеродистой стали с массовой долей углерода до 0,25 % включ.; из углеродистой стали с массовой долей углерода свыше 0,25 %; из легированной стали; из высоколегированной стали; из сплавов с особыми свойствами (коррозионно-стойких, жаростойких, жаропрочных, прецизионных). 2.4. По виду конечной обработки, обеспечивающей заданный комплекс механических свойств: термически обработанная: отожженная; отпущенная; закаленная и отпущенная; нормализованная; патентированная; отпущенная под напряжением (стабилизированная); термически необработанная: холоднотянутая; холоднокатаная; горячетянутая (теплотянутая); калиброванная. 2.5. По виду поверхности: без дополнительной отделки поверхности после деформации (в том числе проволока с остатками технологических покрытий-меди, фосфата, буры, наносимых на поверхность для подготовки металла к волочению); тянутая после предварительной шлифовки, обточки или обдирки на промежуточном размере; со специальной отделкой поверхности (путем удаления поверхностного слоя): полированная, шлифованная, травленая; покрытая: с металлическим покрытием (оцинкованная, луженая, омедненная, латунированная, алюминированная, и с другими покрытиями), с неметаллическим покрытием (покрытая полимерами, фосфатированная и с другими покрытиями); светлая (термически обработанная в защитной атмосфере); оксидированная (окисленная, термически обработанная с цветами побежалости); черная (термически обработанная, покрытая окалиной). 2.6. По назначению: общего назначения; для армирования железобетонных конструкций; для армирования предварительно-напряженных железобетонныхконструкций; сварочная; наплавочная; канатная; спицевая; для гибких тяг централизации сигналов и стрелок; пружинная; для армирования резинотехнических изделий; струнная; для пружинных шайб; для производства сеток; для воздушных линий связи; для сердечников проводов; для проводов и кабелей; для бронирования проводов и кабелей; бандажная; для нагревательных элементов, элементов сопротивления; для упругих элементов; с заданным температурным коэффициентом линейного расширения; для записи гармонических сигналов; конструкционная разного назначения; для изготовления шариков, роликов и колец подшипников качения; для изготовления заклепок и распорок сепараторов подшипников качения; Характеристика проволоки по форме поперечного сечения по размеру Назначение проволоки круг- Фасонного профиля 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й лая квадратная прямоугольная трапециевидная трехгранная шестигранная овальная сегментная зетобразная иксобразная клиновидная периодического профиля специального профиля группы группы группы группы группы группы группы группы группы Общего назначения + + + + + + + 4- + Для армирования железобетонных конструкций + + + + + Для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций + + + + + Сварочная + + + + + + + Наплавочная + + + + + + + Канатная + + + + + + + + + Спицевая + + + Для гибких тяг централизации сигналов и стрелок + + Пружинная + + , + + + + + + + + + Для армирования резинотехнических изделий + + + + + Струнная + + + + + Для пружинных шайб + + + + + + + + + Для производства сеток + + + + + + + + + + + Для воздушных линий связи + + + + Для сердечников проводов + + + + Для проводов и кабелей + + + + + + + Для бронирования проводов и кабелей + + + + + Бандажная + + + + Для нагревательных элементов, элементов сопротивления + + + + + + + + + + Продолжение Характеристика проволоки Назначение проволоки по химическому составу стали по виду конечной обработки, обеспечивающей заданный комплекс механических свойств термически обработанная термически необработанная Общего назначения + . + + Для армирования железобетонных конструкций + + Для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций + + + Сварочная + + + + + + Наплавочная + + + + + Канатная + + + + Спицевая + + Для гибких тяг централизации сигналов и стрелок + + Пружинная + + + + + + Для армирования резинотехнических изделий + + Струнная + + Для пружинных шайб + + + + Для производства сеток + + + + + + Для воздушных линий связи + + + Для сердечников проводов + + Для проводов и кабелей + + + + + Для бронирования проводов и кабелей + + + + + Бандажная + + + Для нагревательных элементов, элементов сопротивления + + Продолжение Характеристика проволоки по виду поверхности Назначение проволоки для дополнительной Тянутая после предваритель- со специальной отделкой поверхности путем удаления поверхностного слоя покрытая оксидированная (окис- отделки ной шли- полирован- шлифованная травленая с металлическим покрытием с неметаллическим покрытием светлая ленная черная поверхности после деформации фовки, обточки или обдирки на промежуточном размере ная оцинкованная Луженая омедненная латунированная алюминированная с другими покрытиями покрытия полимерами фосфатированная с другими покрытиями Общего назначения + + + + Для армирования железобетонных конструкций + Для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций + Сварочная + + + + + + + Наплавочная + + + Канатная + + Спицевая + Для гибких тяг централизации сигналов и стрелок + Пружинная + + + + + + Для армирования резинотехнических изделий + + + + Струнная + + Для пружинных шайб + Для производства сеток + + + + + + + + Для воздушных линий связи + Для сердечников проводов + Для проводов и кабелей + + + + Для бронирования проводов и кабелей + + Бандажная + Для нагревательных элементов, элементов сопротивления + + + + Продолжение Характеристика проволоки по форме поперечного сечения по размеру Назначение проволоки круг- Фасонного профиля 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й лая квадратная прямоугольная трапециевидная трехгранная шестигранная овальная сегментная зетобразная иксобразная клиновидная периодического профиля специального профиля группы группы группы группы группы группы группы группы группы Для упругих элементов + + + + + + С заданным температурным коэффициентом линейного расширения + + + + + + Для записи гармонических сигналов + + Конструкционная разного назначения + + + + + + + + + + + Для изготовления шариков, роликов и колец подшипников качения + + + + + + + Для изготовления заклепок и распорок сепараторов подшипников качения + Для крепежных изделий, изготавливаемых методом холодною выдавливания и высадки + + + + + + Шплинтовая + + + + + + + + + Полиграфическая + + + + Игольная + + + + + + + Гребнечесальная + + + Бердная + + + + + + + + + + Кардная + + + + + + Ремизная + + + + + Колковая + + Увязочная + + + + Продолжение Характеристика проволоки Назначение проволоки по химическому составу стали по виду конечной обработки, обеспечивающей заданный комплекс механических свойств термически обработанная термически необработанная Для упругих элементов + + + С заданным температурным коэффициентом линейного расширения + + + Для записи гармонических сигналов + + - Конструкционная разного назначения + + + + + + + + + Для изготовления шариков, роликов и колец подшипников качения + + Для изготовления заклепок и распорок сепараторов подшипников качения + + Для крепежных изделий, изготавливаемых методом холодного выдавливания и высадки + + + + + + Шплинтовая + + + + + Полиграфическая + + + + + Игольная + + + + + Гребнечесальная + + + Бердная + + Кардная + + Ремизная + + Колковая + + Увязочная + + + + Продолжение Характеристика проволоки по виду поверхности Назначение проволоки для дополнительной Тянутая после предваритель- со специальной отделкой поверхности путем удаления поверхностного слоя покрытая оксидированная (окис- отделки ной шли- полирован- шлифованная травленая с металлическим покрытием с неметаллическим покрытием светлая ленная черная поверхности после деформации фовки, обточки или обдирки на промежуточном размере ная оцинкованная Луженая омедненная латунированная алюминированная с другими покрытиями покрытия полимерами фосфатированная с другими покрытиями Для упругих элементов + С заданным температурным коэффициентом линейного расширения + + Для записи гармонических сигналов + + Конструкционная разного назначения + + + + + Для изготовления шариков, роликов и колец подшипников качения + + + Для изготовления заклепок и распорок сепараторов подшипников качения + Для крепежных изделий, изготавливаемых методом холодного выдавливания и высадки + + + + + Шплинтовая + + Полиграфическая + + + + Игольная + Гребнечесальная + Бердная + + + Кардная - + + Ремизная + + Колковая + Увязочная + + + (Измененная редакция, Изм. № 1). для крепежных изделий; изготовляемых методам холодного выдавливания и высадки; шплинтовая; полиграфическая; игольная; гребнечесаная; бердная; кардная; ремизная; колковая; увязочная. 3. Характеристика проволоки в зависимости от назначения приведена в таблице. |  |
| --- | --- | --- |