ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Технические условия

ГОСТ 25577-83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ Технические условия Steel bent closed welded square and rectangular sections. Specifications | ГОСТ 25577-83 |
| --- | --- |

Срок действия с 01.01.84

до 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профили, предназначенные для применения в сельскохозяйственном машиностроении, тракторостроении и других отраслях народного хозяйства.

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Поперечное сечение профилей должно соответствовать указанному на черт. 1 и 2.

Черт. 1	Черт. 2

h-высота профиля; b-ширина профиля; S-толщина профиля; R-радиус кривизны; W-момент сопротивления; I-момент инерции; i-радиус инерции; Sx.y-статический момент полусечения; F-площадь поперечного сечения

Таблица 1

| b | s | R не более | Площадь поперечного сечения F, см2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1 м, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Х-Х | Y-Y |  |
| мм |  | 1x, Iу, см4 | Wx, Wу, см3 | i x, iу, см | Sx, Sу, см3 |  |
| 150 | 8 | 22 | 41,86 | 1329,97 | 177,23 | 5,64 | 107,63 | 32,86 |
| 140 | 8 | 22 | 38,67 | 1055,26 | 150,75 | 5,22 | 92,08 | 30,36 |
| 140 | 7 | 18 | 34,66 | 974,21 | 139,17 | 5,30 | 83,87 | 27,81 |
| 140 | 6 | 14 | 30,31 | 873,50 | 110,57 | 5,37 | 74,35 | 23,79 |
| 140 | 5 | 12 | 25,76 | 780,54 | 108,62 | 5,43 | 64,01 | 20,22 |
| 120 | 8 | 22 | 32,27 | 624,02 | 84,33 | 4,40 | 64,58 | 25,33 |
| 110 | 6 | 14 | 23,31 | 398,80 | 72,51 | 4,15 | 43,91 | 19,22 |
| 110 | 3 | 7 | 12,40 | 233,59 | 42,47 | 4,33 | 24,70 | 9,79 |
| 100 | 6 | 14 | 20,81 | 290,14 | 58,03 | 3,73 | 35,44 | 16,33 |
| 100 | 5 | 12 | 17,76 | 255,57 | 51,11 | 3,79 | 30,76 | 13,94 |
| 100 | 4 | 10 | 14,70 | 234,09 | 48,90 | 3,87 | 26,00 | 11,50 |
| 100 | 4 | 10 | 14,54 | 215,73 | 43,15 | 3,85 | 25,59 | 11,47 |
| 80 | 6 | 14 | 16,01 | 135,47 | 33,87 | 2,91 | 21,19 | 12,57 |
| 80 | 5 | 12 | 13,76 | 121,46 | 30,36 | 2,97 | 18,69 | 10,80 |
| 80 | 4 | 10 | 11,34 | 104,21 | 26,05 | 3,03 | 15,69 | 8,90 |

Таблица 2

| h | b | s | R. не более | Площадь поперечного сечения F, см2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1 м, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Х-Х | Y-Y |  |
| мм |  | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Sx, см3 | Iу, см4 | Wу, см3 | iу, см | Sу, см3 |  |
| 230 | 100 | 8 | 22 | 46,47 | 2804,05 | 243,83 | 7,75 | 159,76 | 770,24 | 154,05 | 4,06 | 89,73 | 36,64 |
| 220 | 100 | 5 | 12 | 29,71 | 1771,58 | 150,77 | 7,72 | 101,78 | 525,42 | 105,08 | 4,21 | 59,15 | 23,32 |
| 180 | 125 | 5 | 12 | 28,26 | 1265,94 | 140,66 | 6,69 | 85,20 | 726,58 | 116,25 | 5,07 | 66,63 | 22,18 |
| 180 | 125 | 4 | 10 | 22,94 | 601,91 | 87,84 | 5,12 | 54,69 | 1046,92 | 116,32 | 6,76 | 69,87 | 18,00 |
| 180 | 75 | 6 | 14 | 27,31 | 1005,32 | 101,55 | 6,07 | 73,13 | 256,87 | 68,50 | 3,07 | 39,72 | 21,44 |
| 180 | 75 | 5 | 12 | 23,26 | 883,02 | 98,11 | 6,16 | 63,33 | 226,38 | 60,37 | 3,12 | 34,44 | 18,26 |
| 180 | 75 | 4 | 10 | 18,94 | 737,11 | 76,78 | 6,24 | 52,27 | 190,15 | 50,71 | 3,17 | 28,50 | 14,86 |
| 160 | 130 | 7 | 18 | 36,06 | 1263,31 | 157,91 | 5,92 | 96,54 | 921,02 | 141,70 | 5,05 | 83,99 | 28,30 |
| 160 | 120 | 4 | 10 | 20,94 | 765,50 | 89,01 | 6,05 | 57,24 | 494,73 | 82,45 | 4,86 | 47,19 | 16,43 |
| 160 | 80 | 7 | 18 | 29,12 | 857,47 | 94,75 | 5,43 | 70,02 | 292,90 | 73,22 | 3,17 | 43,43 | 22,86 |
| 160 | 80 | 4 | 10 | 17,87 | 579,88 | 69,03 | 5,70 | 45,32 | 199,05 | 49,76 | 3,34 | 28,14 | 14,03 |
| 150 | 100 | 8 | 22 | 34,42 | 959,61 | 127,96 | 5,28 | 81,39 | 513,87 | 102,77 | 3,86 | 61,77 | 27,02 |
| 150 | 100 | 6 | 14 | 26,71 | 780,90 | 92,96 | 5,41 | 64,80 | 420,07 | 84,01 | 3,97 | 49,27 | 20,96 |
| 120 | 80 | 6 | 14 | 20,71 | 341,47 | 53,83 | 4,24 | 32,28 | 199,52 | 49,88 | 3,10 | 29,85 | 16,25 |
| 120 | 80 | 4 | 10 | 14,54 | 279,35 | 42,33 | 4,38 | 28,63 | 150,46 | 37,62 | 3,22 | 21,27 | 11,41 |
| 97 | 80 | 3 | 7 | 9,87 | 134,73 | 27,78 | 3,69 | 21,99 | 100,45 | 25,11 | 3,19 | 14,50 | 7,76 |

Таблица 3

| b | s | R, не более | Площадь поперечного сечения F, см2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1 м, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Х-Х | Y-Y |  |
| мм |  | Ix, Iу, см4 | Wx, Wу, см3 | Ix, iу, см | Sx, Sу, см3 |  |
| 140 | 7 | 18 | 34,66 | 974,21 | 239,17 | 5,30 | 83,87 | 27,21 |
| 140 | 6 | 14 | 30,31 | 873,50 | 110,57 | 5,37 | 74,35 | 23,79 |
| 140 | 5 | 10 | 25,93 | 761,14 | 109,88 | 5,45 | 64,63 | 20,35 |
| 110 | 6 | 14 | 23,31 | 398,90 | 72,51 | 4,15 | 43,91 | 18,22 |
| 110 | 3 | 6 | 12,75 | 233,59 | 42,47 | 4,33 | 24,70 | 9,79 |
| 100 | 5 | 12 | 17,76 | 255,57 | 51,11 | 3,79 | 30,76 | 13,94 |
| 100 | 4 | 8 | 14,70 | 234,00 | 48,90 | 3,87 | 26,00 | 11,50 |

Таблица 4

| h | b | s | R, не более | Площадь поперечного сечения F, см2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1 м, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X-Х | Y-Y |  |
| мм |  | Ix см4 | Wx см3 | ix см | Sx см3 | Iу, см4 | Wу см3 | iу см | Sу, см3 |  |
| 220 | 100 | 5 | 12 | 29,71 | 1771,58 | 150,77 | 7,72 | 101,78 | 525,42 | 105,08 | 4,21 | 59,15 | 23,32 |
| 180 | 125 | 5 | 12 | 28,26 | 1265,94 | 140,66 | 6,69 | 85,20 | 726,58 | 116,25 | 5,07 | 66,63 | 22,18 |
| 180 | 75 | 6 | 14 | 27,31 | 1005,32 | 101,55 | 6,07 | 73,13 | 256,87 | 68,50 | 3,07 | 39,72 | 21,44 |
| 180 | 75 | 5 | 12 | 23,26 | 883,02 | 98,11 | 6,16 | 63,33 | 226,38 | 60,37 | 3,12 | 34,44 | 18,26 |
| 180 | 75 | 4 | 8 | 18,94 | 737,11 | 76,78 | 6,24 | 52,27 | 190,15 | 50,71 | 3,17 | 28,50 | 14,86 |
| 160 | 130 | 7 | 18 | 36,06 | 1263,31 | 157,91 | 5,92 | 96,54 | 921,02 | 141,70 | 5,05 | 83,99 | 28,30 |
| 160 | 120 | 4 | 8 | 20,94 | 765,50 | 89,01 | 6,05 | 57,24 | 494,73 | 82,45 | 4,86 | 47,19 | 14,86 |
| 160 | 120 | 3 | 6 | 16,05 | 601,73 | 75,22 | 6,12 | 44,69 | 388,86 | 64,81 | 4,92 | 36,37 | 12,60 |
| 160 | 80 | 7 | 18 | 29,12 | 857,47 | 94,75 | 5,43 | 70,02 | 292,90 | 73,22 | 3,17 | 43,43 | 22,86 |
| 150 | 100 | 6 | 14 | 26,71 | 780,90 | 92,96 | 5,41 | 64,80 | 420,07 | 84,01 | 3,97 | 49,27 | 20,96 |
| 120 | 80 | 6 | 14 | 20,71 | 371,47 | 53,83 | 4,24 | 39,28 | 199,52 | 49,88 | 3,10 | 29,85 | 16,25 |
| 120 | 80 | 4 | 8 | 14,54 | 279,35 | 42,33 | 4,38 | 28,63 | 150,46 | 37,62 | 3,22 | 21,77 | 11,41 |
| 97 | 80 | 3 | 6 | 9,87 | 134,73 | 27,78 | 3,69 | 21,99 | 100,45 | 25,11 | 3,19 | 14,50 | 7,76 |

Примечание табл. 1-4. Приведенные в таблицах площадь поперечного сечения и справочные значения вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м профиля плотность стали принята 7,85 г/см3.

1.2. Размеры профилей, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и масса 1 м профиля должны соответствовать:

для профилей из углеродистой спокойной и низколегированной стали - табл. 1 и 2;

для профилей из углеродистой кипящей и полуспокойной стали - табл. 3 и 4.

1.3. Предельные отклонения по толщине профилей должны соответствовать предельным отклонениям по толщине заготовки шириной 1000-2000 мм нормальной точности прокатки Б, приведенным в ГОСТ 19903-74. Предельные отклонения по толщине не распространяются на места изгиба.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление профилей из заготовки повышенной точности прокатки А.

1.4. Предельные отклонения по высоте и ширине профиля не должны превышать:

при высоте (ширине) профиля до 100 мм . . . . ±1,5 мм,

при высоте (ширине) профиля более 100 мм . . . ±2 мм.

Предельные отклонения по высоте (ширине) профиля с толщиной стенки 7-8 мм не должны превышать ±2 мм.

1.5. Профили изготовляют длиной от 9 до 11,8 м:

мерной длины;

немерной длины.

Примечание. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление профилей немерной длины с немерными длинами от 3 до 9 м.

1.6. Предельные отклонения по длине профилей мерной длины, кратной мерной длины должны быть не более +60 мм.

1.5, 1.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.7. Предельные отклонения от угла 90° не должны превышать ± 1°30'. Предельные отклонения от угла 90° для профилей с толщиной стенки 7-8 мм должны быть не более ±2°.

Пример условного обозначения гнутого сварного профиля высотой 180 мм, шириной 75 мм, толщиной стенки 5 мм:

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Замкнутые сварные профили изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.1a. Замкнутые сварные профили изготовляют из горячекатаного проката с обеспечиваемой свариваемостью из углеродистой стали марок Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп по ГОСТ 14637-79 и ГОСТ 16523-70, марок 20 и 20пс по ГОСТ 1050-88 и низколегированных сталей марок 09Г2 по ГОСТ 19281-89 и 18ЮТ по ТУ 14-1-4303-87.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.2. Технические требования профилей - по ГОСТ 11474-76 с дополнениями.

2.2.1 Кривизна профилей в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать 0,1% измеряемой длины.

2.2.2. Скручивание профилей вокруг продольной оси не должно превышать произведения 30' на длину профиля в метрах и должно быть не более 5°.

2.2.3. Выпуклость и вогнутость стенок профилей не должна превышать 1 мм. Для профиля размером 160(12(03 мм выпуклость или вогнутость стенки не должна превышать 2 мм.

2.2.4. Неперпендикулярность плоскости реза к продольной оси профиля не должна превышать 1°30'. Допускается огневая обрезка торцов отдельных профилей.

2.2.5. Смещение свариваемых кромок относительно друг друга не должно превышать:

0,5 мм - при толщине стенки профиля до 4 мм;

1 мм-при толщине стенки профиля свыше 4 мм.

Высота остаточного грата, выступающая над поверхностью профиля, не должна превышать 1,0 мм. Грат снимается с наружной стороны.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2.6. Непровар отдельного места сварного соединения не должен превышать 20 мм, общая длина непровара на 1 м длины при толщине профиля до 6 мм - 50 мм, при толщине 7-8 мм - 70 мм.

2.2.7. Прочность сварного соединения не должна быть ниже прочности основного металла.

2.2.8. Требования пп. 2.2.5-2.2.7 обеспечиваются при доверительной вероятности 0,95.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки - по ГОСТ 11474-76.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Методы испытаний - по ГОСТ 11474-76 с дополнениями.

4.1.2. Испытание сварного соединения на растяжение - по ГОСТ 6996-66.

4.1.3. Размеры поперечного сечения профилей определяют на расстоянии 100 мм от торца.

4.1.4. Предельные отклонения высоты профиля и измерения выпуклости и вогнутости контролируются по несварной стенке профиля.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.1.5. Кривизну профилей, вогнутость и выпуклость определяют металлической линейкой (ГОСТ 427-75).

4.1.6. Скручивание и неперпендикулярность плоскости реза профилей определяют угломером (ГОСТ 5378-88).

4.1.7. Смещение кромок и высоту остаточного грата определяют штангенциркулем (ГОСТ 166-80).

4.1.8. Сплошность сварного соединения определяют визуально, без применения увеличительных приборов.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Упаковка, маркировка и транспортирование - по ГОСТ 11474-76.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

И. С. Тришевский, д-р техн. наук; В. И. Рыбалка, канд. техн. наук, В. А. Савченко, канд. техн. наук; А. Н. Коновалов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.01.83 № 6

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 166-89 | 4.1.7 |
| ГОСТ 427-75 | 4.1.5 |
| ГОСТ 1050-88 | 2.1a |
| ГОСТ 5378-88 | 4.1.6 |
| ГОСТ 6996-66 | 4.1.2 |
| ГОСТ 11474-76 | 2.1a, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1 |
| ГОСТ 14637-89 | 2.1a |
| ГОСТ 16523-89 | 2.1a |
| ГОСТ 19281-89 | 2.1a |
| ГОСТ 19903-74 | 1.3 |
| ТУ 14-1-4303-87 | 2.1a |

5. Срок действия продлен до 01.01.94 Постановлением Госстандарта СССР от 09.02.88 № 214

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1991 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в феврале 1988 г., июле 1989 г. (ИУС 5-88, 11-89)