|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОСТ 28548-90 (СТ СЭВ 6584-89) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Термины и определения Steeltubes. Termsanddefinitions Дата введения 01.01.91 Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий основных видов стальных труб. Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ. 1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1. 2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается. 2.1. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте. 2.2. В случае, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе «Определение» поставлен прочерк. 2.3. В табл. 1 в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках. 3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены в табл. 2-5. 4. В приложении приведена классификация основных видов стальных труб по способу их производства и назначению. Таблица 1 Термин Определение Общие понятие 1. Стальная труба Изделие из стали кольцеобразного, D. Stahlrohr овального, многоугольного или иной формы Е. Steel tube полого поперечного сечения относительно F. Tube en acier большой длины Бесшовные стальные трубы 2. Бесшовная стальная труба Стальная труба, не имеющая сварного шва D. Nahtloses Stahlrohr или другого соединения изготовленная одним Е. Seamless steel tube из способов ковки, прокатки, волочения или F. Tube en acier sans soudure прессования 3. Горячедеформированная бесшовная стальная труба Бесшовная стальная труба, деформированная при температуре выше D. Warmreduziertes nahtloses Stahlrohr температуры рекристаллизации Е. Hot-worked seamless steel tube F. Tube en acier sans soudure deforme a chaud 4. Горячекованая бесшовная стальная труба - D. Warmgeschmiedetes nahtloses Stahlrohr E. Hot-forged seamiess steel tube F. Tube en acier sans soudure deforme a chaud 5. Горячекатаная бесшовная стальная труба - D. Warmgeschmiedetes nahtloses Stahlrohr E. Hot-forged seamiess steel tube F. Tube en acier sans soudure lamine a chaud 6. Горячепрессованная бесшовная стальная труба - D. Warmgeschmiedetes nahtloses Stahlrohr E. Hot-forged seamiess steel tube F. Tube en acier sans soudure presse a chaud 7. Теплодеформированная бесшовная стальная труба Бесшовная стальная труба, деформированная при температуре до D. Nahtloses Stahlrohr, bei mittleren Temperaturen umgeformt температуры рекристаллизации Е. Warm-worked seamless steel tube F. Tube en acier sans soudure deforme a a l'etat tiede 8. Теплокатаная бесшовная стальная труба - D. Nahtloses Stahlrohr, bei mittleren Temperaturen gewalzt E. Warm-rolled seamless steel tube F. Tube en acier sans soudure lamine a l'etat tiede 9. Теплотянутая бесшовная стальная труба - D. Nahtloses Stahlrohr, bei mittleren Temperaturen gezogen E. Warm-drawn seamless steel tube F. Tube en acier sans soudure etire a l'etat tiede 10. Холоднодеформированная бесшовная стальная труба Бесшовная стальная труба, заданный размер которой получен способом холодной D. Kaltumgeformtes nahtloses Stahlrohr деформации E. Cold-worked seamless steel tube F. Tube en acier sans soudure deforme a froid 11. Холоднокатаная бесшовная стальная труба - D. Kaltgewalгtes nahtloses Stahlrohr E. Cold-rolled seamless steel tube F. Tube en acier sans soudure lamine a troid 12. Холоднотянутая бесшовная стальная труба - D. Kaitgezogenes nahtloses Stahlrohr E. Cold-drawn seamless steel tube F. Tube en acier sans soudure etire a froid 13. Центробежнолитая бесшовная стальная труба - D. Im Schleudergubverfahren hergestelltes nahtloses Stahlrohr E. Centrifugal-cast seamless steel tube F. Tube en acier sans soudure a coulee centrifuge Сварные стальные трубы 14. Сварная стальная труба Стальная труба, изготовленная из штрипсов D. Geschweifites Stahlrohr или листового проката путем формовки и E. Welded steel tube сварки F. Tube soude en acier 15. Электросварная стальная труба Сварная стальная труба, изготовленная из D. Electrisch geschweifites Stahlrohr штрипсов или листового проката путем E. Electric welded steel tube формовки и электросварки F. Tube en acier a soudure electrique 16. Прямошовная электросварная стальная труба Электросварная стальная труба, изготовленная путем сварки прямого стыка D. Elektrisch geschweibtes Stahlrohr mit gerader Naht параллельного оси трубы E. Electric line welded steel tube F. Tube en acier a soudure electrique lon gitudinale 17. Горячедеформированная прямошовная электросварная стальная труба Прямошовная электросварная стальная труба, подвергнутая после сварки горячей D. Elektrisch geschweibtes Stahlrohr mit gerader Naht, warmreduziert деформации E. Hot-worked electric line welded steel tube F. Tube en acier deforme a chaud a soudure electrique longitudinale 18. Холоднодеформированная прямошовная электросварная стальная труба Прямошовная электросварная стальная труба, подвергнутая после сварки холодной D. Elektrisch geschweibtes Stahlrohr mit gerader Naht, kaltumgeformt деформации E. Hot-worked electric line welded steel tube F. Tube en acier deforme a froid a soudure electrique longitudinale 19. Холоднокатаная прямошовная электросварная стальная труба - D. Elektrisch geschweifites Stahlrohr mit gerader Naht, kaitgewalzt E. Cold-rolled electric line welded steel tube F. Tube en acier lamine a froid a soudure electrique longitudinale 20. Холоднотянутая прямошовная электросварная стальная труба - D. Elektrisch geschweifites Stahlrohr mit gerader Naht, kaitgezogen E. Cold-drawn electric line welded steel tube F. Tube en acier etire a froid a soudure electrique longitudinale 21. Спиральношовная электросварная стальная труба Электросварная стальная труба, изготовленная из штрипсов или листового D. Elektrisch geschweifites Stahlrohr mit Spiralnaht проката путем формовки по спирали и непрерывной сварки стыка спиральным швом E. Electric spirally welded steel tube F. Tube en acier a soudure electrique en spirale 22. Стальная труба печной сварки Стальная труба, изготовленная из D. Stumpfgeschweifites Stahlrohr разогретых штрипсов путем формовки и E. Furnace pressure welded steel tube сварки, заключающейся в использовании F. Tube en acier soude par pression a chaud способности к молекулярному сцеплению сдавливаемых поверхностей металлов нагретых до высокой температуры в печи Паяльные стальные трубы 23. Паяльная стальная труба Стальная труба изготовленная из D. Gelotetes Stahlrohr штрипсов путем формовки и пайки E. Soldered steel tube F. Tube en acier brase 24. Свертная двухслойная паяная стальная труба Паяная стальная труба изготовленная путем свертывания штрипса в два слоя и D. Spiralfoming uberlappt gewickeltes gelotetes Stahlrohr последующей пропайки медью по всей поверхности соприкосновения слоев E. Rolled up two-layer soldered steel tube F. Tube brase en acier enroule a deux couches Стальные трубы с покрышками 25. Стальная труба с неметаллическим покрытием Стальная труба покрытая внутри и (или) снаружи неметаллическим слоем D. Stahlrohr mit nichtmetallischer Beschichtung E. Steel tube with nonmetallic coating F. Tube en acier avec revetement non metallique 26. Стальная труба с металлическим покрытием Стальная труба покрытая внутри и (или) снаружи металлическим слоем D. Stahlrohr mit metallischer Beschichtung E. Steel tube with metallic coating F. Tube en acier avec revetement metallique Стальные трубы с обработанной поверхностью 27. Обточенная стальная труба Стальная труба обточенная внутри и (или) D. Stahlrohr geschalt снаружи E. Sharpened steel tube F. Tube en acier a surface tournee 28. Шлифованная стальная труба Стальная труба шлифованная внутри и D. Stahlrohr geschliffen (или) снаружи E. Ground steel tube F. Tube en acier a surface rectifiee 29. Полированная стальная труба Стальная труба полированная внутри и D. Stahlrohr poliert (или) снаружи E. Polished steel tube F. Tube en acier a surface polie Таблица 2 Алфавитный указатель терминов на русском языке Термин Номер термина Труба стальная 1 Труба стальная бесшовная 2 Труба стальная бесшовная горячедеформированная 3 Труба стальная бесшовная горячекатаная 5 Труба стальная бесшовная горячекованая 4 Труба стальная бесшовная горячепрессованная 6 Труба стальная бесшовная теплодеформированная 7 Труба стальная бесшовная теплокатаная 8 Труба стальная бесшовная теплотянутая 9 Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 10 Труба стальная бесшовная холоднокатаная 11 Труба стальная бесшовная холоднотянутая 12 Труба стальная бесшовная центробежнолитая 13 Труба стальная обточенная 27 Труба стальная паяная 23 Труба стальная паяная двухслойная свертная 24 Труба стальная печной сварки 22 Труба стальная полированная 29 Труба стальная сварная 14 Труба стальная с металлическим покрытием 26 Труба стальная с неметаллическим покрытием 25 Труба стальная шлифованная 28 Труба стальная электросварная 15 Труба стальная электросварная прямошовная 16 Труба стальная электросварная прямошовная горячедеформированная 17 Труба стальная электросварная прямошовная холоднодеформированная 18 Труба стальная электросварная прямошовная холоднокатаная 19 Труба стальная электросварная прямошовная холоднотянутая 20 Труба стальная электросварная спиральношовная 21 Таблица 3 Алфавитный указатель терминов на немецком языке Термин Номер термина Elektrisch geschweibtes Stahlrohr 15 Elektrisch geschweibtes Stahlrohr mit gerader Naht 16 Elektrisch geschweibes Stahlrohr mit gerader Nacht, kaltlimgeformt 18 Elektrisch geschweibtes Stahlrohr mit gerader Naht, kaitgewalzt 19 Elektrisch geschweibtes Stahlrohr mit gerader Naht, kaitgezogen 20 Elektrisch geschweibtes Stahlrohr mit gerader Naht, warmredliziert 17 Elektrisch geschweibtes Stahlrohr mit Spiralhalt Gelotetes Stahlrohr 21 23 Geschweibtes Stahlrohr 14 Im Schleudergubverfahrer hergestelltes nahtloses Stahlrohr 13 Kaitgewalztes nahtloses Stahlrohr 11 Kaitgezogenes nahtloses Stahlrohr 12 Kaltumgeformtes nahtloses Stahlrohr 10 Nahtloses Stahlrohr 2 Nahtloses Stahlrohr, bei mittleren Temperaturen gewalzt 8 Nahtloses Stahlrohr, bei mittleren Temperaturen gezogen 9 Nahtloses Stahlrohr, bei mittleren Temperaturen umgeformt 7 Spiralformig uberlappt gewickeltes gelotetes Stahlrohr 24 Stahlrohr 1 Stahlrohr, geschalt 27 Stahlrohr, geschliffen 28 Stahlrohr mit metellischer Beschichtung 26 Stahlrohr mit nichtmetallischer Beschicntung 25 Stahlrohr, poliert 29 Stumpfgeschweibtes Stahlrohr 22 Warmgeprebtes nahtloses Stahlrohr 6 Warmgeschmiedetes nahtloses Stahlrohr 4 Warmgewalztes nahtloses Stahirohr 5 Warmrediiziertes nahtloses Stahlrohr 3 Таблица4 Алфавитный указатель терминов на английском языке Термин Номер термина Centrifugal-cast seamless steel tube 13 Cold-drawn electric line welded steel tube 21 Cold-drawn seamless steel tube 12 Cold-rolled electric line welded steel tube 19 Cold-rolled seamless steel tube 11 Cold-worked seamless steel tube 10 Electric line welded steel tube 16 Electric spirally welded steel tube 21 Electric welded steel tube 15 Furnace pressure welded steel tube 22 Ground steel tube 18 Hot-forged seamless steel tube 4 Hot-pressed seamless steel tube 6 Hot-rolled seamless steel tube 5 Hot-worked electric line welded steel tube 17, 18 Hot-worked seamless steel tube 3 Polished steel tube 29 Rolled up two-layer soldered steel tube 24 Seamless steel tube 2 Sharpened steel tube 27 Soldered steel tube 23 Steel tube 1 Steel tube with metal coating 26 Steel tube with nonmetallic coating 25 Warm-drawn seamless steel tube 9 Warm-roiled seamless steel tube 8 Warm-worked seamless steel tube 7 Welded steel tube 14 Таблица5 Алфавитный указатель терминов на французском языке Термин Номер термина Tube brase en acier enroule a deux couches 24 Tube en acier 1 Tube en acier a soudure eiectrique en spirale 21 Tube en acier a soudure eiectrique 15 Tube en acier a soudure eiectrique longitudinale 16 Tube en acier a surface polie 29 Tube en acier a surface rectifiee 28 Tube en acier a surface tournee 27 Tube en acier avec revetement non metallique 25 Tube en acier avec revetement metallique 26 Tube en acier brase 23 Tube en acier deforme a froid a soudure electrique longitudinale 18 Tube en acier deforme a chaud a soudure clectrique longitudinale 17 Tube en acier etire a froid a soudure eiectrique long tudinale 20 Tube en acier lamine a froid a soudure eiectrique longitudinale 19 Tube en acier sans soudure 2 Tube en acier sans soudure a coulee centrifuge 13 Tube en acier sans soudure deforme a chaud 3 Tube en acier sans soudure deforme a froid 10 Tube en acier sans soudure deforme a l'etat tiede 7 Tube en acier sans soudure etire a froid 12 Tube en acier sans soudure etire a l'etat tiede 9 Tube en acier sans soudure forge a shaud 4 Tube en acier sans soudure lamine a chaud 5 Tube en acier sans soudure lamine a froid 11 Tube en scier sans soudure lamine a l'etat tiede 8 Tube en acier sans soudure presse a chaud 6 Tube en acier soude par pression a chaud 22 Tube soude en acier 14 ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное КЛАССИФИКАЦИЯ 1. Стальные трубы по способу производства подразделяют на: 1.1. Бесшовные стальные трубы. 1.1.1. Горячедеформированные бесшовные стальные трубы. 1.1.1.1. Горячекованые бесшовные стальные трубы. 1.1.1.2. Горячекатаные бесшовные стальные трубы. 1.1.1.3. Горячепрессованные бесшовные стальные трубы. 1.1.2. Теплодеформированные бесшовные стальные трубы. 1.1.2.1. Теплокатаные бесшовные стальные трубы. 1.1.2.2. Теплотянутые бесшовные стальные трубы. 1.1.3. Холоднодеформированные бесшовные стальные трубы. 1.1.3.1. Холоднокатаные бесшовные стальные трубы. 1.1.3.2. Холоднотянутые бесшовные стальные трубы. 1.1.4. Центробежнолитые бесшовные стальные трубы. 1.2. Сварные стальные трубы. 1.2.1. Электросварные стальные трубы. 1.2.1.1. Прямошовные электросварные стальные трубы. 1.2.1.1.1. Горячедеформированные прямошовные электросварные стальные трубы. 1.2.1.1.2. Холоднодеформированные прямошовные электросварные стальные трубы. 1.2.1.1.2.1. Холоднокатаные прямошовные электросварные стальные трубы. 1.2.1.1.2.2. Холоднотянутые прямошовные электросварные стальные трубы. 1.2.1.2. Спиральношовные электросварные стальные трубы. 1.2.2. Стальные трубы печной сварки. 3. Паяные стальные трубы. 3.1. Свертные паяные стальные трубы. 4. Стальные трубы с покрытием. 4.1. Стальные трубы с неметаллическим покрытием. 4.2. Стальные трубы с металлическим покрытием. 5. Стальные трубы с обработанной поверхностью. 5.1. Обточенные стальные трубы. 1.5.2. Шлифованные стальные трубы. 1.5.3. Полированные стальные трубы. 2. Стальные трубы по форме сечения подразделяют: 2.1. Круглые стальные трубы. 2.2. Квадратные стальные трубы. 2.3. Прямоугольные стальные трубы. 2.4. Каплевидные стальные трубы. 2.5. Овальные стальные трубы. 2.6. Плоскоовальные стальные трубы. 2.7. Стальные трубы других форм сечения. 3. Стальные трубы по отделке концов подразделяют: 3.1. Нарезные стальные трубы. 3.2. Стальные трубы с суженными концами. 3.3. Стальные трубы с расширенными концами. 3.4. Стальные трубы с высаженными концами. 3.5. Стальные трубы с другими видами концов. 4. Стальные трубы по назначению (условиям применения) подразделяют на: 4.1. Стальные трубы общего назначения. 4.2. Стальные трубы целевого назначения. 4.2.1. Стальные трубы для геологической разведки и добычи нефти. 4.2.1.1. Бурильные стальные трубы. 4.2.1.2. Обсадные стальные трубы. 4.2.1.3. Насосно-компрессорные стальные трубы. 4.2.1.4. Нефтепроводные стальные трубы. 4.2.2. Водогазопроводные стальные трубы. 4.2.3. Магистральные стальные трубы. 4.2.4. Подшипниковые стальные трубы. 4.2.5. Стальные трубы с гарантированными свойствами при повышенных температурах. 4.2.6. Стальные трубы высокого давления. 4.2.7. Нержавеющие стальные трубы. 4.2.8. Жаропрочные стальные трубы (котельные). 4.2.9. Стальные трубы для химического оборудования. 4.2.10. Стальные трубы другого целевого назначения. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ В. М. Ворона, В. Ф. Ганзина 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.04.90 № 1077 3. Стандарт соответствует СТ СЭВ 6584-89 в части терминов и определений 4. Срок первой проверки-1999 г.; периодичность проверки-10 лет 5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ |  |
| --- | --- | --- |