|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 4029-63 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ Конструкция и размеры Round roofing felt nails. Construction and dimensions ГОСТ 4029-63 Дата введения 01.07.64 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Конструкция и размеры толевых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. мм Длина стержня d Длина гвоздя l 2,0 20 25 2,5 32 40 3,0 40 Условное обозначение гвоздей с диаметром стержня 2,0 мм и длиной 25 мм: Гвозди 2×25 ГОСТ 4029-63 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Технические требования на гвозди-по ГОСТ 283-75. 3. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении. (Введен дополнительно, Изм. № 1). ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Теоретическая масса гвоздей Размер гвоздей d×l, мм Масса 1000 г8воздей, кг,  2,0×20 0,482 2,0×25 0,605 2,5×32 1,22 2,5×40 1,52 3,0×40 2,23 (Измененная редакция, Изм. № 2). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР ИСПОЛНИТЕЛИ К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 568 3. ВЗАМЕН ГОСТ 4029-48 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта ГОСТ 283-75 2 5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.85 № 1353. 6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2-81, 4-88. |  |
| --- | --- | --- |