|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ ТАРНЫЕ КРУГЛЫЕ КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 4034-63 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ ТАРНЫЕ КРУГЛЫЕ Конструкция и размеры Round box nails. Construction and dimensions ГОСТ 4034-63 Дата введения 01.07.64 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Конструкция и размеры тарных круглых гвоздей с плоской головкой должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1. Черт. 1. Таблица 1 мм Диаметр стержня d Длина гвоздя l Диаметр головки D Номин. Пред. откл. 1,4 25 3,5 ± 0,2 30 1,6 25 4,0 35 1,8 32 4,5 ± 0,2 40 45 2,0 40 5,0 45 2,2 50 5,5 ± 0,3 2,5 50 6,0 60 3,0 70 6,5 80 Условное обозначение гвоздей с плоской головкой, с диаметром стержня 2,5 мм и длиной 50 мм: Гвозди П 2,5×50 ГОСТ 4034-63 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Конструкция и размеры тарных круглых гвоздей с конической головкой должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл.2. Черт. 2. Таблица 2 мм Диаметр стержня d Длина гвоздя l Диаметр головки D Номин. Пред. откл. 1,6 25 4,0 ± 0,2 35 1,8 32 4,5 40 45 2,0 40 5,0 45 2,2 50 5,5 ± 0,3 2,5 50 6,0 60 3,0 70 6,5 80 Условное обозначение гвоздей с конической головкой с диаметром стержня 2,5 мм и длиной 50 мм: Гвозди К 2,5×50 ГОСТ 4034-63 (Измененная редакция, Изм. № 1). 3. Технические требования на гвозди-по ГОСТ 283-75. 4. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении. (Введен дополнительно, Изм. № 1). ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Теоретическая масса гвоздей Гвозди с плоской головкой Гвозди с конической головкой Размер гвоздей, d×l, мм Масса 1000 гвоздей, кг Размер гвоздей, d×l, мм Масса 1000 гвоздей, кг 1,4×25 0,291 1,6×25 0,384 1,4×30 0,351 1,6×35 0,530 1,6×25 0,394 1,8×32 0,910 1,6×35 0,460 1,8×40 0,784 1,8×32 0,641 1,8×45 0,884 1,8×40 0,783 2,0×40 0,97 1,8×45 0,883 2,0×45 1,12 2,0×40 0,99 2,2×50 1,49 2,0×45 1,11 2,5×50 1,91 2,2×50 1,49 2,5×60 2,28 2,5×50 1,92 3,0×70 3,81 2,5×60 2,29 3,0×80 4,36 3,0×70 3,82 3,0×80 4,38 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР ИСПОЛНИТЕЛИ К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 572 3. ВЗАМЕН ГОСТ 4034-48 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта ГОСТ 283-75 2 5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.85 № 1357. 6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2-81, 4-88). |  |
| --- | --- | --- |