|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ С Т А Н Д А Р Т СОЮЗА ССР ПОЛОСЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ И КОВАНЫЕ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ СОРТАМЕНТ ГОСТ 4405-75 КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПОЛОСЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ И КОВАНЫЕ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ СОРТАМЕНТ Hot-rolled and wrought tool steel strips. Dimensions Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 марта 1975 г. № 691 срок введения установлен с 01.01.76 Постановлением Госстандарта СССР от 06.06.88 № 1637 срок действия продлен до 01.01.94 Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные и кованые полосы прямоугольного сечения из инструментальной углеродистой, легированной и быстрорежущей стали. (Измененная редакция, Изм. № 2). 1. Размеры сечения и предельные отклонения должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1. Таблица 1 мм Размеры Предельные отклонения (плюсовые) Размеры Предельные отклонения (плюсовые) сечения полосы (sxb) для горячекатаной полосы для кованой полосы сечения полосы (sxb) для горячекатаной полосы для кованой полосы по толщине по шири- не по толщине по ширине по толщине по ширине по толщине по ширине 3Х12 0,4 0,8 - - 7Х30 0,5 1,3 - - 3Х20 0,4 1,0 - - 7Х35 0,5 1,8 - - 3Х25 0,4 1,3 - - 7Х40 0.5 1,8 - - 3Х30 0,4 1,3 - - 8Х12 0,5 0,8 - - 4Х10 0,4 0,8 - - 8Х14 0.5 0,8 - - 4Х12 0,4 0,8 - - 8Х16 0,5 1,0 - - 4Х14 0,4 0,8 - - 8X18 0,5 1,0 - - 4Х15 0,4 0,8 - - 8Х20 0,5 1,0 - - 4Х16 0,4 1,0 - - 8Х22 0,5 1,0 - - 4Х18 0,4 1,0 - - 8Х25 0,5 1,3 - - 4Х20 0,4 1,0 - - 8Х27 0,5 1,3 - - 4Х25 0,4 1,3 - - 8Х30 0,5 1,3 - - 4Х30 0,4 1,3 - - 8Х35 0,5 1,8 - - 4ХЗ5 0,4 1,8 - - 8Х40 0,5 1,8 - - 4Х40 0,4 1,8 - - 8Х45 0,5 1,8 - - 4Х45 0,4 1,8 - - 8Х50 0,5 2,0 - - 5Х10 0,5 0,8 - - 8Х60 0,5 2,2 - - 5Х12 0,5 0,8 - - 8Х65 0,5 2,6 - - 5Х14 0,5 0,8 - - 8Х80 0,5 2,8 - - 5Х15 0,5 0,8 - - 8Х100 0,5 3,0 - - 5Х16 0,5 1,0 - - 8Х120 0,5 3,5 - - 5Х20 0,5 1,0 - - 9Х25 0,5 1,3 - - 5X25 0,5 1,3 - - 9Х30 0,5 1,3 - - 5Х30 0,5 1,3 - - 10х14 0,6 0,8 - - 5Х35 0,5 1,8 - - 10Х16 0,6 1,0 - - 5Х40 0,5 1,8 - - 10Х18 0,6 1,0 - - 5Х45 0,5 1,8 - - 10X20 0,6 1,0 - - 6Х10 0,5 0,8 - - 10Х25 0,6 1,3 - - 6Х12 0,5 0,8 - - 10X30 0,6 1,3 - - 6Х14 0,5 0,8 - - 10Х35 0,6 1,8 - - 6Х16 0,5 1,0 - - 10Х40 0,6 1,8 - - 6Х18 0,5 1,0 - - 10Х45 0,6 1,8 - - 6Х20 0,5 1,0 - - 10Х50 0,6 2,0 - - 6Х22 0,5 1,0 - - 10Х60 0,6 2,2 - - 6Х25 0,5 1,3 - - 10Х65 0,6 2,6 - - 6Х28 0,5 1,3 - - 10X80 0,6 2,8 - - 6Х30 0,5 1,3 - - 10Х90 0,6 3,0 - - 6Х35 0,5 1,8 - - 10Х100 0,6 3,2 - - 6Х40 0.5 1,8 - - 10Х120 0,6 3,5 - - 6Х45 0,5 1,8 - - 10Х140 0,6 4,0 - - 6Х50 0,5 2,0 - - 10¦Х160 0,6 4,5 - - 6Х60 0,5 2,2 - - 12Х16 0,6 1,0 - - 6Х65 0,5 2,6 - - 12X20 0,6 1,0 - - 7Х12 0,5 0,8 - - 12Х22 0,6 1,0 - - 7Х14 0,5 0,8 - - 12Х25 0,6 1,3 - - 7Х18 0,5 1,0 - - 12X28 0,6 1,3 - - Продолжение табл. 1 мм Размеры Предельные отклонения (плюсовые) Размеры Предельные отклонения (плюсовые) сечения полосы (sxb) для горячекатаной полосы для кованой полосы сечения полосы (sxb) для горячекатаной полосы для кованой полосы по толщине по шири- не по толщине по ширине по толщине по ширине по толщине по ширине 12Х30 0,6 1,3 - - 20Х22 0,8 1,3 - - 12X35 0,6 1,8 - - 20Х25 0,8 1,3 - - 12Х40 0,6 1,8 - - 20Х30 0,8 1,3 - - 12X45 0,6 2,0 - - 20X32 0,8 1,8 - - 12X50 0,6 2,0 - - 20Х35 0,8 1,8 - - 12Х60 0,6 2,2 - - 20Х38 0,8 1.8 - - 12X65 0,6 2,6 - - 20Х40 0,8 1,8 1,3 2,0 12Х75 0,6 2,8 - - 20Х45 0,8 2,0 1,3 2,3 12Х90 0,6 3,0 - - 20Х47 0,8 2,0 1,3 2,5 12X100 0,6 3,2 - - 20Х50 0,8 2,0 1,3 2,5 12X120 0,6 3,5 - - 20Х60 0,8 2,2 1,3 3,0 12X140 0,6 4,0 - - 20Х70 0,8 2,6 1,3 3,5 12Х160 0,6 4,5 - - 20Х80 0,8 2,8 1,3 4,0 14Х16 0,6 1,0 - - 20X90 0,8 3,0 1,3 4,0 14Х20 0,6 1,0 - - 20Х100 0.8 3,2 1,3 4,0 14X22 0,6 1,0 - - 20Х120 0,8 3,5 - - 14Х25 0,6 1,3 - - 20Х160 0,8 4,5 - - 14Х30 0,6 1,3 - - 20Х180 0,8 4,8 - - 14Х35 0,6 1,8 - - 22Х30 1,0 1,3 - - 14Х40 0,6 1,8 - - 22X35 1,0 1,3 - - 15Х22 0,7 1,0 - - 22Х45 1,0 1,8 1,3 2,0 15Х40 0,7 1,8 - - 22X50 1,0 2,0 1,3 2,5 16х20 0,8 1,0 - - 24Х45 1,0 2,0 1,3 2,3 16Х22 0,8 1,0 - - 24Х65 - - 1,3 3,5 16Х25 0,8 1,3 - - 25X30 1,0 1,3 - - 16х30 0,8 1,3 - - 25X35 1,0 1,8 - - 16х32 0,8 1,8 - - 25X38 1,0 1,8 - - 16Х35 0,8 1,8 - - 25X40 1,0 1,8 - - 16Х38 0,8 1,8 - - 25Х50 1,0 2,0 1,5 2,5 16Х40 0,8 1,8 - - 25X55 1,0 2,0 - - 16Х45 0,8 2,0 - - 25X60 1,0 2,2 1,5 3,0 16X50 0,8 2,0 - - 25Х75 - - 1,5 3,5 16X60 0,8 2,2 - - 25Х80 - - 1,5 4,0 16X65 0,8 2,6 - - 25Х85 - - 1,5 4,0 16Х80 0,8 2,8 - - 25Х100 - - 1,5 4,0 16X100 0,8 4 2 - - 25X110 - - 1,5 4,0 16X130 0,8 3,7 - - 25Х135 1,0 4,0 - - 16X160 0,8 4,5 - - 25X150 1,0 4,5 - - 18X22 0,8 1,0 - - 25Х200 1,0 5,0 - - 18Х25 0,8 1,3 - - 30Х35 1,2 1,8 - - 18Х27 0,8 1,3 - - 30Х40 1,2 1,8 1,8 2,0 18X30 0,8 1,3 - - 30X45 1,2 2,0 1,8 2,3 18Х34 0,8 1,8 - - 30X50 1,2 2,0 1,8 2,5 18Х35 0,8 1,8 - - 30Х60 - - 1,8 3,0 18Х42 0,8 1,8 - - 30Х90 - - 1,8 4,0 18Х60 0,8 2,2 - - 30х95 - - 1,8 4,0 Продолжение табл. 1 мм Размеры Предельные отклонения (плюсовые) Размеры Предельные отклонения (плюсовые) сечения полосы (sxb) для горячекатаной полосы для кованой полосы сечения полосы (sxb) для горячекатаной полосы для кованой полосы по толщине по шири- не по толщине по ширине по толщине по ширине по толщине по ширине 30Х100 - - 1,8 4,0 40Х210 1,8 5,0 - - 30Х110 - - 1,8 4,0 40Х300 1,8 7,0 - - 30Х120 - - 1,8 5,0 45Х80 - - 2,1 4,0 30Х125 - - 1,8 5,0 45Х90 - - 2,1 4,0 30Х130 - - 1,8 5,0 50Х100 - - 2,5 4,0 30Х150 - - 1,8 6,0 50Х150 - - 2,5 6,0 30Х170 1,2 4,5 - - 50Х160 - - 2,5 7,0 30Х180 1,2 4,8 - - 50Х175 - - 2,5 7,0 30Х200 1,2 5,0 - - 50Х200 - - 2,5 8,0 32Х160 - - 1,8 7,0 50Х250 - - 2,5 8,0 35Х50 - - 2,0 2,5 55Х80 - - 3,0 4,0 35Х65 - - 2,0 2,7 60Х80 - - 4,0 4,0 35Х60 - - 2,0 3,0 60Х90 - - 4,0 4,0 35Х65 - - 2,0 3,5 60Х120 - - 4,0 5,0 35Х70 - - 2,0 3,5 60Х150 - - 4,0 6,0 35Х75 - - 2,0 3,5 60Х180 - - 4,0 8,0 35Х80 - - 2,0 4,0 60X240 - - 4,0 12,0 35Х120 - - 2,0 5,0 60Х300 - - 4,0 15,0 35Х145 - - 2,0 6,0 75Х100 - - 5,0 5,0 40Х60 - - 2,0 3,0 75X125 - - 5,0 6,0 40Х80 - - 2,0 4,0 75X150 - - 5,0 7,0 40Х100 - - 2,0 4,0 75Х200 - - 5,0 10,0 40Х120 - - 2,0 5,0 75X250 - - 5,0 12,0 40X160 - - 2,0 7,0 75X300 - - 5,0 15,0 40Х200 - - 2,0 8,0 80Х300 - - 5,0 15,0 Примечания: 1. Допускается выпуклость (бочкообразность) или вогнутость узких граней. Выпуклость не должна выводить полосу по ширине за предельное отклонение, а вогнутость-за пределы номинального размера. 2. По согласованию потребителя с изготовителем могут изготавливаться полосы других размеров с предельными отклонениями по ближайшему меньшему размеру. (Измененная редакция, Изм. №2). 1а. В зависимости от назначения полосы изготовляют: мерной длины; кратной мерной длины; немерной длины. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 2. Длина полос должна соответствовать указанной в табл. 2. Таблица 2 Длина полос, м кованых, не менее горячекатаных при ширине до 50 мм св. 50 мм От 1,5 до 6,0 1,5 1,0 3. Предельные отклонения по длине полос мерной и кратной мерной длины не должны превышать указанных в табл. 3. Таблица 3 Предельные отклонения по длине, мм Длина полосы, м для горячекатаных полос для кованых полос До 4 +30 +100 Св. 4 до 6 включ. +50 –50 » 6 +70 Примечание: По требованию потребителя горячекатаные полосы изготовляют с предельными отклонениями по длине +25мм, кованые при длине до 4м-+40 мм. 2; 3. (Измененная редакция, Изм. №2). 4. Полосы должны быть с острыми кромками. Допускается притупление кромок, не превышающее 0,15 толщины. 5. Серповидность полосы не должна превышать 0,5 % длины. По согласованию изготовителя с потребителем полосу изготовляют с серповидностью не более 0,2 % длины. 6. Неплоскостность полосы не должна превышать 0,5 % длины, с 01.01.91-0,4 %. По согласованию изготовителя с потребителем полосу изготовляют с отклонением от плоскостности не более 0,2 % длины. 5; 6. (Измененная редакция, Изм. № 2). 7. Ромбовидность полосы не должна превышать предельных отклонений на ширину. 7а. Размеры сечения полосы проверяют на расстоянии не менее 150 мм от торцов. Методы измерения отклонений формы-по ГОСТ 26877-91. (Введен дополнительно, Изм. №2). 8. Марки стали и технические требования-по ГОСТ 1435-90, ГОСТ 5950-73, ГОСТ 19265-73 и другой нормативно-технической документации. (Измененная редакция, Изм. №2). |  |
| --- | --- | --- |