|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ. СОРТАМЕНТ ГОСТ 8560-78 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ. СОРТАМЕНТ Rolled-stock calibrated hexahedronal. Range of products. ГОСТ 8560-78 Взамен ГОСТ 7560-67 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 августа 1978 г. № 2079 срок действия установлен с 01.07. 1979 г. до 01.07. 1984 г. 1. Настоящий стандарт распространяется на прокат калиброванный шестигранный размером от 3 до 100 мм. Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ РС 962-67. (Измененная редакция, Изм. № 2). 2. Размеры сечения проката и предельные отклонения по ним в зависимости от классов точности должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1. Таблица 1 Размер проката (диаметр аписанного круга а или размер "под ключ"), мм Предельные отклонения, мм Диаметр описанной окружности, А, мм Предельные отклонения, мм Площадь поперечного сечения, мм2 Масса 1 м длины, кг h10 h11 h12 3,0 -0,040 -0,060 -0,100 3,4 -0,2 7,79 0,061 3,2 -0,048 -0,075 -0,120 3,7 8,87 0,070 3,5 4,0 10,61 0,083 4,0 4,6 13,86 0,109 4,5 5,2 17,54 0,138 5,0 5,8 21,65 0,170 5,5 6,3 26,20 0,206 6,0 6,9 31,18 0,245 6,5 -0,058 -0,090 -0,150 7,4 36,59 0,2087 7,0 8,1 42,44 0,333 8,0 9,2 -0,4 55,43 0,435 9,0 10,4 -0,5 70,15 0,551 10,0 11,5 86,60 0,608 11,0 -0,070 -0,110 -0,180 12,7 -0,6 104,8 0,823 12,0 13,8 124,7 0,979 13,0 15,0 -0,7 146,4 1,150 14,0 16,2 169,7 1,330 15,0 17,3 194,9 1,530 16,0 18,4 221,7 1,740 17,0 19,6 -0,8 250,3 1,960 18,0 20,7 280,6 2,200 19,0 -0,084 -0,130 -0,210 21,9 312,6 2,450 20,0 23,0 346,4 2,720 20,8 23,9 -0,9 274,7 2,940 21,0 24,2 381,9 3,000 22,0 25,4 419,2 3,290 24,0 27,7 498,8 3,920 25,0 28,8 541,3 4,250 26,0 30,0 -1,0 585,4 4,600 27,0 31,2 631,3 4,960 28,0 32,3 679,0 5,330 30,0 34,6 779,4 6,120 32,0 -0,100 -0,160 -0,250 36,9 -1,1 886,8 6,96 34,0 39,2 1001,0 7,86 36,0 41,6 -1,3 1122,0 8,81 38,0 43,8 1251,0 9,82 40,0 46,1 1386,0 10,88 41,0 47,3 1456,0 11,40 42,0 48,5 1527,0 11,99 45,0 51,9 1754,0 13,77 46,0 53,1 -1,4 1833,0 14,40 48,0 55,4 -1,5 2000,0 15,60 50,0 57,7 2165,0 17,00 53,0 -0,120 -,0190 -0,300 61,2 -1,7 2433,0 19,1 55,0 63,5 2620,0 20,6 56,0 64,6 2715,0 21,3 60,0 69,3 3118,0 24,5 63,0 72,7 3437,0 27,0 65,0 75,0 -1,8 3659,0 28,7 70,0 - -0,190 -0,300 80,8 4244,0 33,3 75,0 86,5 -1,9 4871,0 38,2 80,0 92,3 5542,0 43,5 85,0 - -0,220 -0,350 98,0 -1,2 6257,0 49,1 90,0 104,0 -1,3 7015,0 55,1 95,0 110,0 7816,0 61,4 100,0 115,0 -1,4 8660,0 68,0 Примечания: 1. По требованию потребителя прокат калиброванный шестигранный изготовляют других размеров, не указанных в табл. 1. Предельные отклонения в этом случае должны соответствовать нормам, установленным для ближайшего большего диаметра. 2. Площадь поперечного сечения и линейная плотность проката калиброванного шестигранного вычислены по номинальному размеру. Плотность проката принята равной-7,85 г/см3. 3. Для проката из высоколегированных марок сталей и сплавов, подвергаемых термической обработке и травлению, предельные отклонения по размерам устанавливаются на 30 % более квалитета h12. (Измененная редакция, Изм. № 1, № 2). 3. Прокат калиброванный шестигранный изготовляется в прутках. По требованию потребителя прокат изготовляется в мотках. (Измененная редакция, Изм. № 1, № 2). 4. В зависимости от назначения прутки изготовляют: мерной длины; кратной мерной длины; немерной длины с остатком до 10 % массы партии; ограниченной длины в пределах немерной. Остатком считаются прутки длиной не менее 1,5 м. (Измененная редакция, Изм. № 1). 5. Прутки изготовляют длиной от 2 до 6,5 м. По требованию потребителя прутки изготавливаются больших длин. (Измененная редакция, Изм. № 1). Пункты 6, 7 исключены, Изм. № 1). 8. Предельные отклонения по длине прутков мерной и кратной мерной длины не должны превышать: +30 мм-при длине прутков до 4 м; +50 мм-при длине прутков свыше 4 м. 9. Кривизна прутков не должна превышать значений, указанных в табл. 2. Таблица 2 Размер прутков, мм Предельная кривизна в зависимости от поля допуска на 1 м длины, мм на полную длину, % h10 и h11 h12 h10 и h11 h12 До 25 2 3 0,2 0,3 Св. 25 до 50 1 2 0,1 0,2 Св. 50 1 1 0,1 0,1 Отклонение от прямолинейности должно быть равномерным по всей длине. На концах прутков короткие продольные изгибы не допускаются. (Измененная редакция, Изм. № 1). 10. Скручивание прутков на 1 м длины (черт. 2) не должно превышать 3°. Черт. 2 (Измененная редакция, Изм. № 1). 11. Рез прутка должен быть под прямым углом к его продольной оси. Допускаемая косина реза не должна превышать: 0,2 а-при размере прутков до 15мм; 0,17 а-при размере прутков до 16 мм; 3 мм-при размере прутков свыше 16 до 30 мм. (Измененная редакция, Изм. № 1). 12. Длина смятых концов прутков не должна превышать норм, указанных в табл. 3. Таблица 3 Размер прутков Длина смятых концов, не более До 25 20 Св. 25 до 50 25 » 50 » 70 30 (Введен дополнительно, Изм. № 1). 13. Радиус закругления кромок определяется по требованию потребителя и не должен превышать, значений, указанных в табл. 4. Таблица 4 Размеры прутков Радиус закругления кромок для групп, не более 1 2 До 25 0,5 0,5 Св. 25 0,5 1,0 (Введен дополнительно, Изм. № 1). |  |
| --- | --- | --- |