|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8951-75* (СТ СЭВ 3301-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. КРЕСТЫ ПРЯМЫЕ Основные размеры Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Straight four-way junction pieces. Basic dimensions ГОСТ 8951-75* (CT СЭВ 3301-81) Взамен ГОСТ 8951-59 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры крестов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ. 3301-81. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию креста. Размеры в мм Условный Масса без покрытия, кг, не более* проход Dy Резьба d L Вариант по ГОСТ 8944-75 1 2 8 G1/4-В 21 0,083 0,089 10 G38-В 25 0,105 0,113 15 G1/2-В 28 0,163 0,179 20 G3/4 -В 33 0,284 0,254 25 G 1 - В 38 0,383 0,392 32 G11/4 -В 45 0,585 0,561 40 G 11/2-В 50 0,797 0,681 50 G 2 -В 58 1,251 1,117 (65) G 21/2-В 69 1,769 1,587 (80) G 3 -В 78 2,351 2,119 (100) G 4 -B 96 4,585 3,921 * Для справок. Примечания: 1. Кресты с Dy указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется 2. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%. Примеры условных обозначений Прямого креста без покрытия с Dy 25 мм: Крест 25 ГОСТ 8951-75 То же, с цинковым покрытием: Крест Ц-25 ГОСТ 8951-75 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |