|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8953-75* Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. КРЕСТЫ С ДВУМЯ ПЕРЕХОДАМИ Основныеразмеры Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Four-way junction pieces with two passages. Basic dimensions. ГОСТ 8953-75* Взамен ГОСТ 8953-59 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры крестов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию креста. Размеры в мм Условный Резьба Масса без покрытия, кг, не более* проход DyDy1 d d1 d2 L L1 L2 Вариант по ГОСТ 8944-75 Dy2 1 2 201515 G ¾-В G Ѕ -В G Ѕ-В 30 31 28 0,200 0,180 202015 G ¾ - В G ѕ-В G Ѕ-В 33 33 31 0,264 0,217 251520 G 1-В G Ѕ-В G ѕ-В 32 34 30 0,252 0,230 252020 G 1-В G ѕ-В G ѕ-В 35 36 33 0,316 0,268 322025 G 1 3/4- В G ѕ -В G 1-В 36 41 35 0,396 0,342 * Для справок. Примечание. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %. Примеры условных обозначений Креста с двумя переходами без покрытия с Dу 25 мм на Dу1 15 мм и Dу2 20 мм: Крест 251520ГОСТ 8953-75 То же, с цинковым покрытием: Крест Ц-2515  20ГОСТ 8953-75 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |