ЛИСТЫ ИЗ МАГНИЕВО – ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ

МА18 И МА21

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 1 – 809 – 725 83

(Взамен ТУ 1 – 9 – 199 – 74)

Настоящие технические условия распространяются из магниево – литиевых сплавов марок МА18 и МА21

- СОРТАМЕНТ

  - Размеры листов должны удовлетворять требованиям табл.1

ТАБЛИЦА 1

| Толщина листов, мм | Ширина листов, мм | Длина листов, мм |
| --- | --- | --- |
| От 0,8 до 2,0 вкл. | 600, 800, 1000 | 1500, 2000, 2500 |
| От 2,0 до 10,0 вкл. | 800, 1000 | 1500, 2000 |

  - Предельные отклонения листов по толщине, ширине и длинне должны соответствовать требованиям ГОСТ 22635 – 77.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Химический состав сплавов МА18 и МА21, должны соответствовать ГОСТ 14957 – 76.

  - Листы поставляются:

- без термической обработки (теплокатанные) из сплава МА18 толщиной от 5 мм до 10 мм и из сплава МА21 толщиной от 0,8 мм до 10,0 мм – без дополнительной маркировки;

- в отожженном (искусственно состаренном) состоянии листы сплавов МА18 и МА21 толщиной от 0,8 мм до 4,5 мм – маркируются «Т1».

Состояние поставки листов сплава МА21 оговариваются в наряд-заказе.

2.3. Механические свойства листов, определяемые на образцах, вырезанных в состоянии поставки, должна удовлетворять требованиям табл.2.

ТАБЛИЦА 2

| Марка сплава | Состояние поставки | Значения мех. свойств, не более |
| --- | --- | --- |
|  |  | Временное сопротивление разрыву МПа (кгс/мм2) | Предел текучести МПА (кгс/мм2) | Относительное удлинение % |
| МА18 | Без термической обработки; отожженные | 147 (№15) | 98 (10) | 9 |
| МА21 | То же | 205 (21) | 147 (15) | 4 |

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения механических свойств листов сплава МА18 толщиной свыше 4,5 мм и листов сплава МА21 всех толщин – факультативны до накопления статистических данных.

  - Поверхность листов должна быть подвергнута травлению и оксидированию по нормативно-технической документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

  - Поверхность листов должна быть подвергнута травлению и оксидированию по нормативно-технической документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

  - На поверхность листов не допускается трещин, плены, расслоения.

На поверхности листов допускаются дефекты, обусловленные способом производства (закаты, рябизна, потертость, отпечатки от валков и прочие).

2.6	Качество выкатки листов – факультативно до накопления статистических данных.

3.МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

3.1	Листы предъявляют к приемке партиями, состоящими из листов одного состояния поставки, одного размера.

3.2	«Испытанию на растяжение подвергают 100% листов в партии на образцах, вырезанных в продольном и поперечном направлениях относительно прокатки ».

Контроль проводят:

- листов толщиной (0,8 - 2,5) мм по ГОСТ 11701 – 84 на образцах размерами: L0=20 мм, L0=√F0

- листов толщиной (3,0 – 10,0) мм по ГОСТ 1497 – 84 на образцах с начальной расчетной длинной L0=11,3√F0

1. В таблицу 2 внести поправку следующего содержания. Вместо слов «значения механических свойств не более» читать «значения механических свойств не менее».