УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА МАТЕРИАЛОВ

| Наименование | Марка или обозначение | Удельный вес |
| --- | --- | --- |
| А. Металлы 1. Алюминиевые сплавы деформируемые |
| Авиаль Авиаль повышенной прочности (ковочный) Алюминий технический Алюминиевый высокопрочный сплав с магнием и цинком Алюминиевомагниевый сплав Алюминиевомагниевый сплав (магналий с 5% М) Алюминиевомарганцевый сплав Дуралюмин Дуралюмин повышенной прочности Дуралюмин повышенной прочности (ковочный) Дуралюмин для заклепок Дуралюмин повышенной пластичности | АВ АК6 АД1, АД В95 АМг АМг5П АМц Д1 Д16 Д6 АК8 Д3П Д18П | 2,69 2,75 2,71 2,85 2,67 2,65 2,73 2,8 2,80 2,80 2,8 2,78 2,75 |
| 2. Алюминиевые сплавы литейные |
| Алюминиевомедномагниевый сплав с никелем Алюминиевокремниевый сплав Алюминиевокремниевомедный сплав с магнием и марганцем Алюминиевокремниевый сплав с медью и магнием | АЛ1 АЛ2 АЛ3 АЛ4 АЛ5 | 2,75 2,65 2,7 2,65 2,68 |

Продолжение

| Наименование | Марка или обозначение | Удельный вес |
| --- | --- | --- |
| Алюминиевокремниевый сплав с медью Алюминиевомедный сплав Алюминиевомагниевый сплав Алюминиевокремниевый сплав с магнием Алюминиевомедный сплав Алюминиевомагниевый сплав с кремнием и марганцем | АЛ6 АЛ7 АЛ8 АЛ9 АЛ12 с 8% медью АЛ12 с 12% Медью АЛ13 | 2,7 2,8 2,55 2,66 2,85 2,95 2,60 |
| 3. Магниевые сплавы деформируемые |
| Магниевомарганцевый сплав Магниевый сплав повышенной пластичности для штамповки Магниевый сплав повышенной прочности Высокопрочный магниевый сплав Магниевомарганцевый сплав повышенной прочности | МА1 МА2 МА3 МА5 МА8 | 1,76 1,78 1,8 1,80 1,77 |
| 4. Магниевые сплавы литейные |
|  | МЛ1 МЛ2 МЛ3 МЛ4 МЛ5 МЛ6 | 1,75 1,8 1,8 1,83 1,81 1,81 |
| 5. Медные и медноникелевые сплавы |
| Баббит авиационный Баббит Бронза алюминиевыя Бронза алюминиевожелезная | Б92 Б87 БрА7 БрА5 БрАЖ 9-4 | 7,3 7,3 7,8 8,4 7,6 |

Продолжение

| Наименование | Марка или обозначение | Удельный вес |
| --- | --- | --- |
| Бронза алюминиевожелезомарганцовис-тая Бронза марганцовистая Бронза алюминиевожелезоникелевая Бронза бериллиевая Бронза кремнемарганцовистая Бронза кремненикелевая Бронза свинцовистая Бронза серебряносвинцовистая Бронза высокооловянистая Бронза оловянносвинцовистая Бронза оловянносвинцовоникелевая Бронза оловянносвинцовоцинковая Бронза оловянноцинковая Бронза оловяннофосфористая Бронза хромоцинковая «ЭВ» и сплава «Куниаль» Константан Латунь | БрАЖМц 10-3-1,5 БрАМц 9-2 БрАЖН 10-4-4 БрБ2 БрБ2,5 БрКМц 3-1 БрКН 1-3 БрС30 БрСС 3-30 БрО19 БрОС 1-22 БрОС 5-25 БрОС 10-10 БрОС 16-5 БрОСН 10-2-3 БрОЦС 4-4-2,5 БрОЦС 4-4-4 БрОЦ 10-2 БрОЦ 6-6-3 БрОЦ 4-3 БрОФ 10-1 БрОФ 7-0,2 БрОФ 6,5-0,25 БрОФ 6,5-8,15 БрОФ 4-0,25 - НММц 58,5-1,5 Л96 АЛ85-0,5 Л68 Л62 ЛС59-1 ЛС63-3; ЛС64-2 ЛС 74-3 ЛМц 58-2 Л90 и ЛО90-1 (томиак) | 7,5 7,63 7,9 8,20 8,20 8,47 8,9 9,4 9,35 8,6 9,2 9,2 9,1 8,8 8,6 8,8 8,75 8,8 8,8 8,8 8,6 8,65 8,65 8,8 8,83 8,8 8,9 8,85 8,50 8,6 8,5 8,45 8,5 8,5 8,5 8,7 |

Продолжение

| Наименование | Марка или обозначение | Удельный вес |
| --- | --- | --- |
| Латунь Латунь алюминиевожелезная Латунь железомарганцовистая Латунь оловянистая Латунь оловянистая морская Медь Мельхиор Монель-металл Нейзильбер Никель Припои оловянносвинцовистые Припои серебряные Припои нестандартные Хромель Копель Константан ТП } } сплавы ТБ } | ЛО 62-7 ЛН 65-5 ЛАН 59-3-2 ЛА 77-2 ЛАЖ 60-1-1 ЛЖМц 59-1 ЛЖМц 52-4-1 ЛО 70-1 ЛО 62-1 М1, М2, М3 НМ81 НМЖМц 28-2,5-1,5 НМц 65-20 Н1, Н2, Н3 НМц 2,5 НМц 5 ПОС 90 ПОС 40 ПОС 30 ПОС 18 ПОСС 4-6 ОКБ-34М ПСр 12 ПСр 25 ПСр 45 ПСр 65 ПСр 70 ПСр 72 ПСф 4 ПСр 50 34А | 8,5 8,35 8,5 8,5 8,6 8,5 8,5 8,85 8,5 8,93 8,9 8,82 8,85 8,8 8,94 8,76 7,6 9,3 9,7 10,2 10,7 10,8 8,5 8,9 9,3 9,6 9,9 10,0 8,6 9,5 3,3 8,72 8,89 8,90 8,96 9,02 |

Продолжение

| Наименование | Марка или обозначение | Удельный вес |
| --- | --- | --- |
| 6. Стали нержавеющие, кислотоупорные, окалиностойкие и жаропрочные |
| Сталь никельхромовая Сталь хромомарганцовоникелевая Сталь хромистая Сталь хромоникелевая Сталь хромокремнемолибденовая Сталь хромоникельвольфрамовая Сталь хромоникельвольфрамовая с кремнием Сталь хромоникелькремнистая | ЭИ 418 Х13Н4Г9 (ЭИ100) 1Х13 (ЭЖ1) 2Х13 (ЭЖ2) 3Х13 (ЭЖ3) 4Х14 (ЭЖ4) Х17 (ЭЖ17) Х18 (ЭИ229) Х25 (ЭИ181) Х27 (Ж27) Х28 (ЭЖ27) 0Х18Н9 (ЭЯ0) 1Х18Н9 (ЭЯ1) 2Х18Н9 (ЭЯ2) Х17Н2 (ЭИ268) ЭИ307 ЭИ334 Х23Н18(ЭИ417) ЭИ107 ЭИ69 ЭИ240 Х25Н20С2 (ЭИ283) ЭИ72 | 8,51 8,5 7,75 7,70 7,70 7,70 7,70 7,75 7,55 7,55 7,55 7,85 7,85 7,85 7,75 7,7 8,4 7,9 7,62 8,0 8,0 7,7 8,0 |

Продолжение

| Наименование | Марка или обозначение | Удельный вес |
| --- | --- | --- |
| Сталь хромоникельмолибденовая Сталь хромоникельмолибденотитано-вая Сталь хромоникелениобиевая Сталь хромоникелетитановая Сталь хромомарганцовоникелевая Сталь прочая особая | ЭИ400 ЭИ432 Х18Н11Б (ЭИ398 и ЭИ402) Я1НБ 1Х18Н9Т (ЭЯ1Т) Х13НЧГ9 (ЭИ100) ЭИ401 ЭИ418 ЭИ434 ЭИ435 ЭИ437 ЭИ415 | 7,9 7,95 7,9 7,85-7,95 8,0 8,5 7,9 8,51 8,13 8,51 8,20 7,85 |
| 7. Сталь углеродистая и легированная |
| Сталь высокоуглеродистая Сталь среднеуглеродистая Сталь малоуглеродистая Сталь малоуглеродистая электро-техническая (железо типа Армко) | 70 (ВС и ОВС) 45 10 и 10А; 20 и 20А А и Э; ЭА; ЭАА | 7,85 7,85 7,85 7,8 |

Продолжение

| Наименование | Марка или обозначение | Удельный вес |
| --- | --- | --- |
| Сталь среднеуглеродистая для фасонного литья Сталь для фасонных отливок Сталь низкомарганцовистая для фасонных отливок Сталь никелевая Сталь хромистая Сталь хромоалюминиевомолибденовая азотируемая Сталь хромомарганцовокремнистая Сталь хромованадиевая Сталь хромоникельмолибденовая Сталь хромоникельмолибденовая (вольфрамовая) Сталь хромоникельвольфрамовая Сталь хромоникельмолибденовая Сталь хромомолибденовая | Л45 (45-5516) Л35ХГСА Л40Г2 13Н5А 15ХА 38ХМЮА 25ХГСА 30ХГСА 20ХН3А 40ХФА 50ХФА 40ХНМА 18ХНВА (18ХНМА) 25ХНВА ЭИ355 35ХМФА | 7,85 7,75 7,8 7,8 7,74 7,65 7,85 7,85 7,85 7,80 7,85 7,85 7,85 7,8 7,8 |
| 8. Прочие металлы |
| Прецизионные сплавы: Викаллой Гиперм 702 Инвар Ковар Молибденовый пермаллой Пермаллой 45%-ный Пермаллой 50%-ный Пермендюр Сплав железоникелевый 30%-ный Сплав железоникелевый 37%-ный Сплав железоникелевый 47%-ный Сплав железоникелевый 52%-ный Сплав 80НХС Элинвар Фольга алюминиевая техническая То же пищевая | АД, АД1 | 8,1-8,2 8,74 8,0 8,2 8,72 8,17 8,25 8,2 8,12 8,14 8,18 8,26 8,70 8,10 2,7 2,73 |

Продолжение

| Наименование | Марка или обозначение | Удельный вес |
| --- | --- | --- |
| Фольга медная Фольга свинцовая Фольга свинцовая плакированная оловом Фольга листовая оловянная Чугун зеркальный Чугун литейный Чугун жаростойкий и кислотостойкий Чугун фрикционный Чугун серый антифрикционный Чугун ковкий антифрикционный | М0, М1, М2 ЧЯ ЧНМХ ЧМ 1,8 ЧМ 1,3 | 8,9 11,4 11,1 7,3 7,5 7,25 7,5-7,6 7,2 7,5 7,60 |

| Наименование | Удельный вес | Наименование | Удельный вес |
| --- | --- | --- | --- |
| Б. Металлы и неметаллы (по алфавиту) | Аноды из цветных металлов Асбест (хризотил-асбест) Асфальт Апатит Ацетилен (газообразный) Ацетон при 15º Баббит Базальт Бакелит (с наполни-телями) Бамбук Балинит Барий Барит Бензин Бензин Б100 Бензин Б79 Бензин при d204 Б95 Бензин Б74 Бензин Б78 Бензин Б70 | см. стр.5 2,5 1,1-1,5 3,16-3,22 0,899 0,79705 см. стр.710 2,7-3,2 1,3-1,4 0,4 см. стр.695 3,6 4,48 0,700-0,780 0,696-0,698 0,705-0,725 0,703-0,729 0,715-0,745 0,700-0,740 0,730-0,755 |
| Автол селективный Автол омыленный Агат Азот (газообразный) 1 м3 азота весит 1,25046 кг Азурит Апатит Акация сухая Алмаз Алюминий Алюминиевые сплавы Амальгама Аммиак (газообраз-ный) 1 л при 0º, 760 мм весит Анилин при 0º Антифриз при d204 Антрацит | 0,910-0,907 0,928-0,933 2,59 0,9714 3,77-3,89 3,2 0,58-0,85 3,4701-3,5585 2,7 см. стр.709 13,7-14,1 0,77142 г 1,04 1,055-1,075 1,4-1,7 |  |  |

Продолжение

| Наименование | Удельный вес | Наименование | Удельный вес |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин бакинский Бензин авиакрекинг при 20º КБ-70 Бензин «Галоша» Бензол при d204 Береза при 10-15% влажности Берилл Бериллий Бетоны: а) бетон цементный тяжелый (обычный) б) легкий (шлакобетон, пемзобетон, туфо-бетон, керамзито-бетон и др.) в) особолегкие (пено-бетон, газобетон) Боксит Болотный газ Бор Бром Бронза Бура Бурый железняк Бурый уголь Бук сухой Бумага Ванадий Вата минеральная Винипласт Висмут Висмутовый блеск (ви-смутин, бисмутиноб) Вода при 4ºЦ Вода при 100ºЦ Вода при 0º Вода ледяная Вода морская | 0,730-0,738 0,720-0,730 0,730 0,8794 0,60 2,67-2,72 1,84 1800-2500 кг/м3 1200-1700 кг/м3 менее 1200 кг/м3 2,9-3,5 0,554 1,73 3,14 см. стр.710 1,7-1,8 3,5-3,96 1,2-1,5 0,62-0,82 см. стр.688 5,7 0,19 1,35-1,40 9,8 6,4-7,1 1,0 0,9584 0,999968 0,88-0,92 1,02-1,03 | Водород (газообраз-ный) Войлок Войлок минеральный на битуме Волокнит Вольфрам Вольфрамит Вольфрамокарбидные сплавы при содер-жании кобальта в процентах: 3% 6% 9% 13% 20% 100% Волокна текстильные Воск Вяз сухой Галалит Галлий Гафний Германий Гетинакс Гипс природный Гипс полуводный (полугидрат) Глауберова соль Глауканит Глина, свежевырытая Глина воздушносухая Глицерин при 20º Гнейс Гравий (гранитный) Гранит строительный Графит Гудроны Губка Р-29 (аназот) Гуттаперч | 0,0696 0,4 250 кг/м3 1,35-1,45 19,1 6,7-7,5 15,04 14,82 11,56 14,10 12,54 8,62 см. стр.666 0,95-0,98 0,56-0,82 - 5,9 13,3 5,36 1,3-1,4 2,2-2,4 2,67-2,68 2,72-2,73 1,4-1,5 2,2-2,8 1,67-1,85 1,5-1,6 1,25 2,4-2,7 1,8-2,0 2600 кг/м3 2,23 1,02 0,23 0,96-0,99 |

Продолжение

| Наименование | Удельный вес | Наименование | Удельный вес |
| --- | --- | --- | --- |
| Дельта-древесина Дерево сухое: Акация Бакаутовое (железное) Бамбук Береза Бук Вяз Верба Груша Дуб Ель Ива Каштан Кедр Клен Красное дерево Липа Лиственница Ольха Орех лесной Осина Пихта Рябина (дерево) Сосна Тополь Эбеновое (черное) Яблоня Ясень Дерн Древесина Доломит Древесно-слоистые пластики Древесный уголь (заполнение воздуш-ное) Ель (при влажности 10-15%) железо | 1,25-1,4 0,58-0,85 1,17-1,39 0,4 0,51-0,77 0,62-0,82 0,56-0,82 0,42-0,50 0,61-0,73 0,69-1,03 0,37-0,75 0,49-0,59 0,60-0,72 0,57 0,53-0,81 0,56-1,06 0,44-0,80 0,47-0,56 0,55 0,43 0,47 0,35-0,60 0,69-0,89 0,31-0,76 0,39-0,59 1,26 0,66-0,84 0,52-0,95 1,35 см. стр.695 2,8-2,9 1,35 0,4 0,45 7,874 | Железный купорос Железные руды: Железистые хлориты -шаморит, тюрингит, стриговит Гематит Гидрогематит Гётит Магнетит и титано-магнетит Магномагнетит (маг-незиальный магне-тит) Сидерит (железный шпат) Турьит (тонкая физи-ческая смесь гидро-гематита и гётита) Жиры животные Земля глинистая све-жая Земля сухая плотно утрамбованная Земля черноземная гумусная Золото Известковый раствор Известковый шпат Известняк Известь жженная насыпная Известь гашеная Индий Йод Иридий Кадмий Калий Калий едкий сухой Калий углекислый (поташ) | 1,8-1,98 3,0-3,4 4,9-5,3 3,1-5,3 4,2-4,4 5,17 4,5-4,6 3,8 3,1-4,1 0,915-0,961 2,19 1,6-1,9 0,81-0,84 19,32 1,6-1,8 2,6-2,8 2,46-2,84 0,9-1,3 1,15-1,25 7,31 4,93 22,4 8,64 0,86 2,1 2,29 |

Продолжение

| Наименование | Удельный вес | Наименование | Удельный вес |
| --- | --- | --- | --- |
| Кальций Кальций сернокислый Кальцит (известковый шпат) Каменная соль Каменноугольная смо-ла (каменноуголь-ный деготь) Канифоль Каолин Капрон синтетический Карбид железа Карбид-кальция Карбид-вольфрама Карболит Карбонадо (разновид-ность алмаза) Карналлит Картон Каучук Кварц (минерал) Керосин Киноварь Кирпич обыкновенный Кирпич клинкерный Кирпич огнеупорный Кислота серная 87% Кислота соляная 40% Кислота азотная 91% Кислота карболовая Кислород твердый при 252,5º Кислород (жидкий при 183º) Кислород (газообраз-ный) вес 1 л при 0º 760 мм Кобальт Кожа жирная | 1,55 2,96 2,6-2,8 2,1-2,2 1,12-1,23 1,07 2,2 1,14 7,68 2,22 (при 18º) 14,0 1,10 3,012-3,416 1,6 см. стр.692 0,92-0,96 2,65 0,820-0,840 8,1-8,2 1,4-1,6 1,7-2,0 2,2 1,80 1,20 1,50 0,95 1,4256 1,1321 1,42897 г 8,75-8,92 1,02 | Кожа сухая Кокс Коксовый газ Корунд Крахмал в куске Красное дерево сухое Кремнезём Кремний при 20º Креозол Креозотовое масло Крошка балинитовая, бакелитовая и лиг-нофолевая Крошка текстолитовая Лантан Лед при 0º Лен Линолеум Липа (при влажности 10-15%) Лиственница сухая Литий Магнезит Магнезит каустиче-ский Магнетит (магн. же-лезняк) Магний Магниевые сплавы Малахит Манганит Марганец Масло авиационное при d204 МК То же МС То же МЗС То же МЗ Масло антраценовое при d204 | 0,86 1,0-1,4 0,4-0,56 кг/м3 3,95-4,10 1,53 0,56-1,06 2,66 2,4 1,109 1,037-1,087 1,3-1,4 1,35 6,15 0,9168 1,5 1,15-1,30 0,4 0,47-0,56 0,534 2,9-3,1 3,1-3,4 4,9-5,2 1,738 см. стр.710 3,9-4,1 4,2-4,3 7,2-7,4 0,905 0,895 0,890 0,905 1,08-1,13 |

Продолжение

| Наименование | Удельный вес | Наименование | Удельный вес |
| --- | --- | --- | --- |
| Масло вазелиновое при d204 Масло веретенное при 20º Масло деревянное при 0º Масло камфарное при 15º Масло легкое при 20º Масло машинное при 20º Масло нафталиновое при 20º Масло фенольное при 20º Масло цилиндровое при 20º Масла ратительные при 15º Арахисовое Касторовое Кокосовое Кунжутное Конопляное Льняное Масло-какао Масло маковое ″ оливковое ″ ореховое ″ пальмовое ″ пальмоядерное ″ подсолнечное ″ соевое ″ сурепное ″ тунговое ″ хлопковое Медь Медные и меднони-келевые сплавы Медный блеск (халь-козин) | 0,870-0,900 0,89-0,90 0,92 0,91 0,915-0,98 0,90-0,91 1,05-1,07 1,026-1,030 0,92-0,94 - 0,911-0,926 0,959-0,974 0,923-0,938 0,922-0,924 0,925-0,928 0,930-0,936 0,945-0,976 0,924-0,937 0,914-0,919 0,924-0,927 0,921-0,947 0,925-0,955 0,921-0,926 0,922-0,934 0,911-0,917 0,941-0,944 0,905-0,930 8,95 см. стр.710 5,8 | Медный колчедан (халькопирит) Медный купорос (кри-сталлический) Мел Мергель Молибден Молибденит Монель-металл Мрамор Мука насыпью Мука прессованная Мышьяк Мышьяковистая кис-лота Наждак Натрий Натрий хлористый Натрий фтористый Натролиг Нафталин при 15º Нашатырь (аммоний хлор) Нейзильбер Неолейкорит Нефть Никель Никелин (красный никелин-колчедан) Окись углерода (газообр.) Олово Ольха сухая Орех (при влажности 10-15%) Осина (при влажности 10-15%) Охра Палладий | 4,3 2,29 1,8-2,6 2,3-2,5 10,3 4,7-4,8 8,9 2,4-2,85 0,4-0,5 0,7-0,8 5,73 3,72 4,0 0,97 2,15 2,79 2,2-2,5 1,152 1,5-1,6 8,85 1,3 0,73-1,040 8,7-8,9 7,6-7,8 0,969 7,28 0,55 0,80 0,45 3,5 11,5 |

Продолжение

| Наименование | Удельный вес | Наименование | Удельный вес |
| --- | --- | --- | --- |
| Паронит Парафин Пары ртути Пары воды Пемза естественная Пенопласт Песок Песчаник Пиролюзит Пирротин (магнитный колчедан) Пихта (возд. сух.) Плавиковый шпат Плавиковая кислота (газообразная) Платина Пластикат хлорвини-ловый Пресс-порошки Припои Победит Полевой шпат Полистирол Полихлорвиниловая пленка Поташ Порфир Пробка Продукт для пропитки ткани СБС-2 Резиновые изделия Рений Родий Ртуть Рубидий Рутений Руда железная гема-тит Руда лимонит | не более 2 0,87-0,91 6,94 0,6233 0,37-0,9 0,07-0,20 г/см3 1,4-2,05 2,2-2,5 3,7-4,6 4,54-4,64 0,35-0,60 3,1-3,2 2,37 21,4 1,2-1,5 см. стр.658 см. стр.712 14,0 2,53-2,70 1,05-1,07 1,28-1,35 2,26 2,6-2,9 0,22-0,26 1,11-1,13 см. стр.633 21,1 12,3 13,6 1,52 12,28 4,9-5,3 3,6-4,0 | Руда оловянная кас-сетерит Руда свинцовая Гале-нит Руда цинковая Светильный газ Свинец Свинцовые белила Свинцовый блеск Свинцовый глет нату-ральный Селитра калиевая Селитра натриевая Сено и солома в кон-нах Сера Сера кристаллическая Сернистая кислота (газообразная) Серебро Сероводород (газооб-разный) Сероуглерод Серный колчедан Скипидар при 18º Сланец Слоновая кость Слюда Смола Смола битуминозная Снег талый (свежий) Сода 66% (щелок) Сода кальцинирован-ная Соль поваренная Соль каменная Сосна при влажности 10-15% Спермацет (китовый жир) | 6,4-7,0 7,3-7,6 3,9-4,2 0,34-0,45 11,34 6,7 7,3-7,6 1,83-7,98 2,09 2,24-2,26 0,32 1,93-2,07 1,96 2,213 10,50 1,175 2,644 4,9-5,2 0,87 2,65-2,70 1,83-1,92 2,65-3,2 1,07-1,10 1,20 0,125 1,70 2,5 2,15-2,17 2,1-2,2 0,5 0,88-0,94 |

Продолжение

| Наименование | Удельный вес | Наименование | Удельный вес |
| --- | --- | --- | --- |
| Спирт метиловый при 4º Спирт этиловый (вин-ный) 100%-ный Сталь и стальные из-делия Стеклотекстолит Стекло органическое ″ бутылочное ″ зеркальное ″ оконное ″ триплекс ″ флинтглас (опти-ческое) ″ кронглас (опти-ческое) Стеарин Стронций Сурик свинцовый Сурьма Скипидар при 18º Таллий Тальк Тантал Текстолит Терпентин Теллур Тетраэтилсвинец при 15º | 0,86 0,789 см. стр. 323-632 1,65-1,85 1,18 2,6 2,45-2,72 2,4-2,6 2,18 3,2-4,7 2,45-2,72 1,0 2,60 8,6-9,1 6,69 0,87 11,85 2,7 16,6 1,23-1,4 0,861-0,867 6,25 1,51-1,65 | Термопласт МС2 Титан Томиак Толуол Топаз Тополь (при влажно-сти 10-15%) Торий Торф Туф в кусках Туф в кирпичах Уайтспирит Уголь антрацит Уголь бурый Уголь древесный со-сновый Уголь каменный Углекислота (газооб-разная) Уран Фанера Фарфор Фенол при 0º Феррит (железо само-родное) Ферросилиций Фибра Фосфор | 1,2 4,5 8,7 0,870 3,54 0,4 11,5 0,64 и 0,84 1,3 0,8-0,9 0,795 1,4-1,7 1,2-1,5 0,28-0,44 1,2-1,5 1,523 18,7 см. стр.698 2,3-2,5 1,08-1,09 7-7,8 6,7-7,3 см. стр.695 1,8-2,7 |

Продолжение

| Наименование | Удельный вес | Наименование | Удельный вес |
| --- | --- | --- | --- |
| Фольга Хром Хлорвиниловый пла-стикат Хлопок Хлористый водород (газообразный) Хрусталь горный Хлороформ Цезий Целлулоид Цемент Цветные металлы Цинк Цинковый купорос кристаллический Цирконий Черное дерево Чугун | см. стр.188 7,1 1,2-1,5 1,47-1,50 1,2612 2,6 1,5 1,87 1,35-1,40 0,82-1,95 см. стр. 5-322 7,14 2,04 6,53 1,2 см. стр.716 | Шерсть овечья (про-сушенная) Шлаки доменные (ваграночные) Шпат железный Шпат плавиковый Шпат полевой Шпат тяжелый Шпон Щебень булыжный Щебень кирпичный Янтарь Яблоня сухая Ясень (при влажности 10-15%) Эбонит Этилен (газооб-разный) Этрол ацетилцеллю-лозный Эфир при 18º | 1,32 2,5-3,0 3,7-3,9 3,1-3,2 2,53-2,58 4,5 0,60 1,85 1,18 1,0-1,1 0,66-0,84 0,65 1,25 0,969 1,4 0,717 |

Примечания: 1. Удельный вес твердых тел дается относительно дистиллированной воды при 4º Ц, нормального атмосферного давления (760 мм рт. ст.).

Удельный вес газов и паров дается относительно удельного веса сухого воздуха, равного единице, при 0ºС, 760 мм рт. ст.

2. Объемный вес – вес единицы объема материала в его естественном состоянии (с порами и пустотами) указан в измерениях кг/м3 или г/см3.